Учебное пособие

Транспортные сооружения

(автомобильные дороги, мосты, тоннели, водопропускные трубы)

2009

Содержание

| Введение ........................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| Глава I. Автомобильные дороги............................................. |  |
| Введение......................................................................................................... |  |
| 1.1. Элементы автомобильной дороги.............................................. |  |
| 1.1.1. Элементы дороги в поперечном профиле.......................... |  |
| 1.1.2. Элементы дороги в плане.................................................... |  |
| 1.1.3. Элементы дороги в продольном профиле.......................... |  |
| 1.1.4. Основные принципы проектирования продольного профиля............................................................................... |  |
| 1.1.5. Узлы автомобильных дорог................................................ |  |
| 1.2. Земляное полотно.......................................................................... |  |
| 1.2.1. Основные принципы проектирования земляного полотна................................................................................. |  |
| 1.2.2. Дорожно-строительная характеристика грунтов......... |  |
| 1.2.3. Причины и виды деформации земляного полотна............ |  |
| 1.2.4. Типовые поперечные профили земляного полотна........... |  |
| 1.2.5. Сооружение земляного полотна......................................... |  |
| 1.2.5.1. Состав дорожно-строительных работ................... |  |
| 1.2.5.2. Выбор средств механизации земляных работ...... |  |
| 1.2.5.3. Способы разработки выемок и возведения насыпей.................................................................... |  |
| 1.3. Основы дорожно-строительных материалов.......................... |  |
| 1.3.1. Свойства дорожно-строительных материалов.............. |  |
| 1.3.1.1. Физические свойства.............................................. |  |
| 1.3.1.2. Механические свойства.......................................... |  |
| 1.3.1.3. Химические свойства.............................................. |  |
| 1.3.1.5. Конструкционные свойства................................... |  |
| 1.3.1.6. Технологические свойства..................................... |  |
| 1.3.1.7. Эксплуатационные свойства.................................. |  |
| 1.3.2. Природные каменные материалы...................................... |  |
| 1.3.3. Минеральные вяжущие материалы................................... |  |
| 1.3.4. Цементобетоны................................... ............................... |  |
| 1.3.5. Органические вяжущие материалы................................... |  |
| 1.3.6. Асфальтобетон................................... ................................ |  |
| 1.3.7. Природные каменные материалы...................................... |  |
| 1.4. Дорожные одежды................................... ..................................... |  |
| 1.4.1. Классификация дорожных одежд и их элементы............ |  |
| 1.4.2. Дорожные покрытия и основания, устраиваемые без использования вяжущих материалов................................. |  |
| 1.4.3. Постройка слоев дорожных одежд с применением органических вяжущих материалов.................................. |  |
| 1.4.4. Дорожные одежды с применением минеральных вяжущих материалов.......................................................... |  |
| ГЛАВА 2. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах............................................................. |  |
| 2.1. Виды искусственных сооружений на автомобильных дорогах................................... ........................................................ |  |
| 2.2. Элементы мостового перехода и мостов................................... |  |
| 2.3. Классификация мостов................................... ............................ |  |
| 2.4. Требования к искусственным сооружениям и направления развития мостостроения.................................... |  |
| 2.5. Материалы и изделия для железобетонных мостов............... |  |
| 2.5.1. Требования к бетону для железобетонных мостов......... |  |
| 2.5.2. Арматура для железобетонных мостов........................... |  |
| 2.5.3. Расчетные характеристики бетона и арматуры........... |  |
| 2.6. Основные системы железобетонных мостов........................... |  |
| 2.6.1. Виды балочных мостов и области их применения............ |  |
| 2.6.2. Виды рамных мостов........................................................... |  |
| 2.6.3. Виды арочных мостов и области их применения............. |  |
| 2.7. Общая характеристика и область применения металлических мостов................................................................. |  |
| 2.7.1. Достоинства и недостатки металлических мостов...... |  |
| 2.7.2. Основные системы металлических мостов...................... |  |
| 2.8. Тоннели .......................................................................................... |  |
| 2.8.1. Краткая историческая справка......................................... |  |
| 2.8.2. Область применения и классификация тоннелей............. |  |
| 2.8.3. Принципы проектирования автодорожных тоннелей.... |  |
| 2.8.4. Горные тоннели.................................................................... |  |
| 2.8.4.1. Обделки сводчатого очертания.............................. |  |
| 2.8.5. Подводные тоннели............................................................. |  |
| 2.8.5.1. Обделки кругового очертания............................... |  |
| 2.8.5.2. Щитовой метод сооружения тоннелей................. |  |
| 2.8.5.3. Специальные методы сооружения тоннелей........ |  |
| 2.8.6. Городские транспортные и пешеходные тоннели........... |  |
| 2.8.6.1. Конструкции тоннелей прямоугольного очертания................................................................. |  |
| 2.8.6.2. Методы сооружения городских тоннелей............ |  |
| 2.8.7. Устройства и оборудование при эксплуатации автодорожных тоннелей.............................................................. |  |
| 2.8.7.1. Вентиляция.............................................................. |  |
| 2.8.7.2. Водоотвод, освещение и специальное оборудование........................................................... |  |
| 2.8.7.3. Освещение............................................................... |  |
| 2.9. Водопропускные трубы на автомобильных дорогах............. |  |
| 2.9.1. Железобетонные трубы...................................................... |  |
| 2.9.1.1. Цилиндрические трубы с круглым поперечным сечением................................................................... |  |
| 2.9.1.2. Трубы сложных поперечных сечений.................. |  |
| 2.9.2. Гофрированные трубы........................................................ |  |
| 2.9.2.1. Круглые и эллиптические гофрированные металлические трубы.............................................. |  |
| 2.9.3. Гидравлические расчеты отверстий водопропускных труб.................................................................................... |  |
| 2.9.4. Характерные дефекты и повреждения водопропускных труб........................................................ |  |
| Глава 3. Эксплуатация транспортных сооружений |  |
| 3.1. Основные сведения об эксплуатации транспортных сооружений.................................................................................... |  |
| 3.2. Надзор за сооружениями.............................................................. |  |
| 3.2.1. Постоянный, периодический осмотры и специальные наблюдения........................................................................... |  |
| 3.2.1.1. Периодический осмотр........................................... |  |
| 3.2.1.2. Специальные наблюдения...................................... |  |
| 3.2.2. Обследование и испытание................................................. |  |
| 3.2.3. Пропуск сверхнормативных нагрузок................................ |  |
| 3.2.4. Уход за сооружениями........................................................ |  |
| 3.2.4.1. Планово-предупредительный ремонт.................. |  |
| 3.2.4.2. Ремонт сооружений (капитальный ремонт и реконструкция)........................................................ |  |
| 3.2.5. Организация надзора, текущих и периодических осмотров......................................................................................... |  |
| 3.2.5.2. Текущие осмотры.................................................... |  |
| 3.3. Содержание транспортных сооружений................................... |  |
| 3.3.1. Содержание мостовых сооружений.................................. |  |
| 3.3.1.1. Содержание мостового полотна............................ |  |
| 3.3.1.2. Содержание железобетонных пролетных строений................................................................... |  |
| 3.3.2. Содержание автомобильных дорог................................... |  |
| 3.3.2.1. Задачи содержания автомобильных дорог........... |  |
| 3.3.2.2. Состав работ по содержанию автомобильных дорог......................................................................... |  |
| 3.3.2.3. Основные природоохранные требования и рекомендации при содержании и ремонте автомобильных дорог и инженерных сооружений.............................................................. |  |
| Литература.............................................................................................. |  |

Глава I. Автомобильные дороги

Введение

Автомобильная дорога - это комплекс сложных и дорогостоящих инженерных сооружений, без которых не может работать автотранспорт, перевозящий около 80% грузов страны. Транспортная сеть влияет на размещение производственных сил, освоение новых районов и природных богатств, способствует повышению эффективного использования местных ресурсов и сельскохозяйственных угодий. Чтобы народное хозяйство работало в нормальных условиях, необходимо иметь 500...600 км автомобильной дороги на 1 тыс. км2 территории. В настоящее время автодорожная сеть Российской Федерации составляет менее 100 км на 1 тыс. км2 территории. Для сравнения, в Испании - 260, в Польше - 980, во           Франции - 2420 км на 1 тыс. км2.

От сложности дорожной сети и ее качества зависит эффективность использования автомобильного транспорта и безопасность дорожного движения.

Рост объемов дорожно-строительных работ требует не только дальнейшего укрепления производственной мощности дорожно-строительных организаций, но и полного рационального использования техники, существенного улучшения организации и технологии строительства, применения в дорожно-транспортном строительстве новых высококлассных материалов и технологий.

1.1. Элементы автомобильной дороги

1.1.1. Элементы дороги в поперечном профиле

Дорога состоит из комплекса основных сооружений, оборудования и устройств, предназначенных для организации движения транспорта.

К основным сооружениям относят земляное полотно, дорожную одежду, водоотводные сооружения, путепроводы, тоннели, подпорные стены и т. п.

Вспомогательными сооружениями в данном случае являются автомобильные станции, гаражи, заправочные пункты, здания дорожно-ремонтной службы и т. п.

К дорожным устройствам относят ограждения, дорожные знаки, древонасаждения, скамейки, беседки, плакаты, осветительные столбы и др.

В зависимости от значения дороги и расчетной интенсивности движения проектируют полный или частичный комплекс дорожных сооружений и устройств разной степени технического совершенства.

Автомобильные дороги на всем протяжении или на отдельных участках в зависимости от расчетной интенсивности движения и их народнохозяйственного и административного значения подразделяются на категории согласно нижеприведенной таблице:

| Категория дороги | Расчетная интенсивность движения, авт/сут | Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
|  | приведенная к легковому автомобилю | в транспортных единицах |  |
| I-а | Св. 14 000 | Св. 7000 | Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения) |
| I-б | Св. 14 000 | Св. 7000 | Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I-a категории), республиканского, областного (краевого) значения |
| II | Св. 6000 до 14 000 | Св. 3000 до 7000 |  |
| III | Св. 200 до 2000 | Св. 100 до 1000 | Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные к I-б, и II категориям), дороги местного значения |
| IV | Св. 200 до 2000 | Св. 100 до 1000 | Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные к I-б, II и III категориям) |
| V | До 200 | До 100 | Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) |

Полосу местности, на которой размещаются основные и вспомогательные сооружения, а также дорожные устройства, называют полосой отвода.

Рис. 1.1. Основные элементы автомобильной дороги:

а - дорога в насыпи; б - дорога в выемке

Часть поверхности дороги, предназначенная для движения автомобилей, называется проезжей частью.

Земляное полотно - сооружение, на котором расположена проезжая часть дороги. В зависимости от рельефа местности земляное полотно устраивают в насыпях или в выемках (рис. 1.1).

Кроме насыпей и выемок, земляное полотно включает в себя боковые канавы и резервы (из которых берут грунт для устройства насыпи).

Насыпи сооружают при переходах дороги через лощины, овраги, болота и другие пониженные места, на подходах к мостам, а также в пониженных местах трассы для уменьшения большого естественного продольного уклона.

Выемки устраивают обычно на возвышенных участках трассы для -смягчения естественного уклона местности и создания плавного продольного профиля дороги.

Для большей прочности проезжую часть укрепляют, устраивая ее из прочных строительных материалов. Такие материалы, уложенные на проезжую часть, называют дорожной одеждой.

Дорожная одежда воспринимает усилия от транспортных средств и передает их на земляное полотно. Дорожная одежда должна быть прочной и долговечной. Верхний слой дорожной одежды называют покрытием. Оно должно быть ровным и шероховатым - для спокойной езды и хорошего сцепления колес с покрытием.

К проезжей части с двух сторон примыкают обочины. Их используют для остановок автомобилей, во время строительства и ремонта дорожной одежды и для складывания дорожно-строительных материалов. Обочины используют также для уширения проезжей части при реконструкции дороги. Они должны иметь поперечный уклон для стока воды.

Рис. 1.2. Автомобильная дорога с разделительной полосой

Расположенные за обочинами канавы, или кюветы, служат для отвода воды от дороги и прилегающей местности.

Если рядом с выемкой имеется насыпь, ее можно отсыпать из грунта, вынутого из соседней выемки. В тех случаях, когда грунт из выемки не помещается в соседнюю насыпь, излишки его складывают в стороне от дороги в кавальер (рис. 1.1, б).

Рис. 1.3. Дорожное полотно на косогоре в разных уровнях

Не срытые и не засыпанные участки земли на полосе отвода называют обрезами. Обрезы используют для различных эксплуатационных целей или для устройства запасного грунтового пути.

На дорогах с большой интенсивностью для безопасного движения автомобилей между отдельными полосами проезжей части устраивают разделительные полосы. Разделительные полосы из зеленых насаждений предусматривают на дорогах высших категорий (например, I категории) (рис. 1.2).

В ночное время разделительная полоса из кустарника уменьшает ослепляющее действие фарами встречного автомобиля. В местах возможных снежных заносов кустарники насаждать сплошь не следует, так как они задерживают снег на дороге. Разделять полосы движения можно также разметкой краской проезжей части. Однако раскраска полос разграничить движение принудительно не может. На крутом косогоре иногда устраивают земляное полотно в разных уровнях (рис. 1.3).

Запасные пути устраивают для того, чтобы не повредить проезжей части дороги. Такой путь служит для проезда тракторов, сельскохозяйственных и других тихоходных машин, гужевого транспорта, а иногда для прогона скота. Запасные пути обычно не имеют твердого покрытия. В случае пересечения запасными путями водотоков устраивают низководные (затопляемые) мосты или делают въезды и съезды на мост, расположенный на основной дороге. Запасные пути используют также для пропуска автомобильного транспорта на время ремонта или реконструкции дороги.

Поперечный профиль проезжей части проектируют так, чтобы обеспечить сток воды с поверхности дорожного покрытия, безопасное движение и наименьший износ автомобилей.

Односкатный профиль проезжей части дороги (рис. 1.4, а) устраивают при двух раздельных проезжих частях (например, в городах) и на закруглениях дорог.

Двускатный профиль (рис. 1.4, б) применяют в большинстве случаев на дорогах с твердым покрытием. При таком профиле дороги автомобили могут ездить по своей полосе, что повышает безопасность встречного движения и дорога более равномерно изнашивается по ширине.

Параболический профиль (рис. 1.4, в) устраивают на широких проезжих частях городских улиц и на грунтовых и гравийных дорогах с серповидным профилем. Недостаток этого очертания состоит в том, что водители предпочитают ездить по середине дороги, где меньше поперечный уклон, что приводит к повышенному износу средней части дороги. С другой стороны, езда на средней части дороги улучшает условия движения автомобиля вследствие меньшего бокового наклона и меньшего износа, чем при двускатном профиле. Параболический профиль создает плавное сопряжение правой и левой половин проезжей части, которое легче осуществить для грунтовых и гравийных покрытий.

Рис. 1.4. Поперечный профиль проезжей части

Крутизну поперечного профиля проезжей части характеризуют величиной уклона, который выражают через тангенс угла наклона прямой линии к горизонтальной плоскости и измеряют в тысячных долях (0/00). Чем ровнее проезжая часть, тем меньше должен быть поперечный уклон, и наоборот.

Величину поперечного уклона проезжей части (и обочин) устанавливают в зависимости от типа покрытия.

1.1.2. Элементы дороги в плане

Трасса дороги. Расположение оси дороги на местности называют трассой. Она представляет собой пространственную линию, так - как имеет не только повороты в плане, но и спуски и подъемы. Дорогу проектируют по возможности по кратчайшему направлению, называемому воздушной линией. Однако по направлению воздушной линии на местности встречаются различные естественные и искусственные препятствия, для обхода которых трассу приходится удлинять по сравнению с воздушной линией. Степень удлинения определяется коэффициентом развития трассы:

Kр = L : Lo,

где L - фактическая длина трассы; Lo -длина воздушной линии.

На местности трассы дорог прокладывают изыскательские партии с помощью геодезических инструментов. Предварительно трассу намечают на топографической карте, затем уточняют ее на местности с учетом допустимых радиусов закруглений в плане и максимальных продольных уклонов.

Длину трассы делят на километры и на стометровые участки - пикеты, которые нумеруют последовательно. Промежуточные расстояния между пикетами называют плюсами ( + ). Например, расстояние от начала трассы до заданной точки, равное 4375 м, записывают так: ПК 43 + 75, где ПК обозначает слово «пикет».

При наличии закруглений длину трассы исчисляют с учетом измерения по кривой, основные точки которой закрепляют на местности колышками. На длинных кривых, кроме основных точек (начало, середина и конец кривой), забивают пикетные колья.

Необоснованные повороты с закруглениями небольших радиусов допускать не следует, так как движение автомобиля по кривой имеет ряд недостатков. При крутых поворотах с малыми радиусами кривых осложняется управление автомобилем, возникает возможность его заноса и опрокидывания под влиянием центробежной силы, а также снижаются удобства для пассажиров и водителя, которые вынуждены воспринимать воздействие центробежной силы. С уменьшением радиуса кривой понижается скорость движения автомобиля, а также расстояние видимости поверхности дороги и встречного автомобиля, если с внутренней                   стороны кривой имеется препятствие видимости (откосы, выемки, лес, застройка и т. п.).

Для устранения указанных недостатков устраивают переходные кривые (с переменной кривизной), виражи (с односкатным поперечным уклоном проезжей части), срезают откосы и растительность с внутренней стороны закругления или увеличивают радиус кривой. При радиусах более                 2000-3000 м недостатки кривой становятся незначительными и надобность в устройстве переходным кривых и виражей отпадает. Более подробно о переходных кривых и виражах сказано далее.

Элементы прямых и кривых. Элементами прямого участка трассы являются длина прямой и ее направление. Направление прямой определяется величиной румба, который измеряют горизонтальным углом между северным или южным направлением меридиана и направлением данной линии. Величина румба может колебаться от 0 до 90°. Румбы бывают четырех направлений: северо-восточного, северо-западного, юго-восточного и юго-западного.

Элементы прямой выписывают на плане трассы, причем в числителе указывают длину прямой в метрах, а в знаменателе - величину румба, например,

__451___

СВ37°30'

В местах изменения направления трассы намечают углы поворота             (рис. 1.5). Для удобства движения транспортных средств при повороте трассы дорогу строят по круговой кривой. Элементами круговой кривой являются: радиус R, угол поворота а, длина К=АЕС, тангенс Т=АВ = ВС, биссектриса Б = ВЕ, домер Д = 2Т-К. По заданному радиусу и измеренному углу поворота находят остальные элементы   круговой кривой.

Домером называют величину, на которую сдвигают вперед мерную ленту при измерении длины трассы по тангенсам (после перехода на прямой участок). Откладывая от вершины угла величину тангенсов, находят начало и конец кривой. Деля угол ABC пополам и откладывая от его вершины величину биссектрисы Б, находят середину кривой.

Рис. 1.5. Круговая кривая

Переходные кривые - это кривые переменного радиуса   кривизны. Их устраивают для постепенного перехода от прямого направления к круговой кривой и обратно. При наличии переходной кривой центробежная сила изменяется постепенно, без толчка. Кроме того, при езде по переходной кривой шофер вращает руль плавно, что облегчает управление автомобилем..

На автомобильных дорогах применяют три вида переходных кривых: радиоиду, кубическую параболу, лемнискату.

Из переходных кривых наиболее распространена на автомобильных дорогах радиоида (клотоида). Ее траектория соответствует равномерному Поступательному движению автомобиля при вращении руля с одинаковой угловой скоростью. Кубическую параболу можно применять при небольших углах поворота переходной кривой (до 24°).

Лемнискату Бернулли применяют при малых радиусах и больших углах поворота.

Закругление с переходными кривыми состоит из двух переходных кривых и круговой кривой между ними. Такое закругление называют составной кривой (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Составная кривая

Проектирование закруглений в плане. При проектировании закруглений необходимо обеспечить безопасность и удобство движения с расчетными скоростями. Движение будет безопасным, если исключена возможность заноса и имеется достаточная видимость на дороге. Удобство обеспечивается плавностью движения автомобиля, при которой пассажиры и шофер не испытывают действия центробежной силы.

Виражи. На кривых малых радиусов для повышения устойчивости автомобилей против заноса устраивают односкатный поперечный профиль с уклоном проезжей части и обочин к центру кривой - вираж. Участок, на котором поперечный профиль переходит от односкатного к двускатному, называют отгоном виража. Уклон виража  зависит  от  величины   радиуса   и  скользкости  дороги

Отгон виража устраивают на протяжении переходной кривой, а если она отсутствует - на прямом участке дороги. Односкатный поперечный уклон предусматривают в пределах круговой кривой. Поперечный профиль на отгоне виража изменяют в последовательности, показанной на рис. 1.7.

1-я стадия: обочины как бы вращают около кромок проезжей части до выравнивания в одну плоскость с уклоном проезжей части (сечение 1-1);

2-я стадия: наружную половину полотна как бы  вращают около оси дороги до выравнивания в одну плоскость с внутренней половиной полотна (сечение 2-2);

3-я стадия: все полотно вращают около внутренней кромки проезжей части до уклона виража (сечение 3-3).

Если уклон виража равен уклону проезжей части двускатного профиля, третья стадия на отгоне виража отсутствует.

Общий вид закругления с виражом показан на рис. 1.8.

На дорогах I категории с разделительной полосой для экономии объема земляных работ отгон виража можно устраивать отдельно для каждой половины дороги.

Рис. 1.7. Последовательность изменения поперечного профиля на обгоне виража

Рис. 1.8. План проезжей части на закруглении с виражом

Видимость дороги в плане. Для безопасного движения автомобиля шофер должен видеть перед собой дорогу на расстоянии, которое было бы достаточном для того, чтобы своевременно принять меры против наезда на какое-либо препятствие при расчетной скорости движения. Это расстояние называют расчетным расстоянием видимости.

Препятствиями для видимости дороги в плане могут быть откосы, выемки, косогоры, деревья, кустарник и застройка, находящиеся с внутренней стороны кривой.

Расчетное расстояние видимости зависит от расчетной скорости движения, состояния поверхности дороги и принятой схемы видимости - взаимного расположения автомобилей и препятствия.

Расчетную схему видимости выбирают с учетом ширины дороги (числа, полос), способа регулирования движения (разделительная полоса), размера и состава движения (интенсивность движения и вид подвижного состава). При этом выбирают самую невыгодную схему, при которой получается наибольшее (расчетное) расстояние видимости.

1.1.3. Элементы дороги в продольном профиле

Продольный профиль дороги представляет собой проекцию ее на вертикальную плоскость, проходящую через ось дороги. Продольный профиль - один из основных проектных документов, на котором указывают все основные элементы плана и профиля, типы и расположение искусственных сооружений и грунтовый разрез.

Рис. 1.9. Часть учебно-топографической карты, все названия условные

На продольном профиле изображают линии поверхности земли и проектную, которая соответствует уровню бровки (для новых дорог) или оси дороги (при реконструкции). Линию поверхности земли изображают на профиле по данным нивелирования трассы на местности или по топографической карте (рис. 1.9).

На утолщенных горизонталях топографической карты проставлены высотные отметки естественной поверхности земли. Высотой точки называют отрезок отвесной линии от этой точки до уровенной поверхности. Числовое значение высоты называют отметкой точки.

Определение отметок местности по топографической карте. За абсолютную уровенную поверхность принято считать поверхность океана. Высоты точек над уровнем океана называют абсолютными отметками, а высоты точек над произвольно принятой уровенной поверхностью - условными отметками. Разницу по высоте между смежными горизонталями называют сечением горизонталей. По взаимному расположению горизонталей можно судить о формах рельефа (гора, котловина, хребет, лощина и седловина).

Горой называют возвышенность конической формы. Если возвышенность имеет высоту менее 200 м над окружающей местностью, ее называют холмом. Котловина - это углубление рельефа конической или чашкообразной формы. Хребет представляет собой возвышения удлиненной формы.

Линию, проходящую по самым высоким местам хребта, называют водоразделом, а его бока - скатами или косогорами. Лощина - углубление удлиненной формы. Линию вдоль лощины, проходящую по низким точкам, называют водотоком или тальвегом. Широкие лощины с пологими скатами называют долинами, а с крутыми и каменистыми - ущельями. Седловина представляет собой сочетание двух хребтов с расходящимися водотоками.

Рис. 1.10. Уклон между точками

Уклоном линии называют отношение превышения одной дочки над другой к горизонтальной проекции между ними (рис. 1.10). На рис. 1.10 обозначены АВ - наклонная линия, l=АС - проекция наклонной линии на горизонтальную плоскость, h = BC - превышение точки В над точкой А,              а - угол наклона, i- уклон прямой АВ

i = h / l = tga

Таким образом, уклон линии - это тангенс угла наклона к горизонту. Определив уклон между соседними горизонталями, можно найти отметку промежуточной точки, лежащей между ними.

Изображение продольного профиля. Образец продольного профиля показан на рис. 1.11. Продольный профиль внегородской дороги вычерчивают в трех масштабах: горизонтальный в масштабе 1 : 5000, вертикальный- 1 : 500 и профиль грунтового разреза (по вертикали) в масштабе 1 : 50. Для горной местности указанные масштабы увеличивают в 2,5 раза, а для городских дорог - в 5 раз.

Верхнюю часть профиля называют графиком, а нижнюю - сеткой. На графике показаны линии поверхности земли (черная) и проектная линия, виды и расположение искусственных сооружений (мостов, труб, путепроводов), шурфы и скважины, на основе которых изображен грунтовой разрез. Верх грунтового разреза на рис. 1.11 понижен от черной линии на 2 см для того, чтобы около проектной линии можно выписать «рабочие отметки», показывающие высоту насыпей и глубину выемок. Рабочие отметки получают путем вычитания из проектных отметок земли. Положительные величины рабочих отметок выражают высоту насыпей и выписывают над проектной линией (вертикально). Отрицательные рабочие отметки, выражающие глубину выемок, пишут под проектной линией. Сетка продольного профиля состоит из ряда горизонтальных граф, которые заполняют различными данными и сведениями. Наименование каждой графы показано с левой стороны сетки (см. рис. 1.11).

Рис. 1.11. Продольный профиль дороги

Проектные уклоны в графах 6 и 8, выраженные в тысячных долях (промиллях), пишут в числителе. В знаменателе показывают длину данного уклона в метрах. На подъемах (по ходу пикетажа) линия дроби должна иметь наклон снизу вверх, на спусках - сверху вниз, а на горизонтальных участках ее проводят горизонтально. Выпуклые вертикальные кривые в графе 8 показывают в виде выпуклой скобки, а вогнутые кривые - наоборот.

Начало и конец вертикальных кривых фиксируют вертикальной чертой, около которой проставляют расстояния до соседних пикетов (в м). Горизонтальные кривые на спрямленном плане (графа 12) чертят со скобкой вверх при повороте трассы вправо и со скобкой вниз при повороте трассы влево.

Проектные, черные и рабочие отметки вычисляют и показывают на профиле с точностью 0,01 м.

Вертикальные кривые. Такие кривые в продольном профиле дороги предусматривают на переломах проектной линии; они бывают выпуклые и вогнутые. Выпуклые кривые устраивают для плавного перехода с одного уклона на другой и улучшения видимости в продольном профиле                           (рис. 1.12., а). Выпуклый перелом ограничивает видимость дороги водителя. Вертикальной кривой срезается возвышение и увеличивается расстояние видимости.

Радиусы выпуклых кривых определяют исходя из обеспечения видимости поверхности дороги на длине пути торможения.

Рис. 1.12.. Вертикальные кривые

1.1.4. Основные принципы проектирования продольного профиля

При проектировании  продольного  профиля необходимо руководствоваться следующими основными принципами: соблюдать основные технические нормативы для проектирования продольного профиля; добиваться наименьшего объема и стоимости земляных работ (при соблюдении норм проектирования и плавности проектной линии); обеспечить отвод воды от дороги; предусмотреть возможность размещения искусственных сооружений (мостов, труб, путепроводов) .

К основным техническим нормативам продольного профиля относят: наибольшие и наименьшие продольные уклоны, наименьшие радиусы выпуклых и вогнутых вертикальных кривых, руководящую рабочую отметку.

Руководящей рабочей отметкой называют наименьшую высоту насыпи, которая обеспечивает нормальные условия эксплуатации земляного полотна (неподтопление водой и незаносимость снегом).

Установление руководящей рабочей отметки. Руководящие рабочие отметки определяют с учетом ряда факторов: дорожно-климатической зоны, рода грунта земляного полотна, условий стока поверхностных вод, верхнего уровня грунтовой и поверхностной воды, условий заносимости дороги снегом и толщины дорожной одежды.

Последовательность проектирования продольного профиля. После вычерчивания черной линии продольного профиля, грунтового разреза и частичного заполнения сетки (графы 1, 2, 3, 10, 11 и 12) устанавливают основные технические нормативы для проектирования продольного профиля. Затем необходимо просмотреть все пониженные места черной линии (совместно с планом трассы или топографической картой) и наметить места водопропускных сооружений (мостов, труб).

После определения их размеров, на основе гидравлического расчета, определяют контрольные точки проектной линии в местах водопропускных сооружений и на пересечениях с другими дорогами (в одном и в разных уровнях). Контрольными точками называют наименьшие проектные отметки, которые должны обеспечить размещение всех сооружений с учетом высотных габаритов и обеспечить незатопляемость водой верхней части насыпи в пониженных местах рельефа.

После того как контрольные точки зафиксированы (отмечены), на продольном профиле намечают проектную линию, которая наносится на миллиметровую бумагу при помощи линейки, угольника и шаблонов вертикальных кривых.

Далее вычисляют проектные отметки и уклоны. По разности между проектными и черными отметками определяют рабочие отметки и выписывают их около проектной линии. Затем продольный профиль оформляют окончательно. В частности, определяют положение нулевых рабочих отметок, т. е. места перехода от насыпи к выемке, и наоборот.

1.1.5. Узлы автомобильных дорог

Узлами называют такие соединения автомобильных дорог, при которых автомобили могут переходить с одного направления на другое.

В зависимости от взаимного расположения дорог и их значения все узлы можно разделить на три группы: пересечения, примыкания и.разветвления (рис.1.13).

По числу уровней узлы могут быть в одном и в разных уровнях.

По безопасности движения и степени технического совершенства узлы автомобильных дорог относят к первой категории, если отсутствуют пересечения потоков движения в одной плоскости; к второй категории, когда имеются пересечения потоков на второстепенных направлениях движения, к третьей категории, если имеются пересечения потоков на главных направлениях движения.

Рис. 1.13. Виды узлов автомобильных дорог:

а - разветвление; б - примыкание; в – пересечение

Наиболее совершенны узлы первой категории, требующие больших строительных затрат и значительной территории. Примерами таких узлов являются пересечения типа клеверного листа (рис 1.14).

Рис. 1.14. Пересечение автомобильных дорог в разных уровнях по типу «клеверный лист»

Узлы второй категории устраивают в одном и в разных уровнях, например кольцевые узлы в одном уровне и неполный клеверный лист в разных уровнях (рис. 1.15, в). Узлы третьей категории (пересечения в одном уровне) не обеспечивают безопасного движения и имеют самую низкую пропускную способность.

Из многочисленных типов пересечений и примыканий в разных уровнях - большее распространение получили узлы, показанные на рис. 1.15.

Рис. 1.15. Схемы пересечения дорог в разных уровнях

Пересечения типов а и б устраивают при перекрещивании автомагистралей I и II категорий, типов в и г - на пересечении автомагистрали с второстепенной дорогой. Линейный тип д пригоден при остром угле пересекающихся дорог; примыкания типов е, ж и з и разветвление типа и предусматривают при большой интенсивности движения на узле.

1.2. Земляное полотно

1.2.1. Основные принципы проектирования земляного полотна

Основные принципы проектирования земляного полотна заключаются в следующем. Земляное полотно должно быть устойчивым в течение всего года. Проектировать земляное полотно необходимо с учетом местных природных условий и в общем комплексе с дорожной одеждой как единое инженерное сооружение. Геометрические элементы земляного полотна должны обеспечивать удобное и безопасное движение автомобильного транспорта с расчетными скоростями и заданными нагрузками.

Земляное полотно должно быть экономичным как в строительстве, так и при эксплуатации. При проектировании земляного полотна следует учитывать опыт эксплуатации существующих дорог в районе проложения дороги.

Для обеспечения устойчивости земляного полотна его сооружают из прочных грунтов, предусматривают отвод поверхностных и грунтовых вод от него, правильно выбирают очертание откосов насыпей и выемок, а также укрепляют откосы от выветривания и размыва. Кроме этого, устойчивость земляного полотна в значительной степени зависит от соблюдения правил его строительства и эксплуатации.

Влияние местных природных условий на проектирование земляного полотна. Природные условия, в которых прокладывают трассу автомобильной дороги, влияют на выбор ее направления, назначение технических нормативов, объем работ и стоимость сооружения дороги. К местным природным условиям относят климатические, топографические, геологические, почвенно-грунтовые и гидрогеологические условия, а также растительный покров.

От климатических условий (количества выпадающих осадков по месяцам, толщины снегового покрова, направления и скорости ветра, количества метелей, температуры воздуха и почвы числа дней с туманами и гололедом и др.) зависят степень увлажнения земляного полотна, заносимость его снегом или песком, а также способы укрепления откосов от размыва и выветривания. Исходя из климатических, топографических и геологических условий выбирают форму земляного полотна, степень уплотнения грунтов, решают вопрос о необходимости применения морозоустойчивых слоев грунта.

С учетом топографических условий  (рельефа местности) выбирают трассу дороги, продольный и поперечный профили земляного полотна. Рельеф местности влияет на характер стока воды, степень увлажнения местности, стоимость сооружения земляного полотна и способы выполнения земляных работ.

От геологических и гидрогеологических условий зависит устойчивость насыпей выемок на крутых склонах. Если эти условия неблагоприятны, трассу переносят в другое место или проектируют мероприятия, повышающие устойчивость земляного полотна (подпорные стены, откосные дренажи, штольни и др.). По геологическим данным определяют наличие строительных материалов.

В зависимости от почвенно-грунтовых условий определяют конструкцию и размеры дорожной одежды и земляного полотна (крутизна откосов, высота насыпи, порядок расположения разнородных грунтов по высоте насыпи), стоимость и способы устройства земляного полотна. От рода грунта в значительной степени зависит устойчивость и степень уплотнения насыпи. Способы укрепления откосов и канав выбирают с учетом рода грунтов.

Гидрологические условия влияют на назначение высоты насыпи, тип укрепления земляного полотна, а также на размеры водоотводных сооружений. Эти условия, определяющие характер поверхностного стока воды в районе проектируемой дороги, зависят от рельефа местности, климата, растительности почв. Так, в равнинной местности и на местности с вогнутыми формами рельефа сток воды затруднен. В пересеченной и горной местностях вода стекает быстрее, большие скорости течения способствуют росту оврагов, размыву канав и резервов. Количество стекающей воды и степень размываемости грунтов зависят от интенсивности и продолжительности атмосферных осадков, рода грунтов и вида растительности на водосборном бассейне.

От растительного покрова (лес, кустарник, трава и т. п.) зависит объем стока воды, влажность климата, скорость просыхания земляного полотна, степень выветривания грунтов, характер снежных и песчаных заносов, а также выбор типа укрепительных материалов.

С учетом перечисленных местных природных условий местность подразделяют на три типа по степени увлажнения:

первый тип - сухие места без избыточного увлажнения; поверхностный сток обеспечен, грунтовые воды залегают на глубине, не оказывающей существенного влияния на увлажнение верхней толщи грунтов;

второй тип - сырые места, избыточно увлажненные в отдельные периоды года; поверхностный сток не обеспечен, но грунтовые воды существенно не влияют на увлажнение верхней толщи грунтов; почва имеет признаки поверхностного заболачивания;

третий тип - мокрые места с постоянным избыточным увлажнением грунтовыми водами или длительно стоящими (более 20 суток) поверхностными водами.

1.2.2. Дорожно-строительная характеристика грунтов

Ниже даны характеристики физико-механических свойств различных грунтов с точки зрения их использования в дорожном строительстве.

Песчаный грунт - малосвязный, хорошо водопроницаемый. В сухое время года он прорезается колесами и создает большое сопротивление движению. В период дождей связность грунта увеличивается и проезд облегчается. В сухих районах такой грунт требуется укреплять от выветривания. Для поддержания дороги в проезжем состоянии в песчаный грунт необходимо добавлять вяжущее (глину, битум, торф и др.). Высота капиллярного поднятия воды в нем 0,2-0,3 м.

Пылеватый песок - малосвязный грунт; сопротивление движению он оказывает большее, чем песчаный грунт. В увлажненном состоянии пылеватый песок менее устойчив, чем песчаный грунт. Высота капиллярного поднятия 0,3-0,5 м. Водопроницаемость у него удовлетворительная, коэффициент внутреннего трения высокий.

Легкая супесь. Высота капиллярного поднятия воды - 0,3-0,6 м, водопроницаемость удовлетворительная. Это лучший грунт по дорожным свойствам. При удовлетворительном содержании дороги в сухое время года легкая супесь образует ровную поверхность, плотно и легко закатывается автомобилями. В дождливую погоду липкость этого грунта почти отсутствует, он быстро просыхает.

Тяжелая супесь имеет высоту капиллярного поднятия воды 0,5-0,8 м, водопроницаемость ее удовлетворительная. Без крупноскелетных добавок грунт мало устойчив даже в сухой период года.

Пылеватая супесь. Высота капиллярного поднятия воды 0,8-1,5 м, водопроницаемость незначительная. Это - малосвязный пучинистый грунт. В водонасыщенном состоянии он почти целиком утрачивает несущую способность. В сухой период года пылеватая супесь образует много пыли. Грунт хорошо обрабатывается вяжущими материалами.

Легкий суглинок - связный грунт, который часто образует пучины на дорогах. В сухой период при правильном содержании проезд по дороге полностью обеспечивается. Высота капиллярного поднятия воды- 1 -1,3 м.

Пылеватый суглинок по свойствам похож на суглинистый грунт, но менее устойчив во влажном состоянии и более склонен к пучению. Высота капиллярного поднятия воды в нем- 1,5- 2,0 м.

Тяжелый суглинок - хорошо связный плотный грунт. Вследствие плохой водопроницаемости вода задерживается в углублениях на поверхности дороги, способствуя быстрому образованию выбоин, что резко ухудшает проезд по грунтовым дорогам. Высота капиллярного поднятия воды - 1,5-2,0 м.

Глинистый грунт обладает способностью набухания и усадки, В сухой период он становится твердым с большой несущей способностью. В мокрый период на грунтовых дорогах образуются колеи, колеса прилипают к грунту. Для поддержания дороги в проезжем состоянии к такому грунту следует добавлять песок.

Скальные, щебенистые и гравелистые грунты, за исключением слабых и быстровыветривающихся горных пород, (мергели, мел, глинистые сланцы и др., размокающие от воды), служат хорошим материалом для устройства земляного полотна.

Грунты, имеющие большое количество различных примесей (илистые, торф, гипсоносные и сильно засоленные), а также черноземы с большим содержанием гумуса мало пригодны для устройства земляного полотна.

Увлажненные илистые грунты теряют несущую способность и превращаются в плывуны.

Экономичность земляного полотна определяется наименьшей стоимостью его сооружения и эксплуатации. При соблюдении всех требований строительных норм и правил стоимость земляных работ будет наименьшей тогда, когда в процессе проектирования продольного профиля руководящая рабочая отметка не завышена, а при секущей проектировке достигнуто равенство объемов смежных выемок и насыпей.

При составлении проекта производства земляных работ необходимо максимально использовать местные грунты для отсыпки насыпей из ближайших резервов и дорожных выемок. Из дорожных машин для производства земляных работ следует выбирать наиболее дешевые и высокопроизводительные. Для укрепления откосов, насыпей, выемок и водоотводных канав от выветривания и размыва следует использовать наиболее дешевые местные укрепительные материалы.

На стоимость возведения земляного полотна оказывает влияние время производства земляных работ. Так, мерзлые и мокрые грунты разрабатывать, как правило, дороже, чем немерзлые и с оптимальной влажностью, при которой грунты быстрее и лучше уплотнятся.

1.2.3. Причины и виды деформации земляного полотна

Общей причиной деформации (изменения первоначальной формы) земляного полотна является несоответствие между силами, действующими на полотно и его несущей способностью, т. е, предельной сопротивляемостью этим силам. Чем больше разница между действующими силами и несущей способностью, тем больше деформации полотна.

На земляное полотно воздействуют различные внешние и внутренние силы.

К внешним силам относятся: собственный вес насыпи (постоянная нагрузка), который давит на нижележащие слои и основание; давление от проезжающего транспорта (временная нагрузка); давление грунта, камня и различных сооружений около верхней бровки выемки; боковое давление горных пород и грунта на «косогорах; давление воды и льда в местах подтопления насыпей; размывающее действие воды, текущей вдоль откоса насыпи или по канавам; сила ветра.

Несущая способность грунта зависит от его физико-механических свойств: плотности, влажности, температуры, внутренних сил трения и сцепления и от структуры грунта (нарушенная - в насыпи и ненарушенная - к выемке).

Деформации бывают обратимые (исчезающие) и необратимые (остаточные). В земляном полотне распространены необратимые деформации, которые рассмотрены ниже.

Пластические деформации в земляном полотне или его уплотнение происходят под действием уплотняющих машин или транспортных средств, а также в результате естественной осадки насыпи. Равномерное уплотнение и осадка насыпи полезны, а неравномерное - вредно.

Трещины образуются при высыхании водонасыщенных глинистых и тяжелых суглинистых грунтов или в результате неравномерной их осадки.

Просадки насыпей образуются вследствие недостаточной плотности естественного основания или от переувлажнения отдельных слоев насыпи в результате неправильной отсыпки разнородных или водонасыщенных мерзлых грунтов.

Сплывы откосов возникают от переувлажнения их водой, особенно при наклонных напластованиях разнородных грунтов.

Сдвиг насыпи по основанию может произойти на крутом косогоре, если силы, сдвигающие насыпь вниз по косогору, больше удерживающих сил.

Осыпи в виде обрушения мелких обломков или частиц грунта возможны при слишком крутых откосах насыпи, сложенных из сухих и рыхлых грунтов.

Оползни земляного полотна образуются при наклонном напластовании горных пород и при подмыве нижней части откоса водой. Оползни откосов выемок могут возникнуть при наличии в откосах наклонных водоносных прослойков или при расположении тяжелой нагрузки около верхней бровки выемки.

Размывы земляного полотна происходят при необеспеченном отводе поверхностных вод, недостаточных размерах отверстий водопропускных сооружений и при катастрофических паводках.

Пучины на дорогах в виде трещин и бугров образуются при замерзании переувлажненных пылеватых грунтов и земляном полотне.

Выветривание земляного полотна происходит при воздействии ветра на сухие и рыхлые грунты, поверхность которых не укреплена.

1.2.4. Типовые поперечные профили земляного полотна

Типовые поперечные профили насыпей, показанные на рис. 1.16, а, б, в, наиболее распространены в равнинной и слабохолмистой местности.

Формы и размеры кюветов выбирают с учетом количества попадающей туда воды, высоты насыпи и машин, с помощью которых возводят земляное полотно. Кювет-резерв (уширенный кювет) используют для отсыпки невысоких насыпей. Односторонний кювет-резерв желательно закладывать с верховой стороны для перехвата стекающей к дороге воды.

Рис. 1.16. Типовые поперечные профили насыпи

1.2.5. Сооружение земляного полотна

1.2.5.1. Состав дорожно-строительных работ

Все работы, связанные со строительством автомобильных дорог, можно разделить на группы:

Строительно-монтажные - направлены на создание конечной продукции. При возведении земляного полотна к ним относят:

- Подготовительные работы:

- восстановление и закрепление трассы;

- расчистка дорожной полосы от леса, кустарника, пней, камней и др.;

- разбивка земляного полотна;

- удаление растительного слоя; обеспечение водоотвода.

2.  Основные работы:

- разрыхление грунта;

- разработка, перемещение и укладка грунта; послойное

разравнивание;

- уплотнение.

3.    Отделочные работы: планировка земляного полотна;

-  укрепление откосов земляного полотна; рекультивация земель.

Строительно-монтажные работы при возведении земляного полотна подразделяют на линейные и сосредоточенные. Линейными называют работы, объемы которых равномерно распределены по всей строящейся дороге и повторяются на каждом километре лишь с небольшим отклонением. Сосредоточенными называют работы, которые резко отличаются по объему, технологии выполнения от работ, выполняемых на смежных участках.

Заготовительными называют работы по заготовке дорожно-строительных материалов, приготовлению смесей, по производству плит, блоков и др. изделий. Эти работы выполняют на производственных предприятиях; они имеют некоторые преимущества в сравнении с строительно-монтажными работами, а именно:

- постоянство места работы и технологии;

- лучшие условия труда;

- меньшая зависимость от погодно-климатических условий.

Транспортными называют работы по перемещению грунтов, дорожно-строительных материалов.

Складские работы неразрывно связаны со всеми видами работ. Они включают прием, разгрузку, сортировку, хранение в пределах складской территории. Складские работы создают гарантию ритмичной работы строительной организации, но в то же время увеличивают накладные расходы.

Строительно-монтажные, заготовительные, транспортные и складские работы должны быть тесно связаны между собой.

Технологический процесс по устройству дорожной одежды включает:

- предварительную заготовку каменных материалов;

- транспортирование и хранение материалов на складах;

- приготовление различных смесей, изделий и их транспортировку;

-распределение каменных материалов, полуфабрикатов и их уплотнение.

Строители автомобильных дорог кроме земляного полотна и дорожной одежды сооружают водопропускные трубы, мосты, здания дорожно-эксплуатационной службы, производят обустройство автомобильных дорог.

1.2.5.2. Выбор средств механизации земляных работ

При выборе средств для сооружения земляного полотна учитывают следующие факторы:

- конкретные условия работ (рельеф местности, климатические условия, виды местных грунтов, конструкция земляного полотна, наличие дорожных машин и другие местные условия);

- технические и экономические характеристики машин (производительность, стоимость машино-смены, границы применения по виду грунтов, объемам работ, дальности перемещения, высоте насыпей, крутизне откосов и т. п.);

- объем земляных работ и заданные сроки их выполнения;

- себестоимость земляных работ при данных средствах механизации.

Для разработки грунта используют скреперы, бульдозеры, грейдеры, экскаваторы и гидромониторы.

Скреперы, представляющие собой крупные ковши для набора и перемещения грунта, очень широко применяют для выполнения земляных работ. Так, скреперы используют для возведения насыпей из грунта притрассовых и сосредоточенных резервов и для разработки выемок с перемещением грунта в соседнюю насыпь или в отвалы (кавальеры).

Бульдозеры - это тракторы, оборудованные ножами-отвалами. Эти машины так же, как и скреперы, широко используют в дорожном строительстве для разработки и перемещения грунта, а также для планировочных работ.

Грейдер-элеватор - землеройная машина, состоящая из грейдера, который срезает грунт, и элеватора, перемещающего этот грунт в насыпь. Резание грунта осуществляется вогнутым дисковым ножом, а перемещение - ленточным элеватором.

Автогрейдеры (самоходные) и прицепные грейдеры применяют в качестве основных машин для возведения невысоких насыпей из боковых резервов, а также для разравнивания грунта при возведении насыпей другими машинами и для планировочных работ.

Экскаваторы используют для разработки выемок и сосредоточенных резервов с последующей погрузкой грунта в транспортные средства (самосвалы). Для этой цели обычно применяют экскаваторы с прямой лопатой.

Гидромониторы - это снаряды, размывающие грунт под большим давлением. Применяют их для гидромеханизации земляных работ (на мостовых переходах).

1.2.5.3. Способы разработки   выемок   и   возведения   насыпей

Глубокие выемки разрабатывают продольными проходками экскаватора (рис. 1.17).

Сначала прокладывают пионерную траншею для движения экскаватора. Такую траншею обычно разрабатывают бульдозером, который перемещает в насыпь грунт из траншеи.

Далее экскаватор расширяет пионерную траншею, а грунт выбрасывает в автомобили-самосвалы, которые отводят его в насыпь или в отвал. Выемки разрабатывают экскаватором с недобором грунта до проектных отметок примерно на 0,2 м. Впоследствии размеры выемки доводят до проектных при выполнении планировочных работ другими машинами.

Рис. 1.17. Схема разработки выемки продольными проходками экскаватора:

1- экскаватор; 2 - автомобиль-самосвал

Выемки небольшого протяжения можно разрабатывать бульдозерами, которые последовательными слоями срезают грунт в выемке и перемещают его в насыпь (рис. 1.18). Разработку грунта ведут траншейным способом, так как по траншее, ограниченной земляными стенками, можно перемещать большее количество грунта, чем без траншей. После перемещения грунта из траншей бульдозер срезает земляные стенки и перемещает срезанный грунт в насыпь или для подсыпки обочин. Раскрытые выемки также выполняют бульдозером.

Для разработки выемок можно применять скреперы, которые перемещают грунт выемки в насыпь, совершая движение по эллипсу                 (рис. 1.19).

В случае перемещения грунта из выемки в одну соседнюю насыпь применяют простую эллиптическую схему (рис. 1.19, а). При перемещении грунта из выемки в две соседние насыпи используют сквозную эллиптическую схему (рис. 1.19, б).

Рис. 1.18. Разработка грунта в выемке бульдозером:

1 - ярусы;  2 - слои  возводимой  насыпи;  3 - траншеи яруса; 4 - стенки;

5 - отвал бульдозера; 6 - грунт, перемещаемый по траншее

Насыпи из боковых резервов возводят скреперами, бульдозерами и грейдерами. При возведении насыпи скреперами возможны четыре схемы их движения: по зигзагу (рис. 1.20, а), по восьмерке (рис. 1.20, б), по эллипсу (рис. 1.20, в) и по спирали (рис. 1.20, г).

При длине участка работ более 200 м целесообразна зигзагообразная схема движения. Для участка длиной менее 200 м зигзагообразная схема нерациональна ввиду частых поворотов. Поэтому при длине участка от 100 до 200 м применяют схему движения по восьмерке, а при длине участка менее 100 м - по эллипсу. Для разработки двусторонних боковых резервов целесообразна схема движения скреперов по спирали,   что   уменьшает число поворотов по сравнению с движением по двум эллипсам  из каждого резерва.

Рис. 1.19. Схема разработки выемки скрепером:

а - эллиптическая;   б - сквозная   эллиптическая; 1 - набор грунта; 2 - разгрузка грунта

Для возведения невысоких насыпей (до 1,5 м) из кюветов-резервов целесообразно использовать бульдозер, который перемещает грунт из кювета-резерва в насыпь по траншейно-полосной схеме, причем временно траншеи располагают поперек оси дороги. Между траншеями оставляют полоски земли шириной до 1 м.

Рис. 1.20. Схемы движения скреперов при возведении насыпи из боковых резервов:

а - по зигзагу; б - по восьмерке; в - по эллипсу; г - по спирали

Грейдер-элеватор, двигаясь вдоль дороги, захватывает и перемещает при помощи транспортера грунт из бокового резерва в насыпь в поперечном направлении. Когда резервы расположены с двух сторон, работа грейдер-элеватора ведется по эллиптической схеме. Разработав грунт на длину захватки из одного резерва, грейдер-элеватор переходит в противоположный  резерв  и ведет разработку, в обратном направлении, совершая движение по эллипсу. Еще более низкие насыпи отсыпают автогрейдерами или прицепными грейдерами.

Работа автогрейдера при возведении насыпи заключается в вырезании грунта из боковых резервов с последовательным   перемещением его на земляное полотно. Автогрейдер перемещается по кольцевой схеме, последовательно проходя по каждой стороне дороги. В результате такой работы на отсыпаемой насыпи образуются отдельные продольные земляные валики, которые затем разравнивают и уплотняют.

Уплотняют земляное полотно катками, ударными (трамбующими) и вибрационными машинами. Вальцы у катков бывают гладкие, кулачковые и др. К  ударным машинам относят трамбовки пневматического или взрывного действия, электротрамбовки, молотковые трамбовочные машины и трамбующие плиты. Также для уплотнения грунта применяют виброкатки.

1.3. Основы дорожно-строительных материалов

1.3.1. Свойства дорожно-строительных материалов

Дорожно-строительные материалы в период эксплуатации в сооружении (дорожная одежда, искусственные сооружения и другие) подвергаются воздействию внешних механических сил и физико-химических факторов окружающей среды. К внешним механическим воздействиям относят ударные и статические нагрузки транспортных средств, механическую работу воды, ветра и другие. К физико-химическим факторам относят колебания температуры воздуха, инсоляцию, атмосферные осадки, поверхностные и грунтовые воды.

В зависимости от того, в каком элементе дорожной конструкции работают материалы, они по-разному подвергаются воздействию внешних сил и физико-химическим процессам окружающей среды. Так, атмосферные воды, попадая в отдельные слои дорожной одежды, могут нарушать структурные связи в материале, растворять и вымывать некоторые вещества. Минерализованные воды постепенно разрушают такие материалы, как грунтоцемент, цементобетон и др. Колебания температуры периодически изменяют внутренние напряжения в материалах, а также изменяют их состояние, что приводит к ослаблению структурных связей, появлению микротрещин, сдвигов под воздействием транспортных средств. С течением времени, под влиянием сложного комплекса механических, Физических и химических факторов, строительные материалы в дорожных конструкциях постепенно разрушаются. Интенсивность разрушения определяется особенностями внешних воздействий, конструкцией дорожной одежды и свойствами материалов - объективными признаками, проявляющимися при производстве, применении и работе материалов в конструкциях. Пригодность материалов для конкретных условий определяют по их свойствам. Свойства материалов многообразны, что обусловлено, главным образом, их вещественным составом.

1.3.1.1. Физические свойства

Физические свойства характеризуют физическое состояние материала, а также определяют его отношение к физическим процессам окружающей среды. При этом физические процессы в материале не изменяют строение его молекул. Обычно к таким свойствам относят истинную плотность (удельный вес), среднюю плотность (объемную массу), насыпную плотность (насыпная масса), пористость, пустотность, влажность, водо-поглощение, водонасыщение, усадку, огнеупорность, огнестойкость, светостойкость.

Истинная плотность - масса вещества материала в единице объема (без пор и пустот). Истинную плотность  выражают отношением массы материала в сухом состоянии к объему материала в абсолютно плотном состоянии. Истинную плотность выражают в кг/м3. Для определения истинной плотности хрупких материалов, обладающих пористостью, их тонко размельчают, получая частицы размером менее 0,25 мм. Истинная плотность основных дорожно-строительных материалов колеблется от 2500 до 3300 кг/м3.

Средняя плотность (объемная масса) - масса единицы объема материала в естественном состоянии (с порами, пустотами, микротрещинами и т.д.). Средняя плотность строительных материалов меньше истинной плотности. Чем меньше пористость материала, тем ближе значение средней плотности к истинной плотности.

Насыпная плотность (насыпная масса) - масса единицы объема материала в рыхлом состоянии. Насыпная плотность включает, кроме пор, пустот и трещин в зернах материала, пустоты между зернами. Чем больше средняя плотность материала, тем меньше его пористость и лучше он проводит тепло, звук и т.д.

Пористость характеризует количество пор и микротрещин в единице объема материала. Пористость в значительной мере обуславливает физические, механические и другие свойства материалов. Чем больше пористость, тем меньше прочность и теплопроводность, больше водо- и газопроницаемость.

Пустотность - характеризует объем пустот между зернами рыхлого материала.

Влажность - содержание воды в единице объема или массы в процентах. Природная влажность материала зависит от его гигроскопичности, т.е. способности материала поглощать водяной пар из влажного воздуха за счет адсорбации пара на внутренней поверхности пор и капилляров. Чем больше внутренняя поверхность материала, тем больше гигроскопичность, а следовательно, и природная влажность. Для древесины она - 12... 18 %, для стеновых каменных материалов - 4...7 % по массе.

Таблица 1.1

Плотность строительных материалов

| Материал | Истинная плотность, кг/м3 | Средняя плотность, кг/м3 | Насыпная плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Гранит Известняк плотный Кирпич глиняный Древесина Битум Сталь Щебень гранитный Песок кварцевый Портландцемент | 2600...2800 2400...2600 2900...3100 1500...1600 1000...1200 7800...7900 2600...2800 2600...2700 2900...3300 | 2500...2700 1800...2400 1600...1800 500... 1000 1000 7800...7900 - - - | - - - - - - 1400... 1600 1350...1600 1200...1300 |

Водопоглощение - количество воды, которое может поглотить погруженный в воду материал, а затем удержать его молекулярными и капиллярными силами при атмосферном давлении.

Средняя плотность (объемная масса) материала одного и того же состава зависит от влажности и пористости материала (рис. 6.1.1). С увеличением пористости, а следовательно и влажности, средняя плотность увеличивается.

Водонасыщение определяется количеством воды, которое может поглотить материал при вакууме или повышенном давлении. В этом случае из открытых пор вытесняется воздух, вследствие чего материал насыщается водой больше, чем при атмосферном давлении. Водопоглощение и водонасыщение изменяются в пределах: у гранита от 0,02 до 0,7, у асфальтобетона - от 2 до 5, у кирпича - от 8 до 15 %.

Усадка - изменение размеров материала при его высыхании.

Набухание - увеличение объема материала при насыщении его водой.

Многократное высыхание и увлажнение материала ускоряет его разрушение.

Водонепроницаемость - способность материала не пропускать воду. Водонепроницаемость тесно связана с естественной влажностью материала, водопоглощением и водонасыщением.

Теплопроводность - способность материала передавать через свою толщу тепловой поток, возникший вследствие разности температур на поверхностях, ограничивающих материал. Коэффициент теплопроводности колеблется от 0,06 (минеральная вата) до 58 (сталь), для кирпича он равен 0,82, для бетона - 1,28...1,55, для гранита - 2,92.

1.3.1.2. Механические свойства

Механические свойства - способность материала сопротивляться деформированию и разрушению под действием напряжений, возникающих в результате приложения внешних сил.

Нагрузки вызывают в материалах нормальные (растягивающие, сжимающие) и касательные напряжения, обуславливающие процессы деформирования материала. К основным показателям, характеризующим механические свойства, относят: прочность, упругость, пластичность, хрупкость, ползучесть.

Прочность - важнейшее свойство материала, в большинстве случаев, определяет возможность его использования в строительной конструкции. Показатели прочности в значительной степени являются условными. Они зависят от размера и формы образца, скорости его нагружения и других факторов. Поэтому методика определения прочности строительных материалов строго регламентируется нормативно-техническими документами. Прочность материала измеряется мегапаскалями (МПа).

Наиболее прочными являются металлы, например, сталь (150...500 МПа), прочность гранита при сжатии - 120...150 МПа, при растяжении - менее 10 МПа. Прочность бетона при сжатии изменяется от 1 до 100 МПа, а при растяжении их прочность в 10...15 раз меньше. Прочность асфальтобетонов при сжатии - 5...7 МПа (температура при испытании - 2О...25°С).

Упругость выражается в восстановлении первоначальной формы и объема образца после прекращения действия внешних сил.

Вязкость - свойство твердых тел под воздействием внешних сил необратимо поглощать механическую энергию при пластической деформации. Абсолютно упругих и абсолютно вязких материалов нет, все дорожно-строительные материалы обладают в той или иной степени упругостью и вязкостью.

Пластичность - способность материала необратимо деформироваться под влиянием действующих на него усилий без разрыва сплошности (образования трещин).

Хрупкость - свойства материалов под влиянием внешних сил разрушаться, не давая остаточных пластических деформаций. Хрупкость противоположна пластичности. Хрупкость и пластичность материалов зависят от температуры и режима нагружения. Например, битумы хрупки при пониженной температуре и быстро нарастающей нагрузке, пластичны при медленно действующей нагрузке и повышенной температуре. Хрупкие материалы плохо сопротивляются напряжению, динамическим и повторным нагрузкам.

Ползучесть - способность материалов длительно деформироваться под действием постоянной нагрузки. Ползучесть материалов возрастает с уменьшением их вязкости, поэтому большей ползучестью обладают вязкие пластичные материалы (например, асфальтобетон) и меньшей - хрупкие, упругие материалы (например, цементобетон).

1.3.1.3. Химические свойства

Химические свойства материала определяют его способность вступать в химические взаимодействия с веществами среды, в которой он находится, при этом появляются новые вещества. К химическим свойствам можно отнести: растворимость, коррозийную стойкость, атмосферостойкость, твердение, адгезию и др.

Химические свойства учитывают при оценке пригодности материала для тех или иных целей в строительстве.

Растворимость - способность образовывать истинные растворы в результате взаимодействия материала с водой или с Другими растворителями. Строительные материалы, в большинстве случаев, должны быть нерастворимы в условиях их эксплуатации.

Коррозийная стойкость - свойства материала не разрушаться в агрессивных средах. Наиболее стойкими по отношению к агрессивным средам являются керамические материалы. Неустойчивы в кислой среде известняки, доломиты, древесина, портландцементы; к щелочной среде - древесина, битумы.

Атмосферостойкость - свойство материала не разрушаться под воздействием климатических условий. С атмосферостойкостью материала часто связана его склонность к старению вследствие протекания в нем физико-химических процессов и ухудшения свойств. Старение характерно для битумов, асфальтобетонов.

Твердение - свойство материалов затвердевать в результате химических и физико-химических процессов и приобретать ряд новых свойств - сопротивляемость различным по виду и характеру нагрузкам, агрессивным воздействиям внешней среды. Твердение обычно оценивают показателями прочности и их изменением во времени.

Адгезия - свойство одного материала прилипать к поверхности другого. Измеряют адгезию прочностью сцепления при отрыве одного из них от другого. Адгезия имеет важное значение в технологии изготовления материалов и конструкций.

1.3.1.5. Конструкционные свойства

Они обуславливают возможность создания из материала конструкций с заданными механическими свойствами. К этой группе относят твердость, истираемость, износ и т.д.

Твердость - способность материала сопротивляться проникновению в него более твердого материала. От твердости зависит, в частности, истираемость поверхности слоев дорожных покрытий.

Истираемость - способность материала уменьшаться в массе и объеме под действием истирающих усилий. Истираемость определяют на стандартных машинах, вычисляя массу истертого образца к его площади (г/см2). Истираемость имеет большое значение для строительных материалов, используемых в дорожных покрытиях.

Износ - свойства материала сопротивляться одновременному воздействию истирания и ударов. Износ определяют на образцах, которые испытывают во вращающихся барабанах со стальными шарами. Показатель износа - потеря массы образца (%) в процессе испытания.

Коэффициент конструктивного качества (удельная прочность) материала представляет собой отношение прочности (МПа) к средней плотности. Лучшие конструктивные материалы имеют высокую прочность при малой и средней плотности, что способствует созданию легких конструкций. У сплавов из алюминия коэффициент конструктивного качества превышает 250, бетонов - 12...25, кирпича - 5...6.

1.3.1.6. Технологические свойства

Они характеризуют поведение материалов при технологических процессах, их обработке и переработке (например, буримость, дробимость горных скальных пород; формуемость, слеживаемость, нерасслаиваемость бетонных смесей; вязкость жидкообразных минералов и смесей, твердение, адгезия и др.). По технологическим свойствам судят о возможности переработки и получения доброкачественной продукции из исходных материалов при принятой технологии и имеющемся техническом оборудовании.

Очень часто не представляется возможным определить ту или иную характеристику материала, необходимую для расчетов в технологических и эксплуатационных процессах, точными методами физики, механики и химии. Поэтому в практике используют условные показатели, которые определяют приближенными методами.

Например, вязкость битумов трудно измерить строгими физическими методами, поэтому предложено вязкость вязких битумов определять путем пенетрации (глубина погружения стандартной иглы в битум при температуре 25°С). Вязкость жидких битумов и дегтей определяют с помощью стандартного вискозиметра по времени истечения вяжущего через калиброванное отверстие 5 мм при 600С.

Удобоукладываемость бетонных смесей - скорость переформования в секундах стандартного конуса из бетонной смеси в равновеликий цилиндр.

Формуемость - свойство смесей, составленных из различных компонентов, приобретать заданную форму при минимальных затратах средств.

Нерасслаиваемость - свойство смеси сохранять неоднородность при транспортировании и формовании.

Названные и многие другие свойства оцениваются количественно условными показателями, несогласующимися с принятой международной системой единиц. Поэтому эти показатели в разных странах неодинаковы, в большинстве случаев они нормированы в пределах одной страны, а иногда - в пределах отрасли.

1.3.1.7. Эксплуатационные свойства

Эксплуатационные свойства обуславливают работу материала в элементах дорожных конструкций на протяжении определенного отрезка времени. К этим свойствам относят долговечность, выносливость, морозостойкость и др.

Долговечность обусловлена способностью материала сопротивляться комплексному воздействию механических нагрузок, изменению температуры и влажности, действию растворов солей и др. Критерии долговечности материала комплексны, они зависят от его физических, механических и химических свойств.

Выносливость - способность материала многократно сопротивляться прилагаемым механическим воздействиям, которые ускоряют разрушение строительных материалов, вследствие чего ухудшается их долговечность. Выносливость обычно измеряется количеством нагружений, которое выдержал материал до разрушения.

С долговечностью материалов связывают выносливость. Долговечность материалов также нормируется. Например, для железобетонных конструкций предусмотрены три степени долговечности: I - соответствует сроку службы не менее 100 лет; II - 50 лет; III - 20 лет. Часто долговечность материала характеризуется морозостойкостью.

Морозостойкость - способность материала при попеременном замораживании и оттаивании не проявлять заметных признаков разрушения. Более интенсивно проявляется воздействие переменных температур на водонасыщенные каменные материалы. В этом случае вода, находящаяся в порах и микротрещинах, замерзая при понижении температуры, переходит в твердое состояние и увеличивается в объеме примерно на 10 %. Возникающее давление льда при многократном повторении замораживания-оттаивания постепенно разрушает материал.

В зависимости от климатических условий, в которых будет работать материал, к нему предъявляют различные требования по показателю морозостойкости, определяемой количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания до разрушения материала. Часто коэффициент морозостойкости определяют как отношение показателя прочности материала в водонасыщенном состоянии после испытания на морозостойкость к показателю прочности до испытания.

1.3.2. Природные каменные материалы

Природные каменные материалы, являясь продуктом механической переработки горных пород, отличаются от последних формой и размерами, а также состоянием поверхности раскола отдельностей. Поэтому, их свойства зависят от состава исходной горной породы и ее состояния (трещиностойкости, степени выветривания и др.). Природные каменные материалы получают из скальных и обломочных горных пород, в соответствии с ГОСТ 8267-93.

Скальные горные породы с жесткими структурными связями обладают достаточно высокой прочностью и залегают в земной коре в виде массивов или трещиноватых слоев.

Обломочные горные породы - рыхлые (сыпучие), состоят из обломков скальных горных пород без прочных связей между ними и залегают в виде скоплений.

В зависимости от назначения и условий, в которых будет работать материал, применяют дробленые материалы (щебень, высевки), а также колотые (бутовый камень, шашку для мощения и др.).

К природным обломочным горным породам относят валунный камень, гравий и песок, которые уже в естественном виде могут быть использованы в строительстве.

Валунный камень – грубокатанные, преимущественно округлой формы, обломки скальных пород размером более 100 мм. Валуны размером до 250 мм называют сырцом, так как их можно применять для дорожных работ (например, мощения) без дополнительной обработки. Более крупные валуны используют для получения шашки, щебня.

Галька представляет собой окатанные водой обломки горных пород размером от 100 до 70 (40) мм. Обладает теми же свойствами, что и мелкий валунный камень. Применяется для устройства оснований, дренажей, но чаще измельчается и используется как щебень.

Гравий – рыхлая горная окатанная порода размером частиц от 5(3) до 70 мм. Применяется для устройства гравийных оснований и покрытий, дренажных сооружений, в качестве крупного заполнителя в цементобетоне.

Песок – рыхлая зернистая порода, образованная в результате естественного разрушения горных пород, крупностью зерен до 5(3) мм. В дорожном строительстве используют песок природный и дробленый, получаемый путем дробления горных пород.

Песок применяют для устройства подстилающих слоев дорожной одежды, приготовления строительных растворов, цементо- и асфальтобетонов, для устройства дренажей. Для улучшения качества мелкозернистый песок обогащают добавками искусственного (дробленого) песка (крупностью менее 5 мм) из невыветренных изверженных и метаморфических пород прочностью более 80 МПа, а из осадочных - прочностью более 40 МПа.

Дресва - промежуточный продукт выветривания скальных горных пород, оставшийся на месте образования и сохранивший камневидное состояние. Дресва, в зависимости от исходной горной породы и стадии выветренности, может применяться для устройства различных слоев одежды на дорогах местного значения.

Щебень для дорожного строительства по зерновому составу делят по крупности на фракции: более 120 мм - гигантский; 70... 120 мм - очень крупный; 40... 70 мм - крупный; 25.. .40 мм - нормальный; 15... 25 мм - мелкий; 10... 15 мм - клинец; 3 (5)... 10 мм - каменная мелочь; < 3 (5) мм - высевки.

Качество щебня, т.е. степень соответствия показателей его признаков своему проектируемому назначению определяют на месте его производства (в карьере) и на месте его потребления (на строительном объекте) путем изучения внешних признаков и испытания отобранных проб. При этом определяют петрографические признаки и однородность горной породы, из которой получен щебень: крупность, зерновой состав, форму зерен; шероховатость поверхности; количество и качество примесей (глинистых, органических и др.); количество смятых (раздробленных) зерен; физические и механические свойства.

Физические свойства щебня оценивают по средней и насыпной плотностям, пустотности, влажности, водопоглощению.

Механические свойства щебня оценивают, прежде всего, по дробимости, износу, а также по морозостойкости. Определение качества щебня по прочности при сжатии исходной горной породы является приближенным, так как показатель прочности зависит не только от качества исходной горной породы, но и от размеров, формы и других признаков щебня. Поэтому в настоящее время прочность щебня оценивают косвенно по показателю дробимости. Марку щебня по дробимости в цилиндре оценивают по потере в массе после приложения нагрузки.

1.3.3. Минеральные вяжущие материалы

Минеральные вяжущие материалы представляют собой обычно порошкообразные вещества, которые после затворения водой способны постепенно переходить из пастообразного состояния в твердое, приобретая свойства камня.

Минеральные вяжущие по характеру твердения делят на две группы:

воздушного твердения, обладающие способностью после затворения водой твердеть в сухой среде (воздушная известь, гипсовые и магнезитовые вяжущие, жидкое стекло);

водного твердения (или гидравлические вяжущие материалы), после затворения их водой твердеющие на воздухе и в воде, причем во влажной среде вяжущие приобретают большую прочность. Представителями этой группы являются цементы.

Гидравлическая известь и романцемент по составу и особенностям процессов твердения занимают как бы промежуточное место между воздушными и гидравлическими вяжущими: после затворения водой, начав твердеть на воздухе, они продолжают твердеть как на воздухе, так и во влажной среде. При дальнейшем твердении во влажной среде они приобретают большую прочность.

Воздушную известь получают в результате обжига до возможно полного разложения чистых или доломитизированных известняков или мела, содержащих глинистого вещества не более 6... 8 %. Полученную таким способом известь СаО в виде кусков белого или сероватого цвета называют негашеной (комковой или кипелкой).

В дорожном строительстве известь используют для укрепления грунтов, а также в качестве активатора при приготовлении асфальтобетонных смесей.

Портландцемент представляет собой гидравлическое вяжущее, получаемое тонким помолом цементного клинкера, минеральных добавок и природного гипса (1,5...3,5 % в пересчете на SO3). Цементный клинкер получают путем обжига до спекания природных мергелей определенного химического состава или искусственных смесей известняка с глиной (доменными шлаками), подобранных в соответствии с требуемым химическим составом. Обычно клинкер имеет следующий химический состав: СаО - 63...67 %; АlO3 - 4...7 %; 2SiO2 -20...24%; Fe2O3 -2...6%; MgО, SО3 и др. - 1,5...3%.

Свойства портландцемента зависят от его минералогического состава, наличия добавок, а также тонкости помола клинкера. По этим признакам определяют вид портландцемента (алитовый, белитовый, быстротвердеющий и так далее).

Тонкость помола цемента характеризуют массой порошка, прошедшего сито № 0,08 (не менее 85 %), и удельной поверхностью зерен, содержащихся в единице массы цемента. Удельная поверхность обычных портландцементов 2000...3000, быстротвердеющих 3500...5000 см2/г

Плотность портландцемента составляет - 900... 1300 кг/м3. При расчете вместимости складов принимают насыпную плотность портландцемента - 1200, а при его дозировании для приготовления бетона - 1300 кг/м3.

Активность - способность затвердевать при затворении водой, превращаясь в прочное камневидное тело.

Активность и марку цемента характеризуют показателем прочности при изгибе образцов - балочек и их половинок при сжатии в возрасте 28 суток.

Предел прочности при изгибе определяют на балочках размером 40x40x160 мм, изготовленных из раствора пластичной консистенции состава 1:3 - одна часть цемента и три части песка по массе при водоцементном отношении 0,4, уплотненных на стандартной виброплощадке и выдержанных в воде при температуре 20+3°С 28 суток. Предел прочности при сжатии определяют после испытания на изгиб на половинках балочки. Нарастание прочности происходит неравномерно: вначале на 3 сутки она достигает 50 %, а на 7 сутки - 70 % от прочности в 28-суточном возрасте.

По прочности на сжатие портландцементы подразделяют на классы 22,5; 32,5; 42,5; 52,5.

Водопотребность цемента характеризуют показателем нормальной густоты - количество воды, которое необходимо для достижения заданной пластичности. Обычно для портландцемента нормальная густота составляет 21...28 %. Чем меньше водопотребность (нормальная густота ), тем выше качество цемента.

Скорость схватывания цемента зависит от минералогического состава, тонкости помола, количества воды затворения, температуры. Скорость схватывания является важной технологической характеристикой цемента. У портландцемента начало схватывания должно наступить не ранее 45 мин., а конец - не позднее 12 часов от начала затворения. Обычно начало схватывания у портландцемента наступает через 2...3 часа, а конец - через 5...8 часов. Как быстрое, так и медленное схватывание затрудняет и усложняет организацию производства строительных работ.

Равномерность изменения объема при твердении определяют путем испытания цементных лепешек стандартного размера кипячением их в парах воды; при этом они не должны обнаружить усадочных деформаций. Неравномерность изменения объема может быть обусловлена наличием в цементе окиси кальция, окиси магния и гипса. Цемент, неравномерно изменяющий объем при твердении, является недоброкачественным.

1.3.4. Цементобетоны

Бетоном называют строительный материал, полученный в результате перемешивания, укладки, уплотнения и затвердевания рационально рассчитанной смеси щебня (или гравия), песка, цемента, воды и добавок. Смесь перечисленных компонентов до затвердевания называют бетонной смесью.

Основной квалификацией бетонов по структурным признакам является деление по объемной массе:

особо тяжелые с объемной массой более 2600 кг/м3 имеют сложную структуру и изготавливаются с применением заполнителей, например, стальных опилок, барита и др.;

тяжелые с объемной массой 2100...2600кг/м3, у которых структура плотная, щебень из плотных и тяжелых горных пород или плотных металлургических шлаков, песок кварцевый;

облегченные с объемной массой 1800...2000кг/м3 могут иметь плотную структуру, но с применением щебня из пород пониженной плотности или крупнопористую с применением щебня из плотных пород;

легкие с объемной массой 1000...1800 кг/м3, обладающие плотным или крупнозернистым строением, с применением пористого щебня и песка, шлаковой пемзы (термозита), кремнезита, перлита;

особо легкие с объемной массой менее 1000 кг/м3 с пористой структурой без щебня и песка (ячеистый бетон) или с применением пористого песка или пористого щебня в сочетании с поризованным цементным камнем.

Наибольшее распространение в строительстве получил тяжелый бетон. Его применяют для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, пролетных строений и опор мостов, устройства дорожных покрытий и др.

Важной характеристикой бетона является пористость, которая в значительной степени определяет его свойства. С увеличением пористости заметно возрастают водопоглощение, водонасыщение, водопроницаемость, уменьшается прочность, морозостойкость и долговечность бетона.

Водопоглощение у тяжелых бетонов колеблется в пределах 2...4 % по массе (или 5...10 % по объему).

Водонасыщение несколько больше водопоглощения. Разница между водопоглощением и водонасыщением обусловлена объемом замкнутых пор в бетоне.

Показателем водонепроницаемости бетона служит гидростатическое давление, при котором вода не просачивается через образец, испытуемый по стандартной методике. По водонепроницаемости бетоны делят на несколько марок: W 2; W 4; W6; W 10; W 12; W 14; W 16; W 18; W 20 (цифра обозначает величину гидростатического давления, при котором вода не просачивается).

Водопроницаемость, водопоглощение и водонасыщение бетона могут быть значительно снижены, если приготовить бетон с низким водоцементным отношением при достаточном качестве цементного теста, а также введении в бетон поверхностно-активных добавок. Они видоизменяют микроструктуру бетона за счет уменьшения водопотребности бетонной смеси, вовлечения некоторого количества воздуха в поры, которые блокируют сообщение между отдельными капиллярами и микрополостями.

Прочность бетона как материала конгломератного строения зависит от прочности отдельных его составляющих, прочности сцепления между ними, а также особенностей структуры бетона в целом.

Прочность бетона прямо пропорциональна активности цемента. С понижением водоцементного отношения до определенного предела прочность бетона данного состава и при данном способе уплотнения повышается.

Прочность бетона в проектном возрасте характеризуют классами прочности на сжатие, осевое растяжение, растяжение при изгибе. Ведущим показателем прочности бетона и его механических свойств является класс бетона. Класс бетона характеризует предел прочности при сжатии бетонных кубов размером 15x15x15 см в возрасте 28 суток при твердении в нормальных условиях (температура 18...20°С и относительная влажность окружающей среды 90...100 %).

При расчете бетонных покрытий и оснований в качестве расчетной прочности бетона принимают предел прочности на растяжение при изгибе. Марка бетона при изгибе определяется прочностью при изломе неармированных бетонных балочек размером 15x15x50 см сосредоточенными силами.

Деформация бетона. Бетон является упруго-вязко-пластичным материалом, вследствие этого, при некоторой длительности действия механической нагрузки, в образце, наряду с упругими, возникают и вязко-пластические деформации.

С изменением влажности бетон претерпевает объемные изменения, если постоянно бетон находится во влажной среде, постепенно увеличивается его объем - набухание. И, наоборот, с уменьшением влажности происходит усадка. Повышенная усадка характерна для бетонов с большим содержанием цемента и водоцементным отношением (В/Ц>0,6).

Коэффициент температурного расширения при сжатии изменяется в зависимости от состава бетона и его влажности. Для практических целей можно принять коэффициент температурного расширения бетона равным 1010-6 на 1°С. При оценке температурных деформаций в больших массивах обычно принимают половину значения указанного коэффициента, полагая, что остальная часть компенсируется ползучестью бетона. Температурные деформации бетона создают напряжения в плитах дорожных одежд и могут вызвать трещины. Для устранения этого явления в бетонных покрытиях устраивают температурные швы.

Долговечность и морозостойкость характеризуют длительность воздействия погодно-климатических, физико-химических и механических факторов, при которых свойства бетона не ухудшаются больше допустимых пределов. К бетонным элементам конструкций предъявляют требования по морозостойкости, которую определяют путем замораживания образцов до -15...-20°С и последующего оттаивания в воде при 15...20°С. Образцы испытывают после 28 суток после пропаривания.

За марку бетона по морозостойкости принимают наибольшее число циклов попеременного замораживания и оттаивания, при котором прочность образцов уменьшается не более чем на 15 % по сравнению с прочностью образцов, испытанных в эквивалентном возрасте и без потери по массеболее 5 %. По показателям морозостойкости бетоны делятся на марки F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400 и F500.

Бетон - пористый материал, и, если все поры в нем будут заполнены водой, он разрушится уже при первом цикле замораживания вследствие возникновения больших растягивающих напряжений из-за образования льда, объем которого на 9 % больше объема воды.

Морозостойкость бетона зависит от водоцементного отношения, вида и активности цемента, условий твердения и возраста бетона к моменту замораживания, плотности бетона, качества песка и щебня. Для морозостойких бетонов водоцементное отношение принимают не более 0,5 и применяют портландцементы с содержанием алюмината С3А меньше 8 %. Повышают морозостойкость гидрофобные воздухововлекающие добавки, способствующие образованию условно-замкнутых пор с гидрофобной поверхностью, которые в обычных условиях не заполняются водой и служат резервными порами, куда отжимается вода при замораживании бетона.

Бетон разрушается и под влиянием физико-химического воздействия факторов среды. Коррозия зависит главным образом от коррозийной стойкости цементного камня. Чем больше поверхность (внешняя и внутренняя) бетона, соприкасающаяся с агрессивной газообразной или жидкой средой, тем энергичнее коррозия бетона. Электрический ток разрушает влажный бетон, вызывая электролиз составляющих цементный камень.

Для придания коррозийной стойкости бетону необходимо применять цементы, соответствующие агрессивности среды: шлаковый сульфатостойкий или глиноземистый, а в отдельных случаях кислотоупорный. Следует придавать большую плотность бетону, защищать его поверхность от проникновения газов и воды с растворенными агрессивными веществами, затирая поверхность изделия раствором жидкого стекла с последующей обработкой хлористым кальцием и покрывая эту поверхность битумом или дегтем, пленкообразующими или высокомолекулярными веществами.

1.3.5. Органические вяжущие материалы

Сырьем для производства органических вяжущих материалов являются: нефть, каменный уголь, горючие сланцы. Фракционная разгонка такого сырья дает наряду с ценными продуктами - смолообразные остатки. После дополнительной переработки которых получают органические вяжущие. Органические вяжущие должны обеспечивать:

- хорошее обволакивание минеральных частиц;

- хорошее сцепление, позволяющее связывать минеральные частицы в прочный монолит;

- водоустойчивость и стабильность (не изменять своих свойств) в процессе службы в покрытиях.

Битумы бывают природные, нефтяные, сланцевые. Дегти - каменноугольные, торфяные, древесные. По главным строительным свойствам и консистенции органические вяжущие условно делят на следующие группы:

- твердые битумы и дегти при 2О...25°С обладают вязко-упругими свойствами, а при 12О...18О°С приобретают подвижность;

- вязкие битумы и дегти при 2О...25°С обладают вязкими и пластичными свойствами, а при 12О...18О°С приобретают текучесть;

- жидкие битумы и дегти при 2О...25°С - текучие. По мере испарения летучих углеводородов затвердевают и приобретают свойства близкие к вязким битумам.

Примерный групповой состав битума:

- масла 40...60 %;

- смолы 20...40 %;

- асфальтены 10...25 %;

- карбены и карбоиды 1...3 %.

Масла - вещества светло-желтого цвета. Масла придают вяжущему подвижность, текучесть, увеличивают испаряемость и снижают температуру размягчения.

Смолы - легкоплавные, вязко-пластичные вещества, их содержание в вяжущем обуславливает его растяжимость и эластичность.

Асфальтены - твердые неплавкие вещества с плотностью более 1000 кг/м3. Они обеспечивают температурную устойчивость, вязкость и твердость (хрупкость) битума.

Карбены по составу похожи на асфальтены, но содержат больше углерода, имеют большую плотность и более темный цвет. Их содержание повышает вязкость и хрупкость.

Карбоиды - твердые вещества типа сажи, нерастворимы в органических растворителях.

1.3.6. Асфальтобетон

Асфальтобетоном называют материал, который получают после уплотнения асфальтобетонной смеси, приготовленной в смесителях в нагретом состоянии из взятых в определенных соотношениях щебня (гравия), песка, минерального порошка и битума. Смесь минерального порошка с битумом называют асфальтовым вяжущим.

Асфальтобетонные смеси подразделяют на щебеночные, гравийные и песчаные (ГОСТ 9128-97).

Асфальтобетонные смеси в зависимости от вязкости битума и условий применения подразделяют на виды:

горячие - приготовленные с использованием вязких и жидких нефтяных и дорожных битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой смеси при укладке не ниже 120°С;

холодные - приготавливаемые с использованием жидких нефтяных дорожных битумов, допускаемые к длительному хранению и укладываемые с температурой не ниже 5°С.

Горячие смеси в зависимости от наибольшего размера зерен минеральных материалов подразделяют на:

крупнозернистые - с зернами размером до 40 мм;

мелкозернистые - с зернами размером до 20 мм;

песчаные - с зернами размером до 5 мм.

Холодные смеси подразделяют на мелкозернистые и песчаные.

Крупнозернистый асфальтобетон применяют для устройства нижнего слоя покрытия, шероховатая и пористая поверхность которого обеспечивает хорошее сцепление с верхним слоем.

Мелкозернистый асфальтобетон применяют для устройства верхнего слоя или однослойного покрытия. Мелкозернистый асфальтобетон базальтовой структуры применяют для устройства верхнего слоя двухслойных покрытий при интенсивном движении с дополнительным втапливанием щебня для создания шероховатой поверхности. Асфальтобетон этого типа обладает высокой сопротивляемостью механическим воздействиям и атмосферным факторам.

1.3.7. Природные каменные материалы

К природным минеральным материалам относят различные монолитные скальные горные породы, а также продукты их естественного выветривания: валуны, дресву, жерству, гравий, песок.

Природные минеральные материалы являются продуктами эволюционных процессов, происходящих в земной коре и на дневной поверхности.

Каждая разновидность монолитной скальной горной породы характеризуется структурой (строением) и текстурой (сложением). Структура и текстура характеризуют размеры, взаимное расположение и сцепление минералов, слагающих горную породу, а следовательно, во многом определяют комплекс строительно-технических свойств и пригодность материала для дорожного строительства.

Вследствие широкого распространения природных минеральных материалов в земной коре и частых выходов их на дневную поверхность они наиболее доступны для разработки и применения.

По происхождению (генезису) скальные горные породы классифицируют на изверженные (магматические), осадочные и метаморфические.

Изверженные горные породы (магматические) образовались из магмы, в процессе ее остывания. В зависимости от условий, при которых происходило застывание магмы (скорость остывания и давление), различают интрузивные (глубинные) горные породы, т. е. застывшие на большой глубине (граниты, сиениты, диориты, габбро), и эффузивные (излившиеся), остывание которых происходило на поверхности земли (кварцевый и ортоклазовый порфиры, базальты, андезиты, диабазы и др.).

Осадочные горные породы являются продуктом разрушения более ранних по возрасту горных пород под воздействием механических, химических и биологических факторов и последующего осаждения и цементации этих продуктов. Часть осадочных пород образовалась в результате химических процессов в водной среде и последующего выпадания минеральных веществ в виде осадков на дно водоема.

В зависимости от условий образования осадочных пород различают механические отложения (валуны, галька, гравий, песок), химические осадки (некоторые виды известняков, известковый туф, гипс, ангидрит и др.) и органогенные образования, являющиеся продуктами отложения остатков различных организмов (большинство известняков, опоки, диатомиты, доломиты и др.).

Метаморфические горные породы образовались из первичных изверженных или осадочных пород при воздействии на них повышенных температур (без расплавления) и высоких давлений. К метаморфическим породам относятся мрамор, образовавшийся из осадочной карбонатной породы - известняка, кварцит (образовался из песчаника), кристаллические сланцы, гнейсы и др.

Природные минеральные материалы в дорожном строительстве применяют в виде щебня из естественного камня, щебня из гравия, гравия, гравийных и щебеночных смесей, гравийно-щебеночно-песчаных смесей, штучного камня (брусчатка, мозаика, булыжник, грубоколотая шашка), песка и минерального порошка.

1.4. Дорожные одежды

1.4.1. Классификация дорожных одежд

Дорожная одежда является важнейшим и дорогостоящим элементом автомобильной дороги

Дорожной одеждой называют совокупность конструктивных слоев разной прочности, обычно уменьшающейся книзу, устраиваемых из различных материалов. Многослойная конструкция дорожной одежды показана на рис. 1.21.

Рис.1.21. Конструкция дорожной одежды

Дорожную одежду устраивают в пределах габаритов проезжей части дороги с целью создания условий, обеспечивающих возможность круглогодичного, безопасного, с расчетными скоростями и нагрузками, удобного и гигиеничного движения современных автомобилей.

Поверхностная обработка на усовершенствованных покрытиях капитального типа защищает покрытие от износа. Слой износа систематически возобновляется по мере истирания, устраивается из наиболее прочных и морозостойких материалов с таким количеством вяжущего материала, чтобы обеспечить шероховатость, но не в ущерб водонепроницаемости покрытия.

Поверхностная обработка на покрытиях усовершенствованных облегченных выполняет роль временного защитного слоя. В этом случае временный защитный слой обеспечивает повышение устойчивости ещё не полностью сформировавшейся поверхности покрытия и основания в период формирования. Защитный слой можно устраивать из менее прочных материалов в сравнении с материалами, используемыми для устройства слоя износа. Если защитный слой периодически возобновляется, то он переходит в слой износа.

Покрытие в зависимости от технической категории, состава, интенсивности движения, качества используемых материалов и технологических особенностей производства работ может состоять из одного и более слоев. Покрытие должно обеспечивать ровность, шероховатость, гигиеничность, водонепроницаемость атмосферных осадков, увеличение прочности дорожной одежды.

Основание обеспечивает прочность, водонепроницаемость грунтовых вод в конструктивные слои дорожной одежды. Основание в зависимости от назначения конструкции дорожной одежды, применяемых дорожно-строительных материалов и способа производства работ может состоять из одного или нескольких слоев, прочность которых уменьшается сверху вниз, а водонепроницаемость повышается.

Дополнительным слоем основания называют слой, размещенный непосредственно на земляном полотне. На дополнительный слой укладывают нижний слой основания. Различают дополнительные слои по назначению - подстилающие, теплоизолирующие и дренирующие.

Дорожную одежду, как правило, устраивают в так называемом корыте, размеры которого определяются толщиной дорожной одежды и шириной проезжей части. Для удаления воды, попадающей в корыто, дну корыта придают поперечный уклон в сторону обочин. В местах с избыточным увлажнением для отвода воды из корыта устраивают сплошной дренирующий слой на обочине, трубчатые дрены или дренажные воронки.

Корыто можно устроить одним из следующих трех способов:

- путем присыпки грунта, взятого из резервов, на всю ширину обочин на толщину всех слоев дорожной одежды;

- частичной выемкой грунта из средней части земляного полотна и укладки его на обочины таким образом, чтобы суммарная толщина присыпанного слоя и углубления в земляном полотне равнялись толщине дорожной одежды.

- путем выемки грунта в плотном грунте на полную глубину корыта.

Перед устройством нижнего слоя дорожной одежды дно корыта нужно тщательно спланировать и хорошо уплотнить.

Дорожные одежды по способности воспринимать растягивающие напряжения и накапливать пластические деформации, возникающие от действия нагрузок, подразделяют на жесткие и нежесткие.

К жестким относят дорожные одежды, устраиваемые из бетона или железобетона. Эти одежды хорошо сопротивляются изгибу, и в них не накапливаются пластические деформации. Расчет таких конструкций ведут методами теории упругости.

К нежестким дорожным одеждам относят все остальные конструкции, устраиваемые из щебня, гравия, грунта и других материалов, в том числе с обработкой вяжущими. В таких одеждах при повторном действии нагрузок накапливаются пластические деформации, а их сопротивление изгибу значительно меньше, чем у жестких.

Транспортно-эксплуатационные качества дорожных одежд, в первую очередь, определяются типом устраиваемого покрытия. Дорожные одежды по типам покрытия классифицируются на:

1. Капитальные:

-  цементобетонные;

-  асфальтобетонные из горячих плотных смесей I и II марок;

- асфальтобетонные из холодных смесей I марки;

- дегтебетонные из горячих плотных смесей I марки.

2. Облегченные:

- асфальтобетонные из горячих смесей III марки;

- асфальтобетонные из холодных смесей II марки;

- дегтебетонные из горячих плотных смесей I и II марки;

- из   каменных   материалов,   обработанных   органическими вяжущими материалами (смешением в установке, на дороге, пропиткой);

- переходные с поверхностной обработкой.

3. Переходные:

-  щебеночные;

-  гравийные;

-  булыжные из колотого камня;

-  грунтовые, укрепленные вяжущими материалами.

4. Низшие:

-  из малопрочных каменных материалов, шлаков;

-  грунтовые, улучшенные различными местными материалами.

Из покрытий капитального типа наиболее распространены асфальтобетонные покрытия, имеющие ровную, упругую, удобную для движения автомобилей поверхность.

Покрытия облегченного типа, устраиваемые с применением прочного щебня, гравия или минеральных смесей различной зернистости и плотности, обработанных органическими вяжущими, обладают достаточной прочностью в переменных условиях увлажнения и при различных температурах. Структура, прочностные свойства и долговечность таких покрытий зависят от свойств применяемых материалов и способов постройки.

Покрытия переходного типа из щебня, гравия, шлака без обработки вяжущими обладают малым сопротивлением износу, так как тангенциальные (касательные) силы, возникающие при движении автомобилей, оказывают разрушительное воздействие на верхний слой вследствие слабого сцепления между каменными частицами, из которых состоит этот слой.

К этой же группе относят покрытия из грунта и местных малопрочных каменных материалов, обработанных различными вяжущими. Благодаря обработке органическими или минеральными вяжущими эти покрытия обладают более высокой сопротивляемостью тангенциальным и вертикальным усилиям, воздействующим на дорогу при движении автомобилей.

Мостовые - конструктивные слои дорожной одежды, устраиваемые из отдельных, уложенных вплотную друг к другу, естественных или искусственных камней соответствующей формы. Основным недостатком мостовых является применение ручного труда при их устройстве, а мостовых из булыжного камня и грубоколотой шашки, кроме того, неровная поверхность. Вследствие этого устройство мостовых в практике дорожного строительства ежегодно сокращается.

Покрытия низшего типа - из грунтов, укрепленных или улучшенных различными местными материалами, применяют в качестве временного типа покрытий на дорогах низших категорий. Добавка песка, гравия и других зернистых минеральных материалов в глинистые, тяжело-суглинистые и пылеватые грунты увеличивает сопротивляемость таких покрытий нагрузкам во влажном состоянии. Для повышения связности сыпучих грунтов (песчаных) применяют глинистые или суглинистые добавки.

1.4.2. Дорожные покрытия и основания, устраиваемые без использования вяжущих материалов

Конструктивные слои дорожных одежд без применения вяжущих материалов можно устраивать из щебня, гравия, щебеночно-гравийных, гравийно-песчаных, щебеночно-грунтовых и других видов минеральных смесей, а также из штучного камня (булыжник, грубоколотая шашка, клинкер, брусчатка и др.).

В зависимости от наличия соответствующих материалов и требований, предъявляемых к конструктивному слою, применяют один из следующих трех способов постройки:

- способ с использованием плотных минеральных смесей оптимального состава, применяемый для улучшения грунтовых дорог, устройства оснований и покрытий переходного типа. При данном способе постройки применяют также местные малопрочные некондиционные каменные материалы (слабые известняки, слабые песчаники, опоки);

- способ, основанный на использовании принципа заклинки (принцип водоовязного щебеночного шоссе). Этот способ применяют при наличии фракционированного щебня достаточной прочности с хорошей цементирующей способностью. Слои, построенные по способу заклинки, используют в качестве оснований и покрытий переходного типа, а также верхних слоев оснований под покрытия усовершенствованного типа;

- способ с использованием штучных материалов, применяемый при устройстве мостовых всех типов.

В дорожной практике применяют, в основном, первый и второй способы, позволяющие полностью механизировать производственный процесс.

При первом способе устройства покрытий и оснований решающее значение в обеспечении необходимой их прочности и долговечности имеют плотность минеральной части смеси, силы молекулярно-коллоидного сцепления и механического зацепления между частицами.

По гранулометрическому составу минеральный материал должен представлять плотную смесь, состоящую из частиц разных размеров, смешанных в определенных соотношениях. Частицы крупнее 0,5 мм образуют каркас (скелет) слоя, а фракции от 0,5 до 0,05 мм заполняют пустоты между скелетными частицами.

Пылевидные частицы (мельче 0,05 мм) :в смеси с водой образуют слабое цементирующее вещество, обеспечивающее стабильное молекулярно-коллоидное сцепление.

Смеси оптимального гранулометрического состава должны удовлетворять следующим трем основным требованиям:

- состав смеси должен быть оптимальным, т. е. таким, при котором достигались бы наибольшая плотность, необходимая прочность и долговечность устраиваемого слоя;

- щебень и гравий, образующие скелетную часть оптимальной смеси, должны быть достаточно прочными, водоустойчивыми и морозостойкими;

- мелкозернистая часть смеси (фракции мельче 0,05 мм) должна быть в таком количестве и с такими свойствами, характеризуемыми числом пластичности, чтобы при самых неблагоприятных условиях увлажнения обеспечивалось стабильное молекулярно-коллоидное сцепление.

При втором способе устройства покрытий основное влияние на прочность и долговечность конструктивных слоев оказывает прочность, морозостойкость и цементирующая способность скелетного материала. Существенную роль в обеспечении прочности играют также силы трения между скелетными частицами, возникающие при укатке в результате расклинки промежутков между крупными фракциями более мелкими, клинцовыми фракциями.

Производство работ при устройстве слоев дорожных одежд по принципу плотных смесей. Способ улучшения грунтовых дорог гранулометрическими добавками является простейшим способом повышения эксплуатационных показателей с минимальными затратами. В качестве гранулометрических   добавок используют песок, гравийный материал, щебень, топочные шлаки и другие местные материалы.

Улучшать грунтовые дороги гранулометрическими добавками целесообразно на всю ширину земляного полотна, применяя серповидный или полукорытный профиль (рис. 1.23).

В зависимости от вида применяемых добавок и имеющихся средств механизации распределять гранулометрические добавки можно двумя способами:

1) рассыпанием полной нормы   добавок    на   предварительно разрыхленный  и спрофилированный слой земляного полотна с последующим перемешиванием разрыхленного грунта с добавками, разравниванием его и уплотнением;

2) россыпью добавок   в несколько   приемов по   поверхности спланированного земляного полотна и последующим вдавливанием добавок в грунт полотна колесами   движущегося  по дороге транспорта.

Второй способ с организационно-технологической точки зрения хотя и является более простым, но при нем значительно больше расходуется добавок в виду разбрасывания их колесами движущегося по дороге транспорта.

Рис.   1.23.   Поперечные   профили   улучшенных грунтовых дорог:

а - серповидный   профиль;   б - полукорытный   профиль; в - корытный профиль

Устройство слоев дорожных одежд из гравийного материала гравийно-щебеночных или гравийно-грунтовых смесей оптимального состава производят в следующей последовательности;

1) подготовка и устройство основания;

2) вывозка    минерального    материала    оптимального  состава  и предварительное его разравнивание ровным слоем. Если вывозимый на дорогу минеральный материал не является оптимальным, то для его улучшения на поверхность уложенного слоя распределяют необходимое количество добавок, устанавливаемое расчетом. После этого грунт перемешивают;

3) окончательно разравнивают материал с помощью автогрейдера. Правильность планировки слоя проверяют шаблоном и по высотным колышкам, устанавливаемым по оси дороги и кромкам, проезжей части.

4) уплотняют грунт моторными катками с гладкими металлическими вальцами, виброкатками или катками на пневматических шинах. Уплотнять материал следует при влажности, близкой к оптимальной. Сухой материал за 20-30 мин до начала укатки поливают водой, а излишне влажной подсушивают. Неровные места, возникающие при укатке, разрыхляют и в случае необходимости добавляют такой же материал, после чего тщательно уплотняют. Окончательное уплотнение и формирование слоя происходит под действием движения автотранспорта в течение первых 2-3 месяцев эксплуатации.

Рис. 1.24. Поперечный профиль щебеночного покрытия на песчаном основании:

1 - сплошной дренирующий слой под обочинами

1.4.3. Постройка слоев дорожных одежд с применением органических вяжущих материалов

С применением органических вяжущих материалов (битумов и дегтя) устраивают покрытия усовершенствованного типа и верхние слои оснований дорожных одежд. Органические вяжущие применяют также для обработки грунтов с целью их укрепления, и последующего использования в основаниях дорожных одежд, а в отдельных случаях и в покрытиях переходного типа.

Органические вяжущие материалы, выполняя роль связующего (клеющего) вещества, модифицируют также и свойства минерального материала, что дает возможность повысить монолитность, прочность и долговечность слоев.

Для эффективного использования клеющих и модифицирующих свойств вяжущего необходимо его равномерное распределение в массе обрабатываемого минерального материала. Для этого применяют соответствующую технологию работ, учитывающую свойства вяжущего и качество минерального материала.

При объединении органического вяжущего с минеральным материалом протекают сложные процессы физико-химического взаимодействия, интенсивность которых возрастает с увеличением дисперсности твердой минеральной фазы и физико-химической активности органического вяжущего.

Прочность слоев из битумо-минеральных материалов зависит от сил трения между минеральными частицами, от сил сцепления и от прочности каменных частиц, образующих скелет.

Опыт эксплуатации покрытий с органическими вяжущими показывает, что материал может разрушаться по вяжущему, вследствие слабых когезионных свойств (слабого сцепления) применяемого органического вяжущего материала; по поверхностям минеральных частиц, покрытых пленкой вяжущего, вследствие слабой адгезии (прилипания) вяжущего к поверхности минеральных частиц и непосредственно по минеральному материалу в виду его недостаточной прочности.

Решающее влияние на прочность и долговечность слоев дорожных одежд с применением органических вяжущих оказывают свойства вяжущих и минеральных материалов, а также применяемая технология работ. Минеральные материалы, образующие скелет, должны обладать достаточной прочностью и морозостойкостью,, хорошо обволакиваться органическим вяжущим с образованием прочной и водоустойчивой пленки.

Гранулометрический состав минеральных материалов, как правило, нужно подбирать по принципу получения плотных смесей. Неплотные смеси в виде рядового черного щебня или отдельных его фракций применяют при использовании вязких битумов с укладкой на дорогу в горячем или теплом состоянии.

Для повышения удобоукладываемости плотных и неплотных минеральных смесей их обрабатывают жидкими битумами или дорожными эмульсиями, что позволяет укладывать их па дорогу в холодном состоянии.

Различают четыре основных способа постройки слоев дорожных одежд с применением органических вяжущих материалов: способ поверхностной обработки, способ пропитки, способ смешивания на дороге и способ с использованием при укладке готовых битумо-минеральных смесей (включая асфальтобетонные), которые готовят в смесительных установках.

Способ поверхностной обработки. Таким способом устраивают тонкие конструктивные слои на всех типах дорожных покрытий усовершенствованного и переходного типов как на новых, так и уже находящихся в эксплуатации.

Слои, устраиваемые методом поверхностной обработки, должны хорошо сопротивляться истиранию, быть шероховатыми, сдвигоустойчивыми и водонепроницаемыми.

Поверхностную обработку проводят в следующих целях:

- для повышения шероховатости поверхности покрытий усовершенствованного типа, в том числе на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях;

- при устройстве защитных слоев - для предохранения покрытия от интенсивного износа;

- для постепенного увеличения прочности существующих покрытий переходного и усовершенствованного облегченного типов путем многократного повторения поверхностной обработки до истечения срока службы ранее устроенного слоя. В результате этого может образоваться слой по типу плотной битумоминеральной смеси толщиной 4-6 см и более;

- для временного улучшения санитарно-гигиенических свойств и повышения ровности покрытий, устроенных без применения вяжущих материалов (щебеночные, гравийные, мостовые).

Поверхностную обработку покрытий можно вести двумя способами: способом поливок и способом укладки готовых мелкозернистых битумоминеральных смесей. Наиболее распространен способ поливок. В зависимости от числа основных разливов вяжущего поверхностная обработка, устраиваемая способом поливок, может быть одиночной, двойной или тройной.

Технологический процесс устройства одиночной поверхностной обработки состоит в следующем. На тщательно подготовленное (отремонтированное и очищенное от пыли и грязи) основание автогудронатором разливают вяжущее, затем рассыпают мелкий минеральный материал и уплотняют катками. После укатки открывают движение автотранспорта, под воздействием которого происходит окончательное формирование слоя.

При устройстве двойной и тройной обработки после первого розлива вяжущего рассыпают более крупный минеральный материал, а после второго и третьего - более мелкий.

Поверхностную обработку способом укладки готовых мелкозернистых битумоминеральных смесей ведут в следующей последовательности: подготовка основания, розлив вяжущего, укладка готовой битумоминеральной смеси, уплотнение.

При этом способе используют горячие, теплые или холодные битумоминеральные смеси, которые укладывают асфальтоукладчиком слоем в 2-3 см.

Для повышения шероховатости на поверхность уплотненного слоя из битумоминеральной смеси укладывают черный щебень одномерной фракции  слоем в одну щебенку также при помощи асфальтоукладчика, после чего укатывают поверхность слоя 3-4 проходами легкого катка. При укатке щебенка должна погружаться в основной слой не более чем на 2/3 своего размера.

Способ пропитки применяют для устройства дорожных покрытий и верхних слоев оснований. Различают две разновидности пропитки: глубокую при толщине устраиваемого слоя 6,5- 8(10) см и полупропитку, когда толщина слоя составляет 4-6 см.

Основание, на котором устраивают слои методом пропитки, должны быть прочными, ровными и плотными, не впитывающими органическое вяжущее, разливаемое при пропитке.

Устройство слоев способом пропитки ведут в следующей последовательности. На подготовленном основании распределяют щебень, необходимый для образования конструктивного слоя, после чего укатывают катками легкого веса. Далее разливают вяжущее и немедленно рассыпают более мелкий щебень, пропитанный вяжущим, необходимый для расклинивания слоя более крупного щебня.

После россыпи мелкого щебня дорогу укатывают катками среднего и тяжелого веса.

Способ смешения на дороге применяют для устройства новых покрытий и оснований, а также при капитальном ремонте старых покрытий из щебня или гравия.

Смешением на дороге обрабатывают щебеночные, гравийно-щебеночные, гравийно-песчаные и грунтовые смеси. Толщина слоев, устраиваемых этим способом за один технологический цикл, колеблется в пределах 4-8 см при обработке смесей из щебня или гравия и достигает 15-16 см при обработке грунтов и грунтовых смесей. Более высокие показатели физико-механических свойств имеют битумминеральные смеси оптимального гранулометрического состава.

Для получения более однородной, плотной и равномерно изнашивающейся поверхности покрытий рекомендуется применять мелко- или среднезернистые смеси, а для устройства оснований - крупно- или среднезернистые смеси.

Способ с использованием готовых битумоминеральных  и асфальтобетонных смесей.  Битумоминеральные смеси   различного вида и состава, включая асфальтобетонные смеси, применяют для устройства покрытий усовершенствованного типа.

Дорожные покрытия с использованием готовых битумоминеральных смесей устраивают одно-, двух- и многослойными. Количество и толщину слоев устанавливают обычно по конструктивным и экономическим соображениям и проверяют расчетом на прочность.

Основание, на которое укладывается битумоминеральная или асфальтобетонная смесь, должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. В качестве оснований можно использовать все типы конструктивных слоев, удовлетворяющие перечисленным требованиям.

Технологический процесс устройства покрытия из битумоминеральной или асфальтобетонной смеси состоит из следующих основных операций:  очистки основания   от пыли и   грязи, подвозки и выгрузки в бункер асфальтоукладчика готовой смеси, распределения смеси слоем требуемой толщины по основанию, уплотнения слоя катками разного веса.

Для обеспечения хорошего сцепления битумоминерального слоя с недостаточно чистым основанием необходимо не позднее 2- 3 ч до укладки битумоминеральной или асфальтобетонной смеси разлить жидкий битум или дорожную эмульсию с помощью автогудронатора.

Укладка смеси с помощью асфальтоукладчика позволяет получить дорожное покрытие с ровной поверхностью, обеспечивающей движение по дороге с высокими расчетными скоростями.

Уплотнение покрытий начинают легкими катками весом 6 - 8 т, а заканчивают тяжелыми, весом 10-13 т. Длина укатываемой захватки зависит от скорости остывания смеси. Движение катка при укатке должно быть плавным, без крутых поворотов и остановок.

1.4.4. Дорожные одежды с применением минеральных вяжущих материалов

Устройство оснований. Минеральные вяжущие материалы при устройстве слоев оснований используют для обработки грунтов и местных зернистых минеральных материалов: гравия, гравийно-песчаных и щебеночных смесей. Более универсальным видом минерального вяжущего является портландцемент.

Цемент и известь, применяемые для обработки грунтов, изменяют их структуру и придают им повышенную и необратимую прочность и связность в переменных условиях увлажнения. Грунт, обработанный цементом, называют цементогрунтом.

Укрепление чистых песков, особенно одномерных по зерновому составу, вследствие повышенного расхода вяжущего является экономически нецелесообразным. При укреплении тяжелых суглинков и глин расход вяжущих также увеличивается и, кроме того, значительно усложняется технологический процесс по размельчению грунта и перемешиванию его с вяжущим материалом. Более высокая прочность и долговечность смесей с минимальным содержанием вяжущих получается при обработке грунтов оптимального гранулометрического состава. Поэтому в грунты неоптимального состава перед обработкой вяжущими следует вносить гранулометрические добавки в количествах, обеспечивающих получение оптимальной грунтовой смеси.

При обработке цементом кислых и засоленных грунтов в них следует предварительно вводить поверхностно-активные и другие химические вещества (известь, хлористый кальций, хлорное железо), нейтрализующие отрицательные свойства этих грунтов и повышающие эффективность обработки цементом.

Качество грунтовых смесей, обработанных минеральными вяжущими, зависит от типа грунта, вида и качества вяжущего и определяется при подборе состава смесей в лаборатории перед началом строительства. Контроль за качеством смесей ведут в период самого строительства.

Технологический процесс устройства слоев оснований из грунтов и других   минеральных материалов, обрабатываемых минеральными вяжущими, складывается из следующих видов работ: приготовления смеси, разравнивания и уплотнения готовой смеси, ухода за покрытием в процессе твердения.

Процесс приготовления смеси по способу смешения на дороге независимо от вида применяемых машин состоит из следующих основных операций: размельчения грунта; перемешивания грунта с добавками (в случае, когда предусмотрено улучшение грунта); введения цемента или извести в обрабатываемый минеральный материал; перемешивания минерального материала с вяжущим; увлажнения смеси до оптимальной влажности; окончательного перемешивания.

Цементобетонные покрытия устраивают монолитными из бетонной смеси, которую привозят к месту работ в готовом виде или готовят непосредственно на месте работ, и сборными с укладкой готовых плит, изготовленных на заводах или на полигонах.

Бетонные покрытия вследствие своей жесткости весьма чувствительны к деформациям основания, поэтому устраивают бетонные покрытия только на достаточно прочных и устойчивых основаниях.

В качестве оснований под бетонные покрытия применяют слои грунта, укрепленные вяжущими, а также слои из крупных или среднезернистых песков, щебня, гравия, шлака и гравийно-песчаных смесей, верхняя часть которых может также обрабатываться, вяжущими.

Цементобетонные покрытия устраивают обычно однослойные; двухслойные покрытия применяют при использовании местных менее прочных и морозостойких каменных материалов с укладкой их в нижний слой.

На участках дорог, на которых возможны просадочные явления, монолитные бетонные покрытия армируют по всей ширине сварной сеткой из арматурной стали диаметром 4-6 мм с ячейками 10X25 см. Сетку укладывают на расстоянии 6 см от поверхности плиты, а в двухслойных покрытиях ее помещают на поверхность нижнего слоя перед укладкой верхнего слоя.

Конструкция дорожной одежды с монолитным цементобетонным покрытием показана на рис. 1.25.

Рис. 1.25. Конструкция проезжей части дороги с цементобетонным покрытием:

а - укрепительная полоса; В/2 - проезжая часть; С – обочина

Для предотвращения образования в покрытии трещин, возникающих от колебания температуры воздуха, усадки бетона при твердении и неравномерной осадки основания, в процессе строительства предусматривают продольные деформационные швы, делящие монолитное бетонное покрытие на отдельные плиты.

Для обеспечения совместной работы под нагрузкой смежные плиты соединяют в швах друг с другом с помощью стержней из арматурной стали, располагаемых посредине толщины плиты.

Поперечные швы устраивают двух видов: швы сжатия и швы расширения. По отношению к оси дороги поперечные швы, как правило, размещают под прямым углом. Швы сжатия предупреждают возникновение трещин в плитах от действия растягивающих напряжений, возникающих от усадки бетона, неравномерной осадки основания и понижения температуры покрытия.

Швы расширения обеспечивают продольную устойчивость бетонного покрытия при действии сжимающих напряжений, возникающих при нагреве плиты в летний   период.

Расстояния между поперечными швами назначают в зависимости от климатических условий района строительства дороги, толщины бетонной плиты, наличия арматуры в плите, температуры воздуха при бетонировании и типа основания.

Глава 2. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах

2.1. Виды искусственных сооружений на автомобильных дорогах

Автомобильные дороги образуют сложную дорожную сеть страны. Проходя по местности, они пересекаются между собой, с железными дорогами и пересекают различные препятствия: ручьи, реки, овраги, долины, горные хребты, ущелья, озера, морские заливы и проливы. Для обеспечения беспрепятственного движения на дорогах строят различные сооружения: трубы, мостовые сооружения, тоннели, галереи, балконы, подпорные стенки.

Трубы укладывают в тело земляного полотна дороги (рис. 2.1). Они служат для пропуска под дорогой небольших ручьев, транспортных средств, пешеходов и скота. Их устраивают обычно из сборных элементов круглого или прямоугольного сечения. В местах расположения трубы не прерывают земляное полотно.

Мостовые сооружения (рис. 2.2) строят для пропуска дороги над реками, ущельями, оврагами, лощинами, другими дорогами. Они прерывают земляное полотно дороги своими конструкциями (рис. 2.2,а), включающими пролетные строения и опоры. Пролетное строение перекрывает пространство между опорами, поддерживает все перемещающиеся по сооружению нагрузки и передает их и свой собственный вес на опоры. Опоры воспринимают усилия от пролетного строения и передают их через фундаменты на грунты основания.

Разновидностями мостовых сооружений являются собственно мосты (см. рис. 2.2, а), путепроводы (рис. 2.2,6), виадуки (рис. 2.2,в) и эстакады (рис. 2.2,г).

Рис. 2.1. Схема расположения трубы: 1 – земляное полотно; 2 - труба

Рис. 2.2. Мостовые сооружения:

1- пролетное строение; 2 — промежуточная опора; 3 - устой

Рис. 2.3. Тоннель

Собственно мостом называют сооружение для пропуска дороги над водным препятствием. Путепровод — мостовое сооружение для пропуска одной транспортной магистрали над другой в разных уровнях. Путепроводы строят в городах и вне городов, для автомобилей и пешеходов. Виадук — мостовое сооружение для пропуска дороги над глубоким оврагом, ущельем или суходолом с высоким расположением уровня проезда над низом препятствия. Характерной особенностью виадуков являются опоры большой высоты (от нескольких десятков до сотен метров). Эстакадами называют мостовые сооружения для пропуска дороги на некоторой высоте над поверхностью земли (см. рис. 2.2,г), чтобы пространство под ними могло быть использовано для различных целей. Эстакады возводят также вместо насыпи для пропуска дороги над долинами рек, над болотистыми участками местности, на подходах к путепроводам. Их применяют и для пропуска скоростных автомагистралей над городской застройкой, при уширении набережных и организации движения в городских условиях вдоль рек.

Тоннели (рис. 2.3) применяют для пропуска дороги сквозь толщу горного массива или под крупными реками, озерами, морскими заливами или проливами. В городах их применяют для пропуска под землей автомобилей и пешеходов.

На горных дорогах, кроме виадуков и тоннелей, применяют галереи (рис. 2.4,а), балконы (рис. 2.4,6) и подпорные стенки (рис. 2.4, в).

Галереи используют для защиты дороги от снежных лавин и камнепадов, балконы — для обеспечения необходимой ширины дороги на крутых склонах и сокращения объемов работ по разработке грунтов, подпорные стенки — для удержания находящегося за ними грунта от обрушения.

Рис. 2.4. Сооружения на горных дорогах

Искусственные сооружения являются ответственными и дорогостоящими элементами дороги. Расходы на их возведение составляют около 10% стоимости постройки дороги, возводимой в равнинной местности. В пересеченной и горной местности, а также при пересечении рек расходы на искусственные сооружения возрастают и составляют до 30% и более от общей стоимости дороги.

2.2. Элементы мостового перехода и мостов

Комплекс сооружений, возводимых при пересечении дорогой реки, называют мостовым переходом (рис. 2.5). В его состав входят мост, подходы к нему, ледорезы, регуляционные сооружения и берегоукрепительные устройства.

Мост своими конструкциями перекрывает русловую часть реки или русло и часть поймы реки (рис. 2.5, а, б). Подходы к мосту обеспечивают сопряжение дороги с мостом. Их устраивают в виде земляных насыпей или эстакад.

Ледорезы — сооружения для защиты промежуточных опор моста от непосредственного воздействия ледохода, которое является наиболее опасным для деревянных опор. В этом случае ледорезы возводят перед каждой опорой (рис. 2.5,6) с верховой стороны на той части реки, где возможен ледоход. В мостах с массивными опорами (каменными, бетонными, железобетонными) ледорезы совмещают с опорами.

Регуляционные сооружения и берегоукрепительные устройства применяют для предохранения грунта у опор моста и берегов от значительного размыва. Их устраивают в виде струенаправляющих дамб и траверс.

Струенаправляющие дамбы сооружают у береговых опор, придавая им в плане очертание, способствующее плавному протеканию в отверстие моста водного потока с пойм русла (рис. 2.5,б-д).

С верховой стороны мостового перехода иногда устраивают траверсы в виде коротких дамб, выступающих в реку перпендикулярно или под углом к берегу или насыпи подхода (см. рис. 2.5, г). Траверсы препятствуют течению воды вдоль берега или насыпи, предохраняют их от размыва и способствуют направлению водного потока в отверстие моста.

Рис. 2.5. Схема мостового перехода:

I - мостовой переход; II - мост; III - насыпь  подхода;

1 - насыпь подхода;  2 - струенаправляющая дамба; 3 - пойма; 4 - русло;

5 - ледорез; 6 - траверса

Мосты состоят из пролетных строений и опор. В пролетных строениях мостов выделяют следующие основные части: проезжую часть, несущую часть, систему связей и опорные части.

Под проезжей частью пролетного строения (в первоначальном и основном смысле этого понятия) понимают совокупность конструктивных элементов, воспринимающих действие подвижных нагрузок (от транспортных средств и пешеходов) и передающих их на несущую часть. В состав проезжей части входит мостовое полотно и несущие элементы             (рис. 2.6). Мостовое полотно расположено над несущими элементами проезжей части и предназначено для обеспечения безопасного движения транспортных средств и пешеходов, а также для отвода воды.

Рис. 2.6. Элементы мостового полотна:

I - тротуар; II - полоса безопасности; III - проезжая часть; IV - ездовое полотно;

1 - перильное ограждение; 2 - одежда тротуаров; 3 - барьерное ограждение;

4 - устройство для освещения; 5 - устройство для водоотвода; 6 - одежда ездового полотна; 7 - несущие элементы проезжей части; 8 - несущие элементы пролетного строения

Несущие элементы проезжей части воспринимают нагрузку от транспортных средств с ездового полотна, от пешеходов с тротуаров и передают их на основные несущие конструкции пролетного строения. Применяют три главных вида несущих элементов проезжей части: балочная клетка — совокупность поперечных и продольных балок; плоская или ребристая плита; ортотропная плита — сварная стальная конструкция, состоящая из листа, подкрепленного ребрами.

Понятие проезжей части пролетного строения в настоящее время стало использоваться и в несколько ином, более узком смысле: это полоса на мостовом полотне для непосредственного движения транспортных средств. Ширина этой полосы равна сумме ширин полос движения, установленных для моста. К этой полосе примыкают предохранительные полосы (полосы безопасности). Они предназначены для обеспечения движения на мосту с установленной скоростью движения. Их наличие устраняет психологическое воздействие на водителя высокого ограждения у тротуаров. Они также обеспечивают возможность съезда транспортных средств с проезжей части при возникновении опасных для движения ситуаций. Проезжая часть в узком смысле этого понятия вместе с предохранительными полосами составляют полосу ездового полотна, или габарит проезда.

Несущая часть пролетного строения воспринимает действие собственного веса пролетного строения и временной подвижной нагрузки и передает его на опоры. В простейших балочных мостах малых пролетов несущая часть пролетного строения состоит из деревянных или металлических прогонов, железобетонных плит или балок; при средних и больших пролетах в качестве несущей части применяют балки, фермы, арки или рамы.

Связи между главными балками, фермами или арками пролетного строения устанавливают с целью объединения их в пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать всеми элементами как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. В полной системе связей различают горизонтальные (верхние и нижние) и вертикальные (опорные и промежуточные) связи.

Опорные части представляют собой специальные элементы, с помощью которых опорные реакции от несущей конструкции передаются на опоры в заданном месте. Кроме того, опорные части обеспечивают поворот и смещение главных ферм (или балок) пролетного строения при их прогибе от действия подвижных нагрузок, а также продольные и поперечные смещения концов ферм (или балок), возникающие в результате температурных деформаций пролетного строения.

Одним из принципов рационального проектирования является принцип совмещения функций элементов конструкций. В современных конструкциях пролетных строений мостов этот принцип используется весьма широко. Так, плита или продольная балка проезжей части может выполнять и функции поясов главных ферм. Развитые в плиты пояса главных балок выполняют одновременно и функции верхних продольных связей. Конструкции с совмещением функции частей пролетных строений будут рассмотрены в последующих главах.

Опоры мостов воспринимают нагрузки и передают их на грунт через фундаменты или на воду (в наплавных мостах). Различают промежуточные и береговые опоры. Промежуточные опоры воспринимают нагрузки от веса пролетных строений, подвижной нагрузки, проходящей по ним, от навала судов, воздействия льда и ветра. Береговые опоры, кроме того, могут работать как подпорные стенки, воспринимая давление от насыпи подходов.

Рис. 2.7. Основные характеристики моста и уровней реки

Конструктивное решение моста во многом зависит от ширины, глубины, скорости течения реки, вида грунтов на дне ее русла и поймы, условий ледохода, требований судоходства по реке. Существенное значение имеют и следующие расчетные уровни воды в реке (рис. 2.7): уровень высоких вод (УВВ)-наивысший уровень воды в реке в месте мостового перехода, который определяют по данным гидрометрических наблюдений; расчетный судоходный уровень (РСУ) - наивысший уровень в реке в судоходный период, который обычно несколько ниже УВВ; средний уровень воды в период между паводками называют уровнем меженных вод (УМВ) или уровнем межени.

В мостах применяют следующие основные определения и обозначения:

длина   моста   L - расстояние по оси моста между линиями, соединяющими внешние концы устоев, примыкающих к насыпи подходов;

отверстие моста L0 - горизонтальный размер между внутренними гранями устоев или конусами насыпи, измеренный при расчетном уровне высоких вод с исключением толщины промежуточных опор;

высота моста H - расстояние от поверхности проезжей части до уровня меженных вод;

свободная высота под мостом H0 - расстояние между низом пролетных строений и уровнем высоких вод или расчетным судоходным уровнем (если есть судоходство);

высота  опоры  h0 - расстояние от ее верха до грунта;

строительная высота пролетного строения h- расстояние от проезжей части до самых нижних частей пролетного строения;

расчетный пролет l - расстояние между осями опирания пролетного строения на смежных опорах;

ширина   моста   В - расстояние между перилами в свету;

ширина пролетного строения В0 -  расстояние между осями крайних главных балок;

ширина проезжей части b - расстояние между внутренними гранями полос безопасности;

ширина   ездового   полотна   Г - расстояние между ограждениями.

Основные параметры моста устанавливают в процессе его проектирования с учетом его назначения и местных условий.

2.3. Классификация мостов

Мосты   классифицируют   по   следующим   признакам:   назначению,   типу опор и пролетных строений, виду материала, расположению уровня проезда, статической системе, обеспеченности в отношении пропуска высоких вод и ледохода, ширине проезжей части и длине моста.

По назначению различают мосты:

автодорожные - для всех видов   транспорта,   пропускаемого по автомобильным дорогам, и пешеходов;

железнодорожные — для  железнодорожных  поездов;

городские - для всех видов городского транспорта  (автомобилей, троллейбусов, трамваев, метро)  и пешеходов;

пешеходные — только для пешеходов;

совмещенные - для автомобилей и железнодорожных   поездов;

специальные — для    пропуска    трубопроводов,    кабелей и т. п.

По типу применяемых опор различают мосты:

на жестких опорах (рис. 2.8,а), передающих через фундаменты нагрузку от пролетных строений непосредственно грунту и характеризующихся отсутствием значительных осадок;

на плавучих опорах (рис. 2.8,б), передающих нагрузку воде (наплавные мосты на понтонах, баржах) и отличающихся значительными осадками.

По типу пролетного строения различают мосты:

неподвижные, в которых пролетное строение всегда занимает по отношению к опорам неизменное положение (рис. 2.7, 2.8а);

разводные,   в которых   для    пропуска   судов    устраивают специальный разводной пролет (рис. 2.8, в) размерами, требуемыми для судоходства.

Рис. 2.8. Виды мостов по типу опор и пролетных строений

Разводные мосты применяют, когда невозможно или неэкономично поднять пролетное строение на высоту, достаточную для пропуска судов. Неизбежность перерывов в движении по разводным мостам является их существенным недостатком.

Рис. 2.9. Уровни расположения проезжей части мостов

По виду применяемых материалов различают деревянные, металлические, железобетонные, бетонные и каменные мосты. Определяющим при этой классификации является материал пролетного строения. Например, к металлическим мостам относятся мосты с металлическими пролетными строениями, у которых опоры могут быть из любых материалов. Каждый из материалов придает свои существенные особенности как конструкции моста, так и способам его возведения.

По уровню расположения проезжей части различают мосты с ездой: поверху, когда проезжая часть расположена по верху пролетных строений (рис. 2.9,а); понизу, когда проезжая часть находится на уровне низа пролетных строений (рис. 2.9,б); посередине, когда проезжая часть находится в средней по высоте части пролетного строения (рис. 2.9,в).

Необходимость классификации мостов по этому признаку определяется существенными различиями в их работе и во вписывании их в местность. Наличие в мостах с ездой понизу широко расставленных главных ферм усложняет устройство проезжей части и связей между фермами. Различие в отношении вписывания в местность обусловлено тем, что пролетные строения с ездой поверху имеют значительно большую высоту, чем пролетные строения с ездой понизу, так как в первом случае строительная высота определяется полной высотой, а во втором случае — только частью высоты пролетного строения.

Мосты с ездой посередине по своим конструктивным особенностям близки к мостам с ездой понизу.

Рис. 2.10. Основные системы мостов

Рис. 2.11. Виды мостов по характеру пересечения препятствия

По статической схеме главных несущих конструкций пролетных строений различают мосты:

балочных систем (разрезной - рис. 2.10,а, неразрезной и консольной), в пролетных строениях которых от вертикальных нагрузок возникают только вертикальные опорные реакции;

распорных систем (арочной - рис. 2.10,б, рамной - рис. 2.10,в, висячей -рис. 2.10,г), в которых при действии вертикальных нагрузок возникают наклонные опорные реакции, имеющие горизонтальную составляющую -распор;

комбинированных систем, в которых сочетаются системы первых двух групп, причем число таких сочетаний может быть большим.

По обеспеченности в отношении пропуска высоких вод и ледохода различают мосты:

высоководные для длительной нормальной эксплуатации и обеспечивающие пропуск паводковых вод и весеннего ледохода;

низководные для эксплуатации в течение ограниченного времени и не обеспечивающие пропуск высокой воды и весеннего ледохода.

По ширине проезжей части различают мосты, допускающие различное число полос движения: одной, двух, четырех, шести и восьми.

По характеру пересечения препятствия мосты могут быть прямыми, косыми и криволинейными. Ось прямого моста (рис. 2.11,а) перпендикулярна берегам реки и направлению течения, косого - пересекает их под углом (рис. 2.11,б), отличным от прямого, криволинейного - пересекает под переменным по его длине углом (рис. 2.11,в).

Мосты длиной L≤25 м считаются малыми, с длиной 25<L≤100 м - средними и длиной L>100 м -большими. Мосты длиной L<100 м, но с одним из пролетов более 60 м относятся к большим мостам.

2.4. Требования к искусственным сооружениям и направления развития мостостроения

К дорожным искусственным сооружениям предъявляются эксплуатационные, экономические, экологические, архитектурные и расчетно-конструктивные требования.

Эксплуатационные требования являются основными и сводятся к тому, чтобы сооружение обеспечивало безопасность и удобство движения по нему без снижения скорости в течение заданного срока эксплуатации. Для этого сооружение должно удовлетворять следующим требованиям:

иметь такую жесткость, чтобы деформации и перемещения при движении нагрузки не были чрезмерными, не расстраивали соединений и не отражались на безопасности движения;

иметь необходимую ширину проезжей части и тротуаров а зависимости от его назначения с учетом перспективы роста интенсивности движения;

иметь благоприятный для движения поперечный и продольный профиль;

быть долговечным, сконструированным из прочных материалов, мостовое полотно должно быть выполнено из износостойкого' материала и обеспечено надежным отводом воды;

обеспечивать безопасный пропуск паводков и ледохода, должно удовлетворять требованиям судоходства;

обеспечивать возможность его осмотра, ремонта и реконструкции.

Экономические требования сводятся к необходимости получения такого конструктивного решения, для которого при заданном сроке службы сооружения полная его стоимость, включая стоимость строительства, содержания, ремонта и возможной реконструкции, была бы минимальной. Роль экономических требований к сооружению в последние годы возрастает в связи с переходом на экономические методы управления. Для достижения эффекта очень важен учет местных ресурсов и возможностей (наличие заводов или значительных запасов строительных материалов, обеспеченность механизмами, техникой и обученными трудовыми ресурсами), а также общих народнохозяйственных возможностей и условий (наличие транспортных путей, возможность использования речного транспорта, вертолетов и т. п.).

Стоимость сооружения снижается при применении конструкций индустриального изготовления и механизированного возведения при высоких темпах строительства и хорошем качестве работ.

Экологические требования определяются интересами охраны окружающей среды. В последние годы вопросы охраны окружающей среды приобретают все большую остроту, в связи с этим ужесточаются требования к проектам переходов через водотоки. Основа проектных решений состоит в соблюдении принципа наименьшего вмешательства в природную среду.

Архитектурные требования сводятся к тому, чтобы форма сооружения соответствовала представлениям о красоте и гармонировала с окружающей местностью или городской застройкой. Обычно рационально спроектированные сооружения удовлетворяют эстетическим требованиям. В них каждый элемент сооружения подчеркивает его функциональное значение. Современная архитектура искусственных сооружений уделяет внимание простоте форм, исключая всякие украшения. Архитектурные требования очень важны для городских мостов, они в этом случае могут вступать в противоречие с экономическими требованиями, но никогда с эксплуатационными.

Расчетно-конструктивные требования связаны с тем, чтобы сооружение в целом и его отдельные элементы были рационально прочными, устойчивыми и жесткими. Удовлетворение этих требований является обязательным для всех конструктивных решений, имеющих различные экономические и архитектурные показатели.

Выполнение возрастающих объемов мостового строительства невозможно без резкого повышения его индустриализации.

Основные направления развития мостостроения следующие:

обеспечение максимально возможной комплексной механизации и автоматизации операций при строительстве мостов;

внедрение прогрессивной технологии производства работ, расширение области применения поточных методов организации строительства;

дальнейшая типизация и унификация мостовых конструкций по основным конструктивным параметрам;

увеличение доли сборных конструкций при строительстве мостов и путепроводов;

поиск наиболее рациональных и совершенных форм мостов, удовлетворяющих лучшим образом технологии строительства и обеспечивающих создание надежных конструкций;

применение более прочных и качественных строительных материалов для элементов мостовых конструкций.

Изготовление качественных мостовых конструкций в первую очередь зависит от состояния и возможностей производственной базы мостостроения, состоящей из сети заводов и полигонов.

Современная база мостостроения отстает от требований дальнейшего развития и совершенствования сети автомобильных дорог. Она не обеспечивает конструкциями постоянно возрастающие объемы мостостроения. В связи с этим необходимо усиление ее и рациональное размещение.

2.5. Материалы и изделия для железобетонных мостов

2.5.1. Требования к бетону для железобетонных мостов

Мосты эксплуатируются в сложных условиях. Они находятся под воздействием тяжелых подвижных нагрузок, их несущие конструкции не принято защищать от разнообразного атмосферного воздействия: колебаний температуры, влажности, вредных газов; их опоры находятся под активным воздействием ледохода, карчехода и изменяющегося в течение года уровня воды в реке. Сложные условия работы мостов, а также условия производства работ при их строительстве определяют к материалам и изделиям для мостов ряд требований.

К бетону, применяемому в железобетонных мостах, предъявляются следующие требования: высокая прочность, водо- и газонепроницаемость, морозостойкость, химическая стойкость, необходимые  сроки  твердения,  удобоукладываемость,  умеренная  усадка и ползучесть.

Показателем прочности бетона является класс бетона по прочности на осевое сжатие В — временное сопротивление сжатию в МПа бетонных кубов с размерами ребра 15 см, испытанных в возрасте 28 сут после хранения их во влажной среде при температуре t=20±2°С. Для конструкций мостов и труб применяют бетоны следующих классов прочности на сжатие В20, В25, ВЗО, В35, В40, В45, В50, В55 и В60. В зависимости от вида и назначения конструкций, способов их армирования и условий их работы применяют в них бетон различных классов (в соответствии с рекомендациями табл. 21 СНиП 2.05.03-84).

В несущих, особенно предварительно напряженных, конструкциях мостов рекомендуется применять бетон высоких классов прочности. Для их получения используются следующие пути:

- применение цементов высокой активности (активность применяемого цемента обычно в 1,3—1,8 раза более проектного класса бетона по прочности на сжатие);

- рациональное увеличение норм расхода цемента (на 1 м3 бетона не менее 250 кг и не более 450 кг цемента, большие расходы цемента увеличивают деформации усадки и ползучести бетона, что приводит к образованию в нем трещин);

- уменьшение водоцементного отношения;

- применение прочных заполнителей, промывка их с целью удаления глинистых и илистых частиц, ухудшающих сцепление цементного камня с заполнителем;

- подбор заполнителей по оптимальному гранулометрическому составу -песка и щебня, обеспечивающему возможно более полное заполнение объема минеральными и уменьшение содержания цементного камня, имеющего меньшую прочность, чем прочность минеральных.

Стойкость бетона против внешних воздействий, водо- и газонепроницаемость обеспечиваются созданием его плотности, измеряемой в кг/м3. Необходимая плотность бетона обеспечивается его вибрированием. В конструкциях мостов и труб предусматривается применение тяжелого бетона со средней плотностью от 2200 до 2500 кг/м3. Применение бетона с меньшей плотностью допускается лишь в опытных конструкциях.

Морозостойкость бетона характеризуется маркой F — наибольшим числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, которые способны выдержать образцы 28-суточного возраста без снижения прочности более чем на 15%. Марки бетона по морозостойкости для мостов и труб в зависимости от климатических условий зоны строительства, расположения относительно воды и вида конструкции принимают в пределах от 100 до 400 по табл. 22 СНиП 2.05.03-84. Климатические условия характеризуются среднемесячной температурой наиболее холодного месяца (умеренные - при t>-10 °С, суровые - при t от -10 до - 20 °С, особо суровые - при t ниже - 20 °С). Морозостойкость бетона повышают введением в него воздухововлекающих добавок, которые создают мелкие поры, обеспечивающие свободное расширение воды при ее замерзании в теле бетона.

Марка бетона по водонепроницаемости W соответствует давлению воды (в МПа), при котором еще не наблюдается ее просачивание через образец бетона высотой 15 см в возрасте 28 сут, испытанного по специальному режиму. Эта марка должна быть не ниже W4 в подводных и подземных частях и не ниже W6 в водопропускных трубах, элементах дорожной одежды проезжей части и переходных плитах.

Химическая стойкость бетона во многом зависит от его плотности и вида применяемого цемента. В железобетонных мостах применяют бетон на портландцементе, сульфатостойком портландцементе и глиноземистом цементе. Портландцемент используют для наиболее ответственных сооружений. Сульфатостойкий портландцемент и глиноземистый цемент используют в конструкциях, которые могут подвергаться действию морской, минерализованной и болотной воды или другим агрессивным химическим воздействиям, вредно действующим на портландцемент.

Сроки и интенсивность твердения бетона и приобретение им необходимой прочности важны для ускорения производства работ. Цементы с обычной тонкостью помола обеспечивают в возрасте 3 сут около 50% прочности, тонкомолотые быстротвердеющие цементы позволяют получить в возрасте 1 сут 40-50% проектной прочности, однако при их использовании увеличивается усадка бетона и снижается его морозостойкость. Ускорение твердения и набора прочности цемента лучше обеспечивать равномерным пропариванием бетона в камерах с последующим постепенным его охлаждением.

Подвижность бетонной смеси очень важна для получения плотного бетона. Она увеличивается с увеличением В/Ц, но это снижает прочность бетона. Для мостов применяют бетонные смеси с 'водоцементным отношением не более 0,6. При уплотнении бетонной смеси длительным вибрированием могут применяться жесткие смеси с В/Ц=0,3. Увеличение подвижности бетонной смеси при укладке достигается также введением в нее различных пластификаторов. Имеются пластификаторы, которые превращают бетон с низким водоцементным отношением в весьма  sподвижную смесь.

Усадка - свойство бетона уменьшать размеры в процессе твердения и последующего высыхания. Неравномерная усадка бетона приводит к появлению в нем трещин и дополнительных усилий в статически неопределимых железобетонных конструкциях. Уменьшения усадочных деформаций достигают сокращением содержания цемента и воды в бетоне, а также постановкой противоусадочной арматуры.

Ползучесть бетона - способность медленно деформироваться под постоянной  нагрузкой. Она приводит к падению усилий в напряженной арматуре и перераспределению внутренних усилий в статически неопределимых конструкциях.

Наряду с обычным тяжелым бетоном в опытных конструкциях допускается применять легкий бетон с заполнителем из керамзита или других материалов. Средняя плотность таких бетонов составляет около 1800 кг/м3. Перспективен также бетон с полимерными добавками, позволяющими значительно повысить водонепроницаемость и сопротивление растяжению бетона. Представляет интерес также фибробетон, прочность на растяжение которого в 2-3 раза выше, чем обычного бетона.

2.5.2. Арматура для железобетонных мостов

Марки стали для арматуры железобетонных мостов и труб, устанавливаемой по расчету, принимаются по табл. 29 СНиП 2.05.03-84 в зависимости от условий работы элементов конструкций и средней температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства. Нормами предусмотрено применение в железобетонных мостах следующих арматурных сталей:

- горячекатаных гладких круглых стержней класса A-I; горячекатаных стержней 'периодического профиля классов A-II, A-III, A-IV, A-V;

- термически упрочненных стержней периодического профиля классов Ат-IV, Ат-V, Ат-VI;

- высокопрочной холоднотянутой гладкой проволоки класса В-П;

- высокопрочной холоднотянутой проволоки периодического профиля класса Вр-П;

- арматурных канатов из высокопрочной проволоки класса  К-7 в виде семипроволочных прядей;

- канатов спиральных, двойной свивки и закрытых.

Стержни классов от A-I до A-III применяют в конструкциях в качестве ненапрягаемой арматуры. Стержни классов A-IV, A-V, Ат-IV, Ат-V и Ат-VI, высокопрочную проволоку, пряди и канаты применяют в качестве напрягаемой арматуры в напряженных железобетонных конструкциях.

В качестве конструктивной арматуры в мостах допускается применение арматурной стали классов A-I и А-П. Для монтажных петель предусматривается применение стержней из арматурной стали класса A-I марки В СтЗсп.2 и класса А-П марки 10ГТ.

Запрещается производить сварные соединения стержневой термически упрочненной арматурной стали, высокопрочной арматурной проволоки, арматурных канатов класса К-7 и любых канатов в связи с тем, что в зоне сварки в этих элементах значительно снижается прочность.

2.5.3. Расчетные характеристики бетона и арматуры

Кубиковая прочность бетона является условной характеристикой его прочности. Действительная прочность бетона в конструкции более полно оценивается прочностью на сжатие бетонных образцов в виде призм, высота которых превышает поперечный размер в 3,5 раза и более. Призменная прочность бетона составляет 70-75% его кубиковой прочности. Прочность бетона на растяжение обычно в 10-15 раз меньше его кубиковой прочности. Предел прочности бетона на срез примерно в 2,5 раза больше предела его прочности на растяжение. Расчетные сопротивления бетона на осевые сжатие и растяжение для расчета мостовых конструкций по первой группе предельных состояний определяют делением соответствующего нормативного сопротивления на коэффициенты надежности по  бетону и на коэффициент надежности конструкции.

Коэффициент надежности конструкции, учитывающий степень ответственности   мостовых  конструкций, 'принимают для  бетона равным  γн = 1,1.

Расчетные сопротивления бетона для расчета по второй группе предельных состояний устанавливают при коэффициенте надежности по бетону γσ = 1.

Расчетные сопротивления арматуры растяжению для расчета по первой группе предельных состояний определяют делением их нормативных сопротивлений на соответствующие коэффициенты надежности по арматуре и на коэффициенты надежности конструкции. Их принимают различными для автодорожных и железнодорожных мостов. Этим учитывают степень ответственности этих сооружений.

Значения расчетных сопротивлений арматуры растяжению приведены в табл. 31 СНиП 2.05.03-84.

Расчетные сопротивления ненапрягаемой арматуры сжатию, используемые в расчете по первой группе предельных состояний, при наличии сцепления арматуры с бетоном принимают равными соответствующим расчетным сопротивлениям арматуры растяжению Rs. Наибольшие сжимающие напряжения Rрс в напрягаемой арматуре, расположенной в сжатой зоне сечения элемента и имеющей сцепление с бетоном, следует принимать из условия предельной сжимаемости бетона не более 500 МПа.

Для расчета железобетонных конструкций мостов и труб важны также упругие характеристики бетона и арматуры - модули упругости и коэффициенты Пуассона. Бетон является упруго-вязкопластическим материалом. Его полные деформации от напряжений включают упругие, вязкоупругие и пластические деформации, которые зависят от уровня напряжений. В связи с этим модуль упругости зависит от уровня напряжений и времени действия нагрузки. Кроме того, модуль упругости зависит от класса прочности бетона, возрастая с его повышением, он также зависит от возраста бетона, вида его напряженного состояния. Он уменьшается при температурно-влажностной обработке бетона, при работе бетона в условиях попеременного замораживания и оттаивания, воздействия солнечной радиации.

При проектировании железобетонных конструкций мостов и труб трудно учесть реальные значения модуля упругости бетона, поэтому для расчета применяют средние, условные значения модуля упругости Еb  на сжатие по табл. 28 СНиП 2.05.03-84. Для бетона, подвергаемого тепловлажностной обработке, а также для бетона, работающего в условиях попеременного замораживания и оттаивания, эти значения модуля упругости уменьшаются на 10%, а для бетона конструкций, не защищенных от солнечной радиации, - на 15%.

Модуль сдвига бетона Gb принимают равным 0,4ЕЬ, а коэффициент Пуассона v=0,2.

Модули упругости арматуры принимают по табл. 34 СНиП 2.05.03-84. По мере возрастания прочности стали модуль упругости ее уменьшается с 206000 МПа до 196000 МПа. Модуль упругости пучков из параллельных проволок принимают равным 177000 МПа, а пучков из арматурных канатов К-7, канатов спиральных и двойной свивки- 167000 МПа.

2.6. Основные системы железобетонных мостов

В современном мостостроении железобетонные мосты получили широкое применение при малых, средних и даже больших пролетах. В них применяются разнообразные конструктивные решения и статические схемы: балочные, рамные, арочные и комбинированные.

Наибольшее распространение получили балочные мосты с использованием разрезных, неразрезных и консольных систем. Балочные разрезные системы (рис. 2.12, а) используют для перекрытия небольших пролетов (6-42 м). Неразрезные балочные мосты (рис. 2.12, б) применяют при пролетах от 30-40 до 100- 130 м. Не раз резная система характеризуется большей жесткостью и меньшей деформативностью пролетного строения от временных нагрузок. Однако применение неразрезной системы возможно только при достаточно прочных грунтах в основании опор. Осадка опор в балочных неразрезных пролетных строениях может вызвать появление значительных дополнительных усилий и служить причиной разрушения моста.

В консольных системах (рис. 2.12, в) подвесные пролетные строения пролетом l1 опираются на консоли l2 основных пролетных строений. По распределению усилий консольные системы близки к неразрезным, однако имеют меньшую жесткость и под нагрузкой дают переломы упругой линии в местах сопряжения подвесных пролетных строений с консолями. Вследствие статической определимости консольной системы осадки опор не вызывают в пролетных строениях дополнительных усилий. Опоры неразрезных и консольных мостов вследствие размещения на них по одной опорной части и центрального их загружения имеют меньшую ширину, чем опоры разрезных мостов.

Простейшие рамные системы мостов (рис. 2.12, г) применяют при пролетах 30-60 м. Ввиду совместной работы пролетных строений с опорами изгибающие моменты в пролетных строениях уменьшаются. Это позволяет уменьшить строительную высоту пролетных строений. Весьма широкое распространение получают рамные мосты с наклонными стойками                  (рис. 2.12, д).

Рис. 2.12. Балочные и рамные мосты

Рис. 2.13. Рамно-балочная и рамно-консольная системы мостов

В последние годы получили распространение мосты из Т-образных рам: рамно-балочные и рамно-консольные. Рамно-балочные системы (рис. 2.13, а) мостов получаются из рамных и подвесных пролетных строений, шарнирно опертых на консоли рам. Пролеты таких систем могут быть в пределах от 40 до 150 м. В ригелях Т-образных рам возникают только отрицательные изгибающие моменты, а в подвесных разрезных пролетных строениях - только положительные. Опоры этих рам от действия вертикальных нагрузок передают на основание вертикальную силу и изгибающий момент.

В рамно-консольных системах Т-образные рамы шарнирно связаны между собой (рис. 2.13, б). Такие системы применяют для пролетов 60-200 м. Опоры мостов этой системы передают на основание еще и горизонтальную силу. Консоли рам могут быть омоноличены, в этом случае получается многопролетная рамная система с пролетами до 250 м.

Рассмотренные рамные системы представляется возможным возводить навесным бетонированием или навесным монтажом.

В России построены также мосты особой рамно-консольной системы (рис. 2.13, в), Т-образные рамы которых состоят из двух полуарок, связанных затяжкой в уровне проезжей части. Т-образные рамы шарлирно связаны между собой в середине пролета. В мостах такой конструкции применены пролеты 90-120 м.

При прочных грунтах в основании опор возможно применение мостов арочных систем (рис. 2.14, а). Арками железобетонных мостов перекрывались пролеты от 50 до 390 м. Опоры этих мостов воспринимают значительные горизонтальные составляющие реакций, что требует развития фундаментов. Сами арки работают преимущественно на сжатие, прочность железобетона в них используется весьма эффективно.

Рис. 2.14. Мосты арочной и вантовой систем

В последние годы находят применение вантовые системы (рис. 2.14, б). Они представляют собой неразрезные балки, поддерживаемые наклонными вантами, закрепленными на вершинах вертикальных пилонов опор. Ванты работают только на растяжение, они создают упругие опоры для балки жесткости, что облегчает ее работу. Пилоны работают в основном на сжатие. Пролеты мостов такой системы в настоящее время составляют 50-400 м.

Современные железобетонные мосты сооружают как монолитными, так и сборными. Монолитные мосты строят различными способами с использованием инвентарной металлической опалубки. Сборные мосты монтируют из элементов, изготовленных на заводе или полигоне. Монолитные мосты более надежны, но темпы их строительства ниже, чем сборных. Их целесообразно использовать при больших пролетах. Применение сборных мостов позволяет увеличить темпы строительства, уменьшить трудоемкость работ на объекте.

2.6.1. Виды балочных мостов и области их применения

В настоящее время железобетонные балочные мосты по общей их протяженности составляют более ¾ общей протяженности всех автодорожных мостов. По принятой для мостов классификации балочные железобетонные мосты различают:

- по статистической схеме - разрезные, температурно-неразрезные, неразрезные и консольные;

- по расположению уровня проезда -с ездой поверху и понизу;

- по типу несущей конструкции - с плитными (рис. 2.15, а), ребристыми (рис. 2.15, б, в, г), плитно-ребристыми (рис. 2.15, д), коробчатыми (рис. 2.15, е, ж) и сквозными (рис. 2.15, и) пролетными строениями;

- по способу армирования - с ненапрягаемой и предварительно напрягаемой арматурой;

- по способу производства работ - из монолитного, сборно-монолитного и сборного железобетона.

Рис. 2.15. Поперечные сечения пролетных строений балочных мостов:

а - плитных; б, в, г - ребристых; д - плитно-ребристых;

е, ж - коробчатых; з - со сплошными главными балками с ездой понизу;

и - со сквозными главными балками с ездой понизу

2.6.2. Виды рамных мостов

При жестком соединении пролетного строения с опорами получается мост рамной системы. Опоры рамных мостов работают не только на сжатие, но и на изгиб, что позволяет уменьшить изгибающие моменты в пролетном строении и его высоту. Опоры рамных мостов небольших пролетов имеют небольшие поперечные сечения из-за их интенсивного армирования, не загромождают подмостовое пространство. Это позволяет широко применять рамные мосты в путепроводах и эстакадах.

Рамные мосты возводят бесшарнирными и двухшарнирными. Бесшарнирные применяют в случаях, когда нет опасности осадки опор. При слабых грунтах применяют двухшарнирные рамные мосты, в меньшей мере реагирующие на осадку опор. Шарниры устраивают в местах сопряжения стоек с фундаментами, они усложняют несущую конструкцию и производство работ.

Рамные мосты возводят монолитными и сборными в области малых (15-30 м) и больших (до 200 м) пролетов.

Рамные мосты небольших пролетов применяют редко и возводят в основном монолитными из ненапрягаемого железобетона, В мостах на автомобильных дорогах нашли применение следующие виды этих рамных мостов: однопролетные консольнорамные бесшарнирные с гибкими стойками (рис. 2.16, а), двухшарнирные.  Консоли (см. рис. 2.16, а) разгружают главные балки, уменьшают изгибающие моменты в ригелях и в стойках и позволяют осуществить более простое сопряжение моста с насыпью. В бесконсольных рамах (см. рис. 2.16, д, е) опоры выполняют ребристыми с откосными крыльями, обеспечивающими сопряжение моста с насыпью. Однако в этом случае требуется и переходная плита. Бесшарнирное закрепление опор у фундамента обеспечивается (см. рис. 2.16, е) массой грунта, заполняющего пазухи устоя.

Рис. 2.16. Виды рамных мостов малых пролетов

Для предотвращения значительных горизонтальных усилий от температурных деформаций в многопролетных рамных мостах через 50-70 м устраивают деформационные швы с помощью применения балочного подвесного пролетного строения (см. рис. 2.16, ж) между рамами длиной          l1= (0,30,6)l или же с помощью швов между сближенными опорами соседних неразрезных секций длиной l (рис. 2.16, з).

Рамные мосты средних и больших пролетов (60-200 м) могут быть монолитными или сборными, их возводят навесным бетонированием или навесной сборкой. Основой таких мостов служат Т-образные рамы с жесткой заделкой опоры в основании. Они позволяют создать рамно-неразрезные (рис. 2.17, а) или рамно-консольные системы при жестком или шарнирном соединении консолей, а также рамно-балочную систему при использовании подвесных пролетов (рис.2.17, б).

В рамных мостах больших пролетов применяют также рамную систему с наклонными стойками, получившую название «бегущая лань» (рис. 2.17, в). За рубежом в мостах при пролетах до 80 м использовались также рамные системы со стойками (рис. 2.17, г) в виде шпренгельных треугольников: вертикальный элемент стойки работает на сжатие, он шарнирно связан с пролетным строением, наклонный элемент работает на растяжение, он выполнен предварительно напряженным.

Рис. 2.17. Виды рамных мостов средних и больших пролетов

Есть также примеры использования в рамно-подвесных мостах при пролетах до 85 м V- или Х-образных опор (рис. 2.17, д), позволяющих применять большие длины ригеля, обеспечить работу элементов опоры в основном на осевые усилия и выполнять опоры сборными.

2.6.3. Виды арочных мостов и области их применения

Основными несущими элементами железобетонных арочных мостов являются арки или цилиндрические своды, концы которых закрепляются на опорах так, что они не могут перемещаться не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлениях. В связи с этим при воздействии вертикальных нагрузок на опорах этих элементов возникают, кроме вертикальных, еще и горизонтальные реакции - распор. При рациональном использовании распора представляется возможным значительно уменьшить изгибающие моменты в сечениях элементов, обеспечить работу их в основном на сжатие. Это позволяет эффективно использовать бетон высокой прочности.

Пролетные строения арочных мостов отличаются меньшими расходами материалов и архитектурными достоинствами по сравнению с балочными пролетными строениями. Однако арочные мосты строят реже других систем из-за сложности их монтажа и особых требований к опорам для них. Необходимость передачи распора значительно усложняет конструкцию и размеры опор. В связи с этим арочные мосты оказываются экономически эффективными при строительстве на скальных грунтах, не требующих устройства специальных массивных опор. Арочные железобетонные мосты оказалось выгодным строить через горные реки и ущелья в республиках Закавказья. Их применяют при пролетах 60 м и более.

Основными параметрами арочных мостов являются пролет l, стрела подъема f, а также их отношение f/l. Для железобетонных мостов величина f/l обычно составляет 1/6-1/14.

Виды арочных мостов. Арочные железобетонные мосты различаются по статическим схемам, расположению уровня проезда, по конструкции арочной части и способам возведения.

По статической схеме они могут быть бесшарнирными, двух- и трехшарнирными.

В бесшарнирных мостах (рис. 2.18, а) арки или своды жестко соединены с опорами и оказываются трижды статически неопределимыми. Вследствие этого в них возникают дополнительные усилия от неравномерных осадок опор, температурных колебаний, от усадки и ползучести бетона. В больших пролетах в связи с увеличением относительной гибкости влияние этих факторов снижается.

Бесшарнирные арки наиболее просты в конструктивном отношении, обладают большей жесткостью по сравнению с шарнирными. Кроме того, их конструкция позволяет затоплять пяты высокой водой, что позволяет понизить арку и уменьшить объем работ по устройству подходов.

Трехшарнирные арочные мосты (рис. 2.18, в) статически определимы, в них не возникают дополнительные усилия от осадок опор, колебаний температуры, ползучести и усадки бетона, поэтому их можно применять в условиях, когда существует опасность просадок опор. Наличие трех шарниров дает возможность возведения мостов из сборных элементов, но усложняет конструкцию и снижает ее жесткость.

Рис. 2.18. Виды арочных мостов по статической схеме:

а - бесшарнирные; б - двухшарнирные; в - трехшарнирные; 1 - шарнир

Рис. 2.19. Виды арочных мостов по уровню проезжей части:

1- надарочные  стойки;   2- арка;  3 - конструкция  проезжей  части;  4 - подвески;

5 - жесткая арка; 6 - затяжка

Двухшарнирные мосты (рис. 2.18, б) однажды статически неопределимы. Они в меньшей мере подвержены возникновению дополнительных усилий, чем бесшарнирные, но их конструкция усложняется наличием двух шарниров.

По уровню расположения проезда арочные мосты могут быть с ездой поверху, посередине и понизу.

Арочные мосты с ездой поверху (рис. 2.19, а) выгодно возводить через горные реки и ущелья. Проезжая часть в них поддерживается стойками (или стенками), опирающимися на арки (своды). Над равнинными реками строят мосты с ездой понизу (рис. 2.19, в), В них проезжая часть подвешивается к аркам, что способствует уменьшению строительной высоты моста.

В мостах с ездой посередине (рис. 2.19, б) в средней части пролета проезжая часть находится ниже оси арки, она поддерживается подвесками, у опор находится выше оси арки и поддерживается стойками.

По способам возведения арочные мосты могут быть монолитными, сборными и сборно-монолитными.

В зависимости от конструкции арочной части различают конструкции мостов со сводами, из арочных дисков и с раздельными арками

2.7. Общая характеристика и область применения

металлических мостов

Металл - наиболее совершенный из материалов, применяемых для постройки современных мостов. Металл обладает хорошими механическими качествами при различных условиях работы под нагрузкой. Вместе с тем он хорошо поддается обработке и позволяет образовывать элементы различной формы для конструкций разнообразных систем. Эти качества способствовали широкому использованию металла для постройки мостов. При этом в мостах металлическими делают обычно только пролетные строения. Опоры же в большинстве случаев устраивают бетонными или железобетонными. В прошлом опоры строили из каменной кладки. В особо высоких мостах и виадуках, а также в путепроводах и эстакадах иногда делают металлическими надземные или надводные части опор.

В настоящее время для металлических конструкций мостов применяют строительные углеродистые или низколегированные стали. Ведутся исследования по применению для мостов и более высокопрочных сталей, в частности термообработанных. Имеются также отдельные случаи применения в мостах легких дюралюминиевых сплавов.

Благодаря высокой прочности современных строительных сталей металлические мосты, несмотря на значительный объемный вес стали, оказываются наиболее легкими, что позволяет использовать металл для перекрытия пролетов, значительно превосходящих пролеты мостов из других материалов.

2.7.1. Достоинства и недостатки металлических мостов

Существенное преимущество металлических мостов заключается в индустриальности их изготовления и сборки. Все элементы металлических конструкций мостов изготавливают на хорошо оборудованных заводах и доставляют на место постройки, где производят сборку. Сборка металлических конструкций мостов может быть полностью механизирована, что позволяет вести монтажные работы быстрыми темпами.

Многие системы металлических пролетных строений могут быть легко собраны навесным способом, установлены на место надвижкой или доставлены на плаву. Это облегчает постройку мостов через глубокие горные лощины, многоводные реки и реки с интенсивным судоходством.

В эксплуатационном отношении металлические мосты значительно лучше деревянных, так как требуют меньших расходов по содержанию и ремонту и имеют более длительный срок службы. Металлические мосты в этом отношении немного уступают железобетонным мостам.

Большой недостаток металлических конструкций мостов - ржавление (коррозия) металла от действия влаги, сернистых газов и других вредных воздействий. Для защиты от ржавления элементы металлических конструкций мостов покрывают стойкими красками. Необходим также тщательный надзор за состоянием металла в процессе службы.

В настоящее время строительство большой сети новых автомобильных и железных дорог, а также реконструкция существующих, требуют возведения многочисленных мостовых переходов, в частности через крупные реки. Учитывая преимущества металлических мостов при перекрытии больших пролетов, непрерывный рост металлургической промышленности нашей страны, имеются все основания расширять применение металла в строительстве мостов.

2.7.2. Основные системы металлических мостов

Высокие качества строительных сталей, хорошо работающих на все виды силовых воздействий, дают возможность изготовлять из них металлические мосты различных систем и конструкций. Поэтому применяемые в настоящее время системы металлических мостов разнообразны и многочисленны.

Ввиду многообразия систем и конструкций металлических мостов четкая их классификация довольно затруднительна. Тем не менее, по статическим схемам главных несущих элементов пролетных строений, металлические мосты могут быть разделены на следующие основные системы: 1 - балочные; 2 - арочные; 3 - висячие. Кроме того, металлические мосты часто делают также различных комбинированных систем, образованных путем сочетания простых систем или добавления к простым системам дополнительных элементов. Иногда металлические мосты устраивают рамной системы. Наиболее широкое применение в настоящее время имеют балочные мосты.

Современные стали дают возможность перекрывать балочными конструкциями не только обычные пролеты, наиболее часто встречающиеся в мостах через средние и большие реки, но и исключительно большие пролеты (до 300-500 м) через крупнейшие реки и другие препятствия. Особенностью балочных мостов является передача пролетными строениями опорам в основном (от вертикальных нагрузок) только вертикальных давлений. Это облегчает устройство мостов через глубокие реки при большой высоте опор. Кроме того, балочные мосты имеют несложную конструкцию и, в большинстве случаев, могут быть возведены более простыми приемами, чем мосты других систем. В зависимости от статической схемы балочные мосты могут быть: разрезной, неразрезной и консольной системы (рис. 2.20, а, б и в). По конструкции же главных несущих элементов балочные мосты разделяются на мосты, имеющие главные балки со сплошной стенкой (см. рис. 2.20, а, б и в) и мосты со сквозными фермами (рис. 2.20, г).

В мостах разрезной системы каждый пролет перекрыт самостоятельным пролетным строением, не связанным с соседними (см. рис. 2.20, а). Разрезность моста обеспечивает простоту и независимость работы каждого пролета. Благодаря этому балочно-разрезные мосты могут быть применены даже при неблагоприятных грунтовых условиях, так как возможность просадки опор не оказывает вредного влияния на работу разрезных пролетных строений. Повреждение или разрушение одного из пролетов моста не оказывает влияния на остальные неповрежденные пролетные строения. Пролетные строения балочных разрезных мостов легко поддаются типизации и стандартизации. Кроме того, разрезные пролетные строения удобны для изготовления и сборки. Поэтому мосты балочных разрезных систем имеют большое распространение как на железных, так и на автомобильных дорогах.

Рис. 2.20. Основные системы металлических мостов:

1 - сопряжение подвесного пролета с консолью; 2 - временная нагрузка;

3 - балка жесткости; 4 - арочный пояс; 5 - кабель; 6 - вант;

7 - подпружный арочный пояс; 8 - дополнительный подкос

Основной недостаток разрезных балочных мостов - несколько большая затрата металла, так как в них не используется разгружающее влияние соседних пролетов или консолей, как в неразрезных или консольных мостах. Кроме того, в связи с необходимостью устройства па каждой опоре опорных частей двух соседних пролетных строений (см. рис. 2.20, д), а также неизбежным внецентренным действием на нее давления при загружении одного из пролетов, опоры балочно-разрезных мостов получаются довольно широкими.

Неразрезные мосты, имеющие главные балки (фермы), перекрывающие два или несколько пролетов (см. рис. 2.20, б), благодаря совместной работе и разгружающему влиянию надопорных моментов требуют меньшей затраты материала, чем разрезные мосты. Вследствие того, что разгружающее действие соседних пролетов в наибольшей мере проявляется от постоянной нагрузки, экономия в затрате материалов по сравнению с разрезной системой возрастает с увеличением пролетов моста. Кроме того, неразрезные балочные мосты благодаря расположению только одной опорной части на каждом быке и центральной передаче давлений требуют более тонких опор. Временная нагрузка спокойнее переходит с пролета на пролет, так как линия прогиба имеет плавное очертание. Неразрезные мосты обладают большей жесткостью по сравнению с разрезными пролетными строениями. Наконец, неразрезные мосты позволяют удобно применять навесной монтаж без подмостей. Однако у неразрезных мостов имеются и некоторые недостатки: появление дополнительных напряжений в главных балках (фермах) в случае неодинаковых просадок опор и большие температурные удлинения при многопролетной схеме.

Благодаря меньшей затрате металла, особенно при больших пролетах, уменьшению объема кладки в опорах, а также хорошим эксплуатационным качествам неразрезные пролетные строения довольно часто применяют в автодорожных мостах.

Промежуточной по своим свойствам и условиям работы является консольная система (см. рис. 2.20, в). По затрате металла на пролетные строения она близка к неразрезной. Благодаря статической определимости просадки опор не вызывают в ее главных балках (фермах) дополнительных напряжений. Консольные мосты, как и неразрезные, дают возможность навесной сборки. Опоры консольных мостов благодаря центральному опиранию на них пролетных строений в одной точке получаются небольшой ширины по фасаду. Экономические преимущества консольных мостов так же, как и неразрезных, увеличиваются с возрастанием величины пролетов. Однако консольная система имеет сложные конструктивные места - сопряжения подвесных пролетов с консолями. В этих сопряжениях под нагрузкой образуются довольно резкие перегибы линии прогиба, вызывающие динамическое воздействие, особенно при проходе тяжелых нагрузок. Это обстоятельство наиболее существенно для мостов под рельсовую нагрузку (железнодорожную, трамвайную), но имеет также значение для мостов на современных скоростных автомагистралях. Необходимо также отметить, что в случае повреждения одного из основных пролетов неизбежно обрушение конструкции соседних пролетов. В связи с тем, что современная техника фундирования дает возможность устраивать надежные в отношении просадок опоры мостов даже в сложных грунтовых условиях, смысл применения консольных мостов в настоящее время отпал. Поэтому, часто встречающиеся в старых мостах консольные системы теперь применяют в металлических мостах очень редко.

Металлические арочные мосты, являясь распорной системой, требуют меньшей затраты металла на пролетные строения, чем мосты балочных систем. Но зато из-за передачи распора опоры приходится делать более мощными.

При хороших грунтах арочная система часто бывает весьма целесообразной. При плохих грунтовых условиях и большой высоте опор применение арочных мостов затрудняется. В связи с этим в равнинных районах арочные мосты применяют значительно реже, чем балочные. Зато арочные мосты часто строят в городах, во многих случаях исходя из архитектурных соображений. По своей конструкции арочные мосты имеют арки сплошного сечения (рис. 2.20, е) или же решетчатые арочные фермы (рис. 2.20, ж). Распор арочного пролетного строения может быть воспринят затяжкой. В этом случае пролетное строение превращается в безраспорное балочное.

В автодорожных и городских мостах часто применяют арки с жесткой затяжкой в виде сплошной балки или сквозной фермы, называемой балкой жесткости (рис. 2.20, з). В таких пролетных строениях арку обычно устраивают в виде полигонального сжатого пояса. По условиям своей работы эта система относится к комбинированным системам.

Арочные мосты могут быть неразрезными и консольными, но, не имея ни технических, ни экономических преимуществ, эти системы не получили распространения.

Главная особенность висячих мостов заключается в том, что основными несущими их элементами служат кабели, цепи или ванты, выполняемые из высококачественной стали большой прочности. В случае закрепления этих элементов с помощью оттяжек в грунте или устоях висячие мосты называют распорными. Для увеличения вертикальной жесткости висячих мостов их снабжают балками жесткости (рис. 2.20, и). В этом случае система превращается уже в комбинированную; однако ввиду того, что висячие мосты с балкой жесткости имеют специфические особенности, свойственные только висячим системам, они рассмотрены в главе, посвященной висячим мостам. Если закрепить концы оттяжек к концам балки жесткости и передать ей горизонтальные слагающие усилия в оттяжках, то система становится внешне безраспорной (рис. 2.20, к). Другую разновидность внешне безраспорных висячих мостов представляют системы с балкой жесткости, поддерживаемой системой вантов, симметрично или несимметрично расположенных по обе стороны пилонов (рис. 2.20, л). Безраспорные висячие системы в отношении опорных реакций аналогичны балочной системе. Висячие мосты могут быть и многопролетными (неразрезными); в таких мостах несущий кабель проходит непрерывно через несколько пролетов. Так как висячие мосты по сравнению с мостами других систем имеют меньшую жесткость, то их устраивают, как правило, на автомобильных дорогах и в городах. Случаи строительства висячих мостов, служащих для пропуска железнодорожной нагрузки, очень редки.

Кроме рассмотренных выше систем, в металлических мостах применяют также комбинированные системы, образованные из балок (или ферм), усиленных нижним дополнительным поясом в виде шпренгеля или гибкой арки (рис. 2.20, м). Разновидностью комбинированных систем, получившей за последние годы применение в автодорожных мостах, является конструкция, образованная из консольной (рис. 2.20, н) или неразрезной балки, усиленной дополнительными подкосами. Комбинированные системы имеют ту особенность, что благодаря их статической неопределимости можно применять искусственное регулирование усилий в их элементах, дающее экономию в затрате металла на конструкцию. К числу комбинированных систем относятся также сквозные фермы с жестким верхним или нижним поясом.

2.8. Тоннели

2.8.1. Краткая историческая справка

Подземные сооружения были известны еще в глубокой древности. Они возводились вначале  для жилья и захоронений, при постройке храмов, а затем для добычи камня и руды, а позднее и для целей водоснабжения и  ирригации. Еще позже появились транспортные, коммунальные и тоннели гидроэлектростанций.

Периоды развития тоннелестроения как вида инженерной деятельности можно разделить на три основных этапа.

Первый этап относится  к древнему миру, расцвету  Римской империи и  Греции, второй – после средневекового упадка (конец ХVII – ХVIII век) и третий - ХIХ век.

Во время раскопок 1902г в Палестине , в окрестностях древнего города Гезера, упоминание о котором  встречается в ХУ веке до н. э. был обнаружен большой тоннель высотою 7  и шириной  3,96 м.  Пробитый в прочной скале он спускался к подземному источнику. Археологи  относят сооружение этого тоннеля к бронзовому веку, примерно к ХХ в. до н. э.

Тоннели входили в состав замечательного водопровода, снабжавшего водою г. Ван, известный в истории под названием г. Семирамиды. Этот водопровод, действующий и поныне, построен за  800 лет до новой эры.

Большого успеха строительство гидротехнических тоннелей достигло в Греции. Один из тоннелей, снабжавших водой  Афины,  имевшие во времена своего расцвета население до 200 000 чел.,  был пройден еще в VI в до н. э.. Тоннель  высотой поперечного сечения от 1,3 до 1,5 м и шириной 0,65 м. Интересно отметить, что один из водопроводящих тоннелей, построенных приблизительно в тот же период, и по настоящее время снабжает Афины хорошей питьевой водой.  Из позднейших тоннелей водоводов, служивших для снабжения Афин водой, Заслуживает внимания водовод Адриана                     (140 г.н.э.) Длина тоннельных участков сечением примерно 1,0  х 1,6 м составляет более 25 км.  В слабых грунтах тоннель имел обделку из кирпичной кладки. В течении многих веков  этот тоннель находился в эксплуатации. В 1925 г, после капитального ремонта, он снова был включен в сеть водоснабжения Афин.

Большого совершенства в строительстве тоннелей достигли римляне. Остатки древних римских тоннелей водоводов находятся как в самом Риме,  так  и в различных местах бывшей обширной территории римской империи. По сохранившимся до наших дней остаткам древнего римского тоннеля водовода в Кельне можно полагать, что римлянам была хорошо известна техника приготовления бетона. В качестве вяжущего они применяли гидравлическую известь, добиваясь прочности камня (современные  испытания  – 100кг/см2)  .

Интереснейшим тоннельным сооружением древнего Рима, после знаменитых его акведуков, является тоннель для понижения уровня озера Фучино, расположенного в 84 км от Рима на высоте 669 м над уровнем моря. Частое повышение уровня озера приводили нередко к затоплению окружающих населенных пунктов.  Понижение уровня озера в опасные периоды было достигнуто путем сброса воды из озера по тоннелю длиной              5595 м. под горою на глубине примерно 300 м. Работы были начаты при Юлии Цезаре в  54 г . до.н.э. Стройка продолжалась 11 лет.

Древнейшим судоходным тоннелем является построенный в V в. н э.  в Турции тоннель шириной 6,1 и высотой 7 м (в прочной скале).

В средние века, наряду с общим упадком науки и техники наблюдается полный застой и в развитии тоннельного дела. Подземные сооружения в это время возводились главным образом в замках феодалов, монастырях, и то в незначительных масштабах. Подземные ходы-тайники были известны и на Руси.

Начиная с ХII века подземные выработки появляются при горных разработках.

После средневекового упадка некоторое развитие тоннельного строительства начинается только в конце ХVII столетия.. Самыми замечательными подземными сооружениями Франции начала ХIХ века являются судоходные тоннели один длиной 1098 м и другой - 5670 м. Они были построены при Наполеоне 1  (1810г.) Ширина тоннелей в свету – 8 м. Здесь впервые были установлены методы проходки тоннелей большего сечения в слабых грунтах (многоштольневой способ опорного ядра на деревянной крепи)

Толчком к развитию тоннельного строительства в середине Х1Х века послужило применение взрывчатых веществ - вначале черный порох, а затем нитроглицерин и, наконец, динамит.

Успехам тоннельного строительства способствовало изобретение бурильных машин, возможность использования шпуровых зарядов и как следствие, возможность управления энергией взрыва.

Впервые механическое бурение шпуров было применено при проходке тринадцатикилометрового железнодорожного тоннеля  в Альпах между Францией и Италией.

Постройка больших альпийских тоннелей Сен-Готард, Симплон и др. на которых отрабатывались и совершенствовались новые методы проходки, послужила дальнейшему развитию техники и технологии  строительства тоннелей горным способом.

Первый опыт щитовой проходки тоннелей относится к началу ХIХ века, когда инженер Брюннель построил транспортный тоннель под Темзой в Лондоне.

2.8.2. Область применения и классификация тоннелей

Тоннели представляют собой искусственные подземные или подводные сооружения, предназначенные для пропуска транспортных средств, размещения инженерных коммуникаций и других целей.

Таблица 2.1.

Классификация тоннелей

| Признаки классификации | Разновидности и характеристика тоннелей |
| --- | --- |
| По назначению | Тоннели на путях сообщения: железнодорожные, автодорожные, совмещенные, тоннели метрополитенов, судоходные пешеходные. Гидротехнические: тоннели ГЭС, тоннели ГАЭС, тоннели для водоснабжения, ирригационные, мелиоративные Коммунальные: канализационные, коллекторные Горнопромышленные: транспортные, дренажные, вентиляционные Специального назначения: Подземные заводы, склады ,хранилища, убежища, подземные сооружения городской инфраструктуры |
| По месту расположения | Горные: сооружаемые в гористой местности для преодоления высотных препятствий, Городские: сооружаемые в городах под улицами ,площадями, застроенными кварталами Подводные: сооружаемые для преодоления водных препятствий |
| По глубине заложения | Мелкого заложения: расположенные на глубине до 15м. Глубокого заложения: расположенные на глубине более 15м |
| По способам сооружения | Сооружаемые горным способом: проходка с разработкой профиля по частям, либо на полный профиль с устройством временной крепи без вскрытия поверхности Сооружаемые щитовым способом: с помощью проходческих щитов без вскрытия поверхности Сооружаемые открытым способом: сооружаемые в котлованах с обратной засыпкой конструкции Сооружаемые полузакрытым способом: часть конструкции тоннеля сооружается без вскрытия земной поверхности, часть- со вскрытием Сооружаемые специальными способами: с помощью предварительного укрепления грунтов, опускания готовых тоннельных секций, с использованием в забое сжатого воздуха, методом продавливания. |

К транспортным тоннелям относятся автодорожные, железнодорожные, пешеходные, судоходные тоннели, а также тоннели метрополитена.

Гидротехническими называют подводящие и отводящие тоннели в системе гидроэлектростанций, ирригационные и мелиоративные тоннели.

К коммунальным относятся тоннели городского подземного хозяйства для пропуска газа, воды, канализации, кабелей и т. п.

Подземные стоянки автомобилей и гаражи, склады, газо- и нефтехранилища, подземные заводы и морские базы относятся к группе подземных сооружений специального назначения.

Горнопромышленные тоннели предназначены для транспортных целей, а также для дренажа и вентиляции шахтных выработок в горной промышленности.

По месту расположения тоннели подразделяются на горные, подводные и городские.

Горные тоннели прокладывают через горные хребты и возвышенности (рис. 2.21, а).

При пересечении водных преград: рек, озер, заливов, проливов, каналов и водохранилищ -сооружают подводные тоннели (рис. 2.21, б).

Тоннели, заложенные под улицами и площадями городов, называют городскими (рис. 2.21, в, г).

В зависимости от глубины заложения от поверхности различают тоннели глубокого заложения (10-20 м) и мелкого заложения (< 10 м).

Методы сооружения тоннелей весьма разнообразны и определяются протяжением, глубиной заложения, инженерно-геологическими, гидрогеологическими условиями и экономическими соображениями.

Рис. 2.21. Схемы транспортных тоннелей:

1 - портал; 2 - лестничные сходы

В практике тоннельного строительства применяют горный, щитовой, открытый и специальные способы работ.

Горный способ работ предусматривает раскрытие тоннельной выработки по частям с временным креплением и поэтапным возведением несущей конструкции - обделки. В крепких и устойчивых породах выработку раскрывают сразу на полный профиль с временной контурной крепью и последующим механизированным возведением обделки. Обделки горных тоннелей выполняют из монолитного, бетона или железобетона и, реже, из сборных железобетонных элементов. Горный метод работ применяют при строительстве горных, подводных и городских тоннелей глубокого заложения в различных инженерно-геологических условиях (от слабых неустойчивых до крепких скальных пород).

Щитовой способ работ основан на применении в качестве временной крепи подвижной стальной цилиндрической оболочки, - щита, под защитой которого разрабатывают породу и возводят обделку из отдельных, заранее изготовленных металлических или железобетонных элементов - блоков или тюбингов, образующих кольца шириной 0,5-1,2 м. По мере разработки породы в забое щит перемещают вперед гидравлическими домкратами, упирающимися в возведенную обделку. Щитовой способ применяют при строительстве горных, подводных и городских тоннелей в слабых, неустойчивых породах, а также в устойчивых грунтах.

Открытый способ работ применяют при сооружении тоннелей мелкого заложения. Несущие конструкции преимущественно прямоугольного поперечного сечения из сборного «ли монолитного железобетона возводят в открытом котловане с откосами, свайным или шпунтовым креплением. Возможно бетонирование стен в траншеях с последующим устройством перекрытия и разработкой под его защитой грунтового ядра между стенами тоннеля.

При сооружении тоннелей горным, щитовым или открытым методом в тяжелых геологических условиях (в водоносных неустойчивых грунтах при значительном притоке подземных вод) применяют специальные приемы работ по укреплению окружающего грунтового массива с использованием искусственного замораживания, водопонижения или химического закрепления грунтов.

При строительстве подводных тоннелей, помимо горного, щитового и открытого методов работ, применяют метод готовых (заводных) секций, опускных кессонов-тоннелей и др.

2.8.3. Принципы проектирования автодорожных тоннелей

Автодорожные тоннели должны обеспечивать безаварийность и нормальные условия движения транспортных средств в период эксплуатации с учетом перспективного возрастания интенсивности движения.

Рис. 2.22. Схема криволинейных тоннелей в плане: 1 - портал

Требования, предъявляемые к плану, продольному профилю и поперечному сечению тоннеля, зависят от категории дороги, места расположения тоннеля, топографических и инженерно-геологических условий района строительства.

В плане тоннели предпочтительнее устраивать на прямых участках трассы, так как расположение тоннеля на кривой требует уширения проезжей части и ухудшает условия вентиляции и видимости в тоннеле.

В сложных топографических условиях или при необходимости обойти расположенные на поверхности здания и сооружения тоннель располагают полностью или частично на криволинейной трассе. При этом радиусы кривых принимают не менее 250 м. В особо сложных условиях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускают уменьшение радиуса кривой до 100 м. В некоторых случаях расположением тоннеля в плане на кривой можно достигнуть сокращения длины дороги и тоннеля.

В пересеченной горной местности при необходимости развития линии сооружают петлевые (рис. 2.22, а) и спиральные (рис. 2.22, б) тоннели. Петлевые тоннели полностью располагают на кривой с углом поворота около 180°, а спиральные - на кривой с углом поворота более 360°. Входы и выходы таких тоннелей (порталы) находятся на разных уровнях.

Горные автодорожные тоннели длиной менее 300 м, как правило, проектируют односкатными, а тоннели длиной более 300 м- преимущественно двускатными с подъемом к середине тоннеля (см. рис. 2.21, а).

Тоннели с односкатным продольным профилем предпочтительнее с точки зрения их проветривания, однако при проходке таких тоннелей в водоносных породах со стороны верхового портала происходит непрерывное «подтопление» забоя, осложняющее процесс производства работ.

Подводные и. городские автотранспортные тоннели имеют вогнутый двускатный профиль с подъемом к порталам. При этом для отвода воды в период эксплуатации в наиболее пониженной части продольного профиля устраивают насосные установки.

Продольный профиль подводных тоннелей должен обеспечивать расположение уровня проезжей части у портала не менее чем на 1 м выше горизонта высоких вод, определяемого по наибольшему расходу с вероятностью 1:300, с учетом подпора и высоты волны.

Глубина заложения подводного тоннеля зависит от метода сооружения и инженерно-геологических условий. При щитовой проходке под сжатым воздухом защитная кровля над шелыгой свода в глинистых грунтах должна быть не менее 4 м, а в песчаных - не менее 6 м. При сооружении подводного тоннеля из готовых секций толщина слоя засыпки над перекрытием должна быть не менее 1,5 м.

Глубину заложения городских транспортных и пешеходных тоннелей назначают по возможности минимальной. Допускается расположение верха тоннеля непосредственно под проезжей частью дороги с учетом прокладки инженерных коммуникаций, распределения давления от подвижной нагрузки и предохранения конструкции от промерзания.

Максимальный продольный уклон в автодорожных тоннелях не должен превышать 400/00, а минимальный быть не менее 40/00. Ограничение величины уклонов вызвано условиями вентиляции- и водоотвода в тоннеле. В транспортных тоннелях на общегородских магистралях допускается продольный уклон до 50 0/00, а на районных магистралях - до 60 0/00. При сопряжении участков тоннеля с различными уклонами устраивают вертикальные кривые, радиусы которых принимают в соответствии с требованиями для открытых участков трассы.

Горные автодорожные тоннели проектируют, как правило, на две полосы движения. Для пропуска четырехполосного движения устраивают два отдельно расположенных тоннеля для каждого направления. Совмещение в одном тоннеле четырехполосного движения допускается в весьма сложных топографических условиях при специальном обосновании.

Городские и подводные транспортные тоннели проектируют для пропуска двух-, трех-, четырех- и шестиполосного движения.

Поперечное сечение автодорожных тоннелей назначают с учетом действующих габаритов приближения конструкций, которые устанавливают в зависимости от места расположения тоннеля, категории дороги, вида транспортных средств и интенсивности движения.

Для двухполосных автодорожных тоннелей предусмотрены габариты приближения конструкций Г-7 и Г-8, с шириной проезжей части соответственно 7,0 и 8,0 м (рис. 2.23). В соответствии с этими габаритами проезжая часть должна иметь поперечные уклоны в сторону от оси проезда не менее 2% для стока воды. Расположенный сбоку от проезжей части тротуар рассчитан на пропуск до 1000 пешеходов в 1 ч. При большей интенсивности пешеходного движения устраивают два тротуара шириной по 1,0 м.

Городские транспортные тоннели для двухполосного движения должны иметь ширину проезжей части 8,0 м, а трехполосного - 12,0 м. В четырехполосных тоннелях устраивают две проезжие части шириной по 8,0 м каждая, с разделительной полосой не менее 1,2 м.

Рис. 2.23. Габарит приближения конструкций автодорожных  , тоннелей Г-7 (Г-8)

При расположении автодорожных тоннелей на кривых в плане участках трассы радиусом менее 700 м проезжую часть уширяют на 0,4-0,6 м в зависимости от радиуса кривой.

2.8.4. Горные тоннели

Горные тоннели сооружают при пересечении трассой дороги горных хребтов, склонов и возвышенностей. В зависимости от высоты пересечения тоннели подразделяют на вершинные и базисные (рис. 2.24).

Вершинные тоннели имеют меньшую длину, но требуют более протяженных подходов. Выбор высоты расположения горного тоннеля зависит от конкретных топографических, инженерно-геологических и климатических условий и производится в результате технико-экономического анализа с учетом интенсивности автодвижения. Вершинный тоннель, имеющий более низкую строительную стоимость, может оказаться более целесообразным, чем базисный при малой интенсивности движения. При значительной грузонапряженности дороги предпочтительнее сооружать базисный тоннель, требующий меньших транспортно-эксплуатационных расходов. При этом следует учитывать, что сооружение вершинных тоннелей сопряжено с необходимостью пересечения подходами крутых косогоров, оползневых зон, ущелий, что требует создания в ряде случаев защитных противообвальных галерей, высоких подпорных стен, виадуков, глубоких выемок.

Сооружение горных тоннелей начинают с устройства подходных выемок, конфигурация и размеры которых  зависят от рельефа местности и геологических условий (рис. 2.25, а). Наибольшая глубина подходной выемки обычно определяется из условия равенства стоимости 1 пог. м выемки и 1 пог. м тоннеля.

При этом в зависимости от геологических условий глубина выемки не должна превышать полуторной высоты тоннеля в слабых породах и трехкратной - в крепких породах. Крутизна откосов выемки определяется характеристиками породного массива и изменяется от 1 : 1,5 в несвязных грунтах до 1 : 0,2 в крепких скальных породах.

Рис. 2.24. Схема расположения базисного и вершинного тоннелей:

1 - базисный тоннель; 2 - вершинный тоннель; в - участки развития линии

В большинстве случаев места входа в тоннель должны быть закреплены во избежание возможных обвалов грунта. Только в крепких, монолитных и невыветривающихся породах допускается оставлять входные участки тоннеля незакрепленными. Обычно входы в тоннель устраивают в виде оголовков или порталов.

Оголовки, представляющие собой усиленное головное звено тоннельной обделки, сооружают в монолитных, крепких породах (рис. 2.25, б).

Рис. 2.25. Схемы устройства входов в тоннели:

1 -контур тоннеля- 2 - лобовой откос; 3 - боковые откосы; 4 - лобовая стена;

5 - защитная засыпка- 6 - водоотводный лоток- 7-парапет; 8 -усиленное звено обделки;

9 - водоотводная канава; 10 - уровень проезжей части

Порталы, помимо обеспечения устойчивости лобового и боковых откосов подходной выемки, предназначены также для отвода воды, стекающей с горных склонов, и для архитектурного оформления входов в тоннель (рис. 2.25, в).

Конструкция портала состоит из усиленного звена тоннельной обделки и подпорных стен, которые могут закреплять только лобовой откос или лобовой и боковые откосы предпортальной выемки. В зависимости от рельефа порталы могут располагаться симметрично и несимметрично относительно оси тоннеля, перпендикулярно или под углом к оси дороги.

Над лобовой стеной портала делают срезку на высоту 1,5 м и устраивают засыпку с уплотнением и прокладкой поперечного водоотводного лотка. Для предотвращения падения камней с лобового откоса на проезжую часть дороги устраивают парапет на 0,5 м выше верха лотка.

2.8.4.1. Обделки сводчатого очертания

Для защиты подземной выработки от внешних воздействий и восприятия давления горных пород возводится постоянная контурная крепь - тоннельная обделка. Только в крепких, невыветривающихся, монолитных и нетрещиноватых скальных породах, практически не оказывающих давления на крепь, тоннели могут быть оставлены без обделки. В крепких, но выветривающихся и слаботрещиноватых породах устраивают облицовки, выравнивающие и закрепляющие поверхность выработки. Во всех остальных случаях выработки закрепляют по контуру постоянной несущей обделкой.

Размеры поперечного сечения тоннеля определяются необходимостью удовлетворения габаритным требованиям с размещением за пределами габарита вентиляционных каналов и вспомогательных устройств освещения и водоснабжения тоннеля. Форму поперечного сечения тоннеля назначают с учетом инженерно-геологических условий и методов производства работ.

Обделки горных тоннелей, сооружаемых горным методом, имеют преимущественно сводчатое очертание. Это наиболее рациональная форма, обусловливающая лучшую статическую работу обделки на вертикальное горное давление.

При проходке горных тоннелей щитовым методом в условиях залегания-по трассе нарушенных пород применяют обделки кругового очертания.

При конструировании обделок сводчатой формы оси обделки стремятся придать рациональное очертание, близкое к кривой давления от действующих нагрузок. Однако получить безмоментную ось свода практически невозможно из-за податливости пят, а также в связи с усадкой бетона, температурными воздействиями и отклонениями расчетных нагрузок от действительных.

Тоннельные обделки должны быть возведены из материалов, обеспечивающих прочность, водонепроницаемость и долговечность конструкции. В ряде случаев материал тоннельной обделки должен обладать морозостойкостью, химический стойкостью и огнестойкостью.

Обделки горных тоннелей устраивают преимущественно из монолитного бетона или железобетона. Толщина обделки должна быть не менее 20 см.

При сооружении горных тоннелей в скальных трещиноватых породах наряду с обделками из обычного монолитного бетона применяют обделки из набрызг-бетона, наносимого на поверхность выработки слоем 5-20 см под давлением 4-4,5 атм. Применением этого типа бетона достигается снижение расхода цемента, повышение плотности, водонепроницаемости и значительно упрощается процесс бетонирования в связи с отсутствием опалубки.

Для повышения несущей способности такой обделки набрызг-бетон часто армируют стальными сетками.

Возведение обделок горных тоннелей из монолитного железобетона целесообразно преимущественно в сложных инженерно-геологических условиях при повышенных нагрузках на конструкцию и значительных притоках подземных вод, когда устройство массивных бетонных обделок становится экономически невыгодным. Однако процесс возведения обделок из монолитного железобетона сопряжен с трудностями установки арматуры, укладки и уплотнения бетонной смеси.

Рис. 2.26. Типы обделок автодорожных тоннелей

Существуют различные типы монолитных тоннельных обделок сводчатого очертания.

В крепких скальных породах, не оказывающих бокового давления на крепь, применяют обделку из обычного монолитного бетона или набрызг-бетона в виде свода постоянной или переменной жесткости, опирающегося на породу (рис. 2.26, а). Для большей устойчивости пят свода устраивают выступы породы - бермы - шириной 0,2-0,3 м. Стены выработки могут быть вертикальными или с незначительным уклоном и облицованы слоем торкрета толщиной до 5 см. Отношение пролета свода к его высоте не должно быть более четырех, так как пяты пологого свода могут получить горизонтальные смещения, что приведет к резкому увеличению изгибающих моментов в замковом сечении.

В менее крепких и трещиноватых породах необходимо устраивать обделку не только свода, но и стен тоннеля. При незначительном боковом давлении стены устраивают прямолинейными. Если раскрытие выработки производят по частям, то обделка состоит из свода, опирающегося на прямолинейные стены (рис. 2.26, б и 2.27, а). При проходке тоннеля на полный профиль обделка возводится в виде незамкнутой конструкции без обратного свода (рис. 2.26, в и 2.27, б). Проезжую часть в таких тоннелях укладывают непосредственно на породу или бетонную подготовку.

Рис. 2.27. Примеры обделок автодорожных тоннелей большого течения

В слабых породах, проявляющих значительное вертикальное, боковое давление и давление снизу, обделка должна иметь массивные стены криволинейного внутреннего очертания и обратный свод (рис. 2.26, г). Стены следует несколько заглублять в породу для лучшего восприятия бокового давления.

Для защиты тоннеля от проникания подземных вод устраивают гидроизоляцию обделки, а иногда - осушение окружающего горного массива. Помимо гидроизоляционного покрытия, для защиты тоннеля от воды применяют нагнетание за обделку цементного раствора, заполняющего все пустоты и трещины, являющиеся источниками течей.

Для осушения горного массива в ряде случаев применяют поверхностный водоотвод, штольневый, самотечный и шпуровой дренажи, а также цементационные завесы.

При раскрытии выработок в крепких скальных породах на полный профиль возможно применение сборных обделок из заранее изготовленных элементов: бетонных или железобетонных блоков сплошного или ребристого сечения. Сборную обделку можно устраивать в виде свода, опирающегося на породу или монолитные стены, а также незамкнутой сводчатой конструкции на всю высоту сечения тоннеля (рис. 2.26, д). Для опирания сборной обделки на породу должны быть предусмотрены специальные опорные блоки с уширенной пятой.

При использовании сборных обделок сводчатого очертания достигается высокое качество конструкции и снижается расход бетона, однако ухудшается водонепроницаемость обделки за счет наличия швов между блоками и требуется заполнение заобделочного пространства. Кроме того, при сооружении горных тоннелей, особенно в отдаленных и труднодоступных районах представляется сложным создание заводов железобетонных конструкций для изготовления сборных элементов обделки или доставка их на большие расстояния.

2.8.5. Подводные тоннели

При наличии на трассе автомагистралей крупных рек, морских проливов или заливов может возникнуть необходимость в сооружении подводных тоннелей, которые в ряде случаев имеют технико-экономические преимущества перед мостовыми переходами. Подводные тоннели не нарушают условий судоходства и бытового режима водной преграды. Низкие берега водотока, повышающие стоимость мостового перехода за счет необходимости обеспечения подмостовых габаритов, благоприятны для строительства подводного тоннеля. Кроме того, подводный тоннель значительно менее уязвим, чем мост, в оборонном отношении. Разводные мосты, хотя и имеют меньшую, строительную стоимость, чем мосты высокого уровня, однако при интенсивном судоходстве требуют значительных эксплуатационных затрат и не обеспечивают непрерывную транспортную связь между берегами.

Подходы к мостам, особенно в условиях городской застройки, нарушают архитектурный ансамбль и могут потребовать в отдельных случаях сноса здании и сооружений.

К недостаткам тоннельного варианта следует отнести необходимость устройства искусственной вентиляции, освещения и водоотвода в тоннеле.

Из сопоставления схем тоннельного и мостового переходов следует, что при большой высоте судоходного габарита и низких берегах водотока относительно уровня воды длина мостового перехода будет превышать длину тоннеля. При высоких же берегах и небольшой высоте подмостового габарита длина моста оказывается меньше, чем длина тоннеля.

Выбор между мостовым и тоннельным пересечением водной преграды производят на основе технико-экономического сопоставления вариантов с учетом как строительных, так и эксплуатационных затрат.

В некоторых случаях при пересечении крупных водных препятствий целесообразно сооружение комбинированных тоннельно-мостовых переходов, состоящих из моста низкого уровня и подводного, тоннеля на судоходном участке.

Обычно подводные тоннели сооружают под дном водотока, оставляя защитную грунтовую кровлю не менее 3-6 м (рис. 2.28, а).

Рис. 2.28. Схематический разрез по оси подводного тоннеля:

1 - подводный участок; 2 - рамповый участок; 3 - дамба;

4 - заводные секции; 5 –опоры

При сооружении подводных тоннелей в условиях значительной глубины воды (более 30 м) могут найти применение тоннели, располагаемые на искусственных дамбах, устраиваемых по дну водотока (водоема), тоннели-мосты и плавучие тоннели. Конструкция тоннеля на дамбах состоит из отдельных готовых элементов - тоннельных секций, которые опускают с поверхности воды или перемещают с берегов вдоль оси тоннеля по рельсам, уложенным по искусственным дамбам, а затем стыкуют между собой              (рис. 2.28, б). Устройством таких тоннелей значительно сокращается длина подводного перехода, однако при этом требуется значительный объем земляных работ по возведению дамб.

Подводный тоннель-мост представляет собой комбинированное сооружение в виде тоннеля из отдельных секций, опирающегося на опоры по типу мостовых (рис. 2.28, в). Такие сооружения могут быть устроены при пересечении весьма глубоких водотоков, причем глубина заложения тоннеля определяется условиями' судоходства.

В отличие от тоннелей-мостов плавучие тоннели удерживают на требуемой глубине от поверхности воды заанкеренными в дно тросовыми оттяжками.

Подводные тоннели состоят из нескольких различных участков, сооружаемых разными методами. В подрусловой части тоннели сооружают преимущественно щитовым методом со сборной обделкой кругового поперечного сечения. Береговые участки сооружают щитовым, горным или открытым способом с круговой, подковообразной или прямоугольной обделкой.

Подходы к тоннелю - рамповые участки - сооружают в открытой выемке с обделкой в виде незамкнутой конструкции из монолитного или сборного железобетона, состоящей из лотка и боковых стен переменной высоты, укрепляющих откосы выемки. Длина рампы зависит от топографических, инженерно-геологических условий и экономических факторов. В некоторых случаях устраивают рампы закрытого типа цельнозамкнутой конструкции.

2.8.5.1. Обделки кругового очертания

При сооружении тоннелей щитовым методом применяют преимущественно обделки кругового очертания. Такое очертание способствует лучшей статической работе конструкции на всестороннее давление и позволяет применить эффективную схему искусственной вентиляции.

Выбор конструкции и материала обделки осуществляется в зависимости от геологических и гидрогеологических условий и глубины заложения тоннеля.

Наибольшее распространение при щитовой проходке получили сборные обделки из отдельных элементов - стальных, бетонных и железобетонных блоков и тюбингов. Применением сборных обделок достигается высокое качество, прочность, водонепроницаемость и долговечность конструкции, осуществляется комплексная механизация работ по возведению обделки и повышаются скорости проходки.

Сборные обделки по длине тоннеля собирают в виде отдельных колец шириной от 0,5 м в слабых породах до 1,0-1,2 м в устойчивых породах.

Каждое кольцо состоит из отдельных элементов - блоков или тюбингов, размеры которых и количество в кольце назначают с учетом условий изготовления, транспортирования и монтажа в подземных условиях. При проходке тоннелей в тяжелых гидрогеологических условиях - неустойчивых водоносных грунтах при гидростатическом давлении более 2 атм - возникает необходимость в применении сборной обделки из чугунных или стальных тюбингов, которые характеризуются высокой несущей способностью и полной водонепроницаемостью.

По конструкции стальные тюбинги не отличаются от чугунных, но лучше работают на растяжение и позволяют снизить вес обделки по сравнению с чугунной в 2-2,5 раза. Однако такие обделки подвержены коррозии и требуют гидроизоляционного покрытия.

Применение дорогостоящих обделок из стали является вынужденной мерой в особо сложных гидрогеологических  условиях. В настоящее время при щитовой проходке в подавляющем большинстве   случаев   успешно применяют сборные обделки из железобетонных элементов.

Рис. 2.29. Элементы сборных железобетонных обделок

Конструкции сборных железобетонных обделок весьма разнообразны и отличаются размерами и весом элементов и связями в стыках. Временные и постоянные связи растяжения в стыках между элементами обделки способствуют созданию конструкции значительной несущей способности, жесткости и обеспечивают геометрическую неизменяемость колец обделки. Такие обделки применяют в малоустойчивых породах при гидростатическом напоре до 2 атм.

Примером обделки с временными связями растяжения является обделка из железобетонных тюбингов. Временные связи в кольцевых бортах выполняют на болтах, которые снимают после монтажа обделки и заменяют шпильками, так как передача растягивающих усилий на борт железобетонного тюбинга недопустима. Обделки с постоянными связями растяжения выполняют из сплошных блоков прямоугольного поперечного сечения, стыки между которыми омоноличивают после монтажа путем сварки выпусков арматуры и обетонирования зазора.

В устойчивых неводоносных породах целесообразно применение шарнирно-изменяемых обделок без связей растяжения (рис. 2.30, а). В таких обделках происходит центрированная передача усилий в стыке, снижаются величины изгибающих моментов и повышается трещиностойкость. Создание шарнирного соединения возможно путем местного сужения торцовых частей блоков, постановкой цилиндрических вкладышей и упругих прокладок, а также приданием стыкам цилиндрической формы.

Обделки из железобетонных блоков или тюбингов с цилиндрическими стыками широко применяются при строительстве тоннелей метрополитенов и могут быть использованы при сооружении автодорожных тоннелей. Фиксация блоков в продольных стыках обеспечивается постановкой штырей.

При щитовой проходке в устойчивых породах, наряду со сборными, применяется монолитно-прессованная обделка. Подаваемая за опалубку бетонная смесь уплотняется щитовыми домкратами и создает бесшовную монолитную обделку, обладающую высокой несущей способностью и водонепроницаемостью.

Для лучшей реализации прочностных свойств бетона и создания экономичных, трещиностойких тоннельных конструкций применяют обделки из бетонных и слабоармированных железобетонных блоков с предварительным их обжатием. При этом достигается уплотнение стыков между блоками, повышается трещиностойкость и. несущая способность обделки, а также ее водонепроницаемость. Обжатие может производиться нагнетанием в кольцевой зазор за обделкой цементного раствора, применением стяжных обручей и распором в породу.

При проходке механизированными щитами в устойчивых грунтах, обладающих упругими свойствами, эффективным является применение обделки, обжатой в породу (рис. 2.30, б). При этом в работу вовлекается окружающий грунтовый массив и снижаются нагрузки, действующие на тоннельную обделку. Это позволяет значительно уменьшить толщину обделки и исключить нагнетание цементного раствора.

Рис. 2.30. Схемы шарнирно-изменяемой и обжатой в породу обделок:

1 - нормальный блок; 2 - вкладыш;   3 - лотковый блок;

4 - отверстия для нагнетания;   5 - фиксаторы;  6 - клиновый блок

Распор в породу обделки, блоки которой имеют цилиндрические стыки, достигается домкратами или клиновыми блоками. В первом случае в нишах на уровне горизонтального диаметра устанавливают домкраты, при помощи которых кольцо обделки распирается в породу. Затем домкраты заменяют вкладышами и омоноличивают зазор. Возможно обжатие обделки клиновым замковым блоком, залавливаемым щитовым домкратом в кольцо обделки с торца. При этом наружная поверхность обделки должна быть покрыта вязким составом, чтобы исключить силы трения, препятствующие равномерному обжатию.

Для улучшения статической работы тоннельной обделки, уменьшения ее деформаций, предотвращения осадок земляной поверхности над тоннелем, а также для повышения водонепроницаемости обделки применяют заполнение заобделочного пространства цементно-песчаным раствором. Нагнетание за сборную обделку производят во всех случаях, за исключением плывунных и водонасыщенных грунтов. Первичное нагнетание выполняют цементно-песчаным раствором состава 1 : 3, 1 : 2, а контрольное - цементным молоком.

Гидроизоляция сборных обделок достигается герметизацией швов между блоками, а также болтовых отверстий и отверстий для нагнетания. Швы между блоками изолируют чеканкой канавок водонепроницаемым расширяющимся цементом (ВРЦ) или ВРЦ с различными добавками. Болтовые отверстия изолируют путем установки под головку болта и гайки асбобитумных шайб. При затяжке болта битум выдавливается, заполняя зазор между болтом и стенками болтового отверстия. Отверстия для нагнетания изолируют чеканкой ВРЦ или постановкой асбобитумных шайб.

В некоторых случаях по внутренней поверхности сборной обделки устраивают сплошную изоляцию. При устройстве оклеенной изоляции для ее удержания должна быть возведена внутренняя железобетонная обойма, рассчитанная на восприятие гидростатического давления.

2.8.5.2. Щитовой метод сооружения тоннелей

При сооружении тоннелей щитовым методом разработку породы и возведение обделки производят на небольшом участке в призабойной зоне. При этом осуществляется комплексная механизация всех трудоемких процессов и достигаются высокие темпы проходки.

Наибольшее применение метод щитовой проходки находит при строительстве горных, подводных и городских тоннелей в мягких глинистых и неустойчивых песчаных грунтах, оказывающих значительное давление на крепь выработки.

В тоннелестроении преимущественное распространение получили проходческие щиты кругового поперечного сечения диаметром от 2 до 10 м и более. Различают обычные и механизированные щиты, в которых разработку породы в забое осуществляют специальным рабочим органом.

Конструкция проходческого щита состоит из ножевого кольца, подрезающего грунт по контуру выработки и предохраняющего работающих в забое, опорного кольца, воспринимающего внешние нагрузки и несущего щитовые домкраты, и хвостовой оболочки, под 1рикрытием которой производят монтаж обделки (рис. 2.31).

Ножевое кольцо шириной 1,0-1,5 м и опорное кольцо шириной 2 b (где b - ширина кольца обделки) состоят из отельных стальных элементов, соединяемых на болтах или при полощи сварки. Хвостовая оболочка имеет ширину, обеспечивающую сборку одного или двух колец тоннельной обделки, и состоит из стальных листов толщиной 20-40 мм.

В поперечном сечении щит разделен на рабочие ячейки системой вертикальных и горизонтальных перегородок, придающих конструкции щита пространственную жесткость. На горизонтальных перегородках смонтированы выдвижные рабочие платформы, с которых ведут разработку породы в забое. Щит оборудован также забойными домкратами, служащими для крепления лба забоя.

Гидравлические домкраты, при помощи которых перемещается щит, в количестве 16-30 шт. размещаются по периметру опорного кольца и развивают усилие от 50 до 200 т и более каждый при ходе поршня 1,0-1,2 м. Необходимые усилия щитовых домкратов определяют, из условия преодоления всех сопротивлений, возникающих при передвижении щита. Прочность конструкции щита проверяют также статическим расчетом.

Рис. 2.31. Схема проходческого щита:

1 - ножевое кольцо; 2 - опорное кольцо; 3 - хвостовая  оболочка;   4 - щитовые  домкраты; 5 - горизонтальные перегородки; 6 - выдвижные платформы;

7 - вертикальные перегородки; 8 - забойные домкраты; 9 - платформенные домкраты

При проходке в некрепких скальных породах (f<4) и плотных, устойчивых глинистых породах (f=1-2) применяют механизированные щиты планетарного действия, рабочий орган которых состоит из дисковых фрез, помещенных на лучах водила и снабженных стержневыми резцами. При вращении водила в плоскости забоя и одновременном вращении фрез вокруг собственной оси резцы описывают сложную траекторию, перерезая породу в забое на отдельные борозды и частично складывая ее. Разрушенная порода попадает во вращающиеся по периметру щита ковшовые устройства и перегружается на транспортеры, по которым (Выдается за пределы щита (рис. 2.32).

Рис. 2.32. Схема рабочего органа механизированного щита планетарного действия:

1 - диски с резцами: 2 - ковши; 3 - ковшевое кольцо

Рис. 2.33. Схема проходки щитом в несвязных грунтах:

1 - выдвижной козырек;  2 - шандорная крепь;  3 - забойные   домкраты;

4 – рассекающие площадки; 5 - эпюра гидростатического давления; 6 - шлюзовая перегородка;   7 – людской шлюз; 8 - материальный шлюз; 9 - аварийный помост

Рабочий орган механизированных щитов размещают на подвижной станине, которая перемещается при помощи домкратов по неподвижной станине, закрепленной на щите.

При проходке в устойчивых скальных породах, не требующих временного крепления выработки, применяют тоннельные машины без защитных оболочек, перемещающиеся, отталкиваясь от поверхности выработки, и разрушающие породу в забое ударными или буровыми инструментами.

При проходке тоннелей со стороны порталов щит собирают и демонтируют на поверхности, в открытом котловане, а при раскрытии забоев из шахт - в специальных щитовых камерах, куда через шахтный ствол подают элементы конструкции щита. Возможно опускание щита целиком в ствол шахты или внутри отдельной опускной секции тоннеля-кессона.

В зависимости от конкретных инженерно-геологических и гидрогеологических условий проходка немеханизированными щитами требует различных приемов ведения работ. При встрече щитом ограниченных участков скальных пород разработку забоя ведут буровзрывным способом. Породу разрабатывают отдельными уступами на глубину, не превышающую ширины кольца обделки.

Щитовую проходку в мягких породах производят методом вдавливания с разработкой породы ручными механизированными инструментами.

В несвязных грунтах естественной влажности или осушенных водопонижением проходку щитом ведут с креплением лба забоя деревянными щитами - шандорами, поддерживаемыми забойными домкратами (рис. 2.33, а). При этом разработка породы чередуется с установкой обделки. В настоящее время для проходки в таких условиях нашли применение щиты с рассекающими горизонтальными площадками, на которых грунт располагается под углом естественного откоса (рис. 2.33, б). При этом обеспечивается устойчивость забоя без применения трудоемкого деревянного крепления. Грунт с рассекающих перегородок ссылается в нижнюю часть щита и грузится породопогрузочной машиной на транспортные средства.

Для уменьшения сопротивления передвижению щита целесообразно создание автономных рассекающих площадок, вдавливание которых в грунт происходит независимо от перемещения щита.

В слабых, неустойчивых водонасыщенных породах при гидростатическом давлении до 3,5 атм щитовая проходка осуществляется с применением сжатого воздуха, который отжимает из забоя воду и предотвращает затопление тоннеля.

Монтаж тоннельной обделки, элементы которой подают в забой специальными блоко- и тюбинговозками, ведут под защитой хвостовой оболочки щита тюбинго- и блокоукладчиками. В зависимости от типа обделки существуют различные укладчики, отличающиеся по конструкции подъемно-транспортного механизма и энергии привода.

После монтажа обделки в заобделочное пространство производят нагнетание цементно-песчаного раствора пневморастворонагне-тателями или насосами механического действия под давлением 3- 5 атм.

2.8.5.3. Специальные методы сооружения тоннелей

При сооружении подводных тоннелей в ряде случаев применяют метод готовых (заводных) секций, опускных тоннелей-кессонов и открытый метод работ.

Метод готовых секций заключается в том, что отдельные пространственные элементы тоннеля длиной до 140 м, шириной до 50 м и весом до 50 000 т изготовляют в стороне от места строительства, доставляют по воде в створ тоннеля, где погружают на основание траншеи. После стыкования секций конструкция образует готовый тоннель (рис. 2.28), который засыпают грунтом.

Основные преимущества этого метода по сравнению со щитовой проходкой заключаются в сокращении длины тоннеля за счет незначительного заглубления секций, исключении применения тяжелого труда в подземных условиях, снижении сроков и стоимости строительства. Указанный метод применяют в различных условиях при ширине, водной преграды от 100 м до нескольких километров и глубине воды от 6-10 до 30-40 м при наличии в основании как слабых неустойчивых, так и крепких скальных пород.

Конструкции тоннельных секций устраивают кругового поперечного сечения из стальной оболочки с внутренней железобетонной обделкой и наружной бетонной обоймой (рис. 2.34, а), прямоугольного поперечного сечения из обычного или предварительно напряженного железобетона с наружной гидроизоляцией (рис. 2.34, в) или бинокулярного сечения из спаренных круговых обделок, объединенных в единой бетонной обойме     (рис. 2.34, б).

Для автодорожных тоннелей предпочтительнее прямоугольные секции, позволяющие пропустить шесть и более полос движения в одном уровне при минимальной высоте конструкции.

Отдельные секции изготовляют в сухих доках, на стапелях или в специальных котлованах. Закрытые на торцах водонепроницаемыми перегородками секции на плаву транспортируют к месту опускания. Одновременно землечерпанием, средствами гидромеханизации или буро-взрывным способом устраивают подводную траншею, по дну которой делают подготовку из песка, гравия или щебня толщиной 0,5-0,6 м. Секции опускают в проектное положение загружением водяным или песчаным балластом, удерживая их кранами или лебедками, установленными на плавучих средствах. Смежные секции стыкуют домкратными устройствами, стягивающими их усилием 150-300 т с последующим обжатием многослойных упругих прокладок гидростатическим давлением на свободный торец секции. Для равномерной передачи нагрузки на основание траншеи от секций под их днище нагнетают песчаную смесь. Засыпку тоннеля производят слоем грунта или камня толщиной не менее 1,5 м.

Рис. 2.34. Поперечные сечения тоннельных секций:

1 - железобетонная обделка г -стальной лист 6=10 мм; 3 - бетонная обойма;

4 - стальной лист 6=5-6 мм; 5 - вентиляционный канал; 6 - оклеечная гидроизоляция

Тоннельные секции устанавливают на естественное основание или искусственное свайное основание, на опоры  (тоннель-мост), дамбы или закрепляют под водой на тросах (плавучий тоннель).

Метод опускных тоннелей-кессонов также основан на применении готовых секций тоннеля, которые опускают с поверхности воды или земли. Секции имеют в нижней части ножевую кессонную камеру, куда подают сжатый воздух и где ведется разработка грунта. После.опускания секции кессона-тоннеля на проектную отметку ножевую камеру заполняют бетоном и смежные секции соединяют между собой. Указанный метод может быть применен при гидростатическом давлении не более 3-3,5 атм.

Сооружение подводных тоннелей открытым методом ведут последовательно на отдельных участках, ограждаемых шпунтами или дамбами. После осушения огражденного участка вскрывают до проектной отметки котлован, в котором возводят конструкцию тоннеля. Вслед за обратной засыпкой конструкции ограждение разбирают и работы переносят на следующий участок. Длина каждого участка определяется требованиями минимального стеснения русла реки и условиями судоходства.

При строительстве подводных, горных и городских тоннелей в сложных гидрогеологических условиях применяют особые приемы закрепления и осушения пересекаемого грунтового массива.

Наиболее эффективным методом закрепления водоносных неустойчивых грунтов является искусственное замораживание, заключающееся в том, что вокруг выработки создается прочный льдогрунтовый массив, предохраняющий тоннель от прорыва грунта и воды в процессе проходки. При проходке в среде водоносных песчаных и лёссовидных грунтов находят применение методы химического закрепления пород: силикатизация, смолизация и др.

Силикатизация заключается в нагнетании через погруженные в грунт инъекторы длиной до 5 м растворов хлористого кальция и жидкого стекла. При взаимодействии этих растворов образуется гель кремниевой кислоты, связывающая частицы грунта и улучшающая его физико-механические свойства. Закрепленный грунт обладает достаточной прочностью и позволяет вести проходку, не опасаясь проникновения воды в тоннельную выработку.

Для укрепления песчаных грунтов при проходке тоннелей весьма эффективным средством является смолизация путем инъектирования в грунт растворов на основе мочевино-формальдегидной смолы. Обладающая малой вязкостью смола проникает в грунт, и затвердевая, придает ему прочность и водонепроницаемость. Через 14 суток прочность образцов укрепленного таким путем песка достигает 50-60 кг/см2.

Для закрепления и повышения водонепроницаемости крупнозернистых и гравелистых грунтов, а также трещиноватых водоносных скальных пород применяют цементацию, заключающуюся в нагнетании в грунт цементного раствора под давлением 8-10 атм. После затвердевания раствора приток воды в выработку практически прекращается.

Водонепроницаемость трещиноватых скальных пород достигается также заполнением трещин глинистым раствором (глинизация) холодным или расплавленным битумом (битумизация).

При сооружении тоннелей щитовым и открытым методами в песчаных отложениях с коэффициентами фильтрации 0,1 - 100 м/сутки применяют искусственное понижение уровня грунтовых вод. По контуру сооружения закладывают водопонижающие скважины, из которых ведется непрерывная откачка воды. При этом уровень грунтовых вод снижается, а грунт уплотняется и осушается. В зависимости от требуемой глубины водопонижения и свойств грунтов применяют легкие иглофильтровые установки, эжекторные и вакуумэрлифтные иглофильтры. Иглофильтры представляют собой колонны труб диаметром 38- 42 мм и длиной 7-8 м, оснащенные в нижней части фильтровальным звеном. Поступающую в иглофильтр воду откачивают насосом, установленным на поверхности. При необходимости глубокого водопонижения при сооружении тоннелей в открытых котлованах иглофильтры могут быть установлены в несколько ярусов.

2.8.6. Городские транспортные и пешеходные тоннели

Развитие крупных городов и непрерывный рост уличного движения требуют совершенствования городской транспортной системы. Движение огромного количества автомобилей по городу сопряжено с многочисленными остановками перед светофорами, заторами и отсутствием стоянок.

Для обеспечения рациональной организации движения и улучшения городских транспортных связей предусматривается сооружение транспортных пересечений в разных уровнях на наиболее загруженных направлениях и транспортных узлах, сооружение линий метрополитенов, подземных стоянок и гаражей.

В общем комплексе городских подземных сооружений важное место занимают транспортные и пешеходные тоннели мелкого заложения.

Транспортные тоннели устраивают под улицами и площадями в тесной увязке с существующей застройкой и с учетом особенностей уличного движения и расположения подземных коммуникаций. Создание транспортных пересечений повышает пропускную способность магистралей и скорости движения автомобилей.

Тоннели сооружают на прямых, Т-образных и У-образных пересечениях улиц и располагают как на прямых, так и на криволинейных участках трассы (рис. 2.35). При этом организацию движения автомобилей в районе тоннеля осуществляют по различным схемам.

Транспортные тоннели, сооружаемые на магистралях непрерывного движения и пересечения автомагистралей для развязки движения в разных уровнях, состоят из закрытой подземной части и открытых рамповых - участков. При этом подземные коммуникации, заложенные на незначительной глубине от поверхности, должны быть проложены по перекрытию тоннеля, отнесены в сторону или уложены ниже подошвы тоннеля.

Пешеходные тоннели устраивают при пересечении автомагистралей с интенсивным движением, у мест скопления людей (метро, стоянки автомобилей, стадионы, магазины). Они должны обеспечивать безопасность и удобства пешеходного и автомобильного движения три минимальных затратах времени пешеходами на преодоление перехода. Длина пешеходных тоннелей колеблется от 10-15 до 200 м и более.

Планировочные решения подземных переходов зависят от местных топографических и градостроительных условий и отличаются расположением в плане и количеством входов и выходов. В плане пешеходные тоннели могут располагаться в виде взаимно пересекающихся и разветвляющихся коридоров, сочетания криволинейных и прямолинейных участков. Возможно устройство пешеходных тоннелей на прямых, Т-образных, V-образных и У-образных перекрестках (рис. 2.36).

Рис. 2.35. Схемы расположения в плане транспортных тоннелей:

1 -тоннель; 2 - рампа; 3-направление движения автомобилей; 4 -городская застройка

Рис. 2.36. Схемы расположения в плане пешеходных тоннелей

При глубине заложения пешеходного тоннеля менее 5 м устраивают лестничные входы и выходы, а при большей глубине обязательно устройство эскалаторов. Возможно оборудование сходов в тоннель лифтовыми подъемниками и движущимися тротуарами - траволаторами, которые могут располагаться на уклоне до 15°. На некоторых пешеходных тоннелях устраивают комбинированные сходы в виде лестниц для спуска и эскалаторов для подъема пешеходов, а также пандусы для пешеходов с колясками и велосипедами.

Входы и выходы могут быть расположены непосредственно на тротуарах, в первых этажах зданий или устроены совмещенными с входами и выходами метрополитена.

Для защиты от атмосферных осадков в некоторых случаях возводят навесы и павильоны.

Размеры поперечного сечения пешеходных тоннелей и лестничных сходов назначают в зависимости от. интенсивности пешеходного движения. При этом ширина тоннеля в свету должна быть не менее 3 м, а высота - не менее 2,3 м; ширина лестничного схода должна быть более 2 м.

2.8.6.1. Конструкции тоннелей прямоугольного очертания

Обделки транспортных и пешеходных тоннелей мелкого заложения имеют, как правило, прямоугольное поперечное сечение в виде незамкнутой конструкции на рамповых участках и замкнутой - на закрытых участках. Прямоугольная форма поперечного сечения в наибольшей степени соответствует габариту приближения конструкций, обеспечивает минимальную высоту и длину тоннеля.

Рис. 2.37. Конструкция транспортного тоннеля:

1 - стеновой блок; 2 - фундаментный блок;   3 - лотковый   блок;   4 - подколенник;

5 - колонна; 6 - ригель; 7 - плита   перекрытия;   8 - монолитная   вставка;

9 - проезжая   часть; 10 - гидроизоляция и защитная стяжка; 11 - монолитная обвязка

Несколько худшие условия статической работы прямоугольных конструкций, по сравнению с круговыми и криволинейными, в условиях мелкого заложения при небольших внешних нагрузках не имеют существенного значения.

Конструкции рамповых участков состоят из подпорных стен и лотка и возводятся из монолитного или сборного железобетона. В последнем случае конструкцию по длине рампы образуют из отдельных стеновых блоков различной высоты, заделанных в фундаментные блоки (рис. 2.37, а). Если уровень грунтовых вод располагается ниже подошвы рампы, вместо лотковых блоков можно устраивать распорки балочной конструкции. В верхней части стеновых блоков устраивают обвязку из монолитного железобетона, которая служит для установки парапета. На парапете монтируют опоры для освещения и подвески контактной сети троллейбуса.

Конструкцию закрытой части тоннеля выполняют в виде одно-пролетной или двухпролетной рамы из монолитного или сборного железобетона, или комбинированной сборно-монолитной конструкции.

Конструкции двухполосных тоннелей представляют собой одно-пролетную раму, состоящую из лотка, стен и перекрытия. При опирании тоннеля на плотные грунты, когда горизонт грунтовых вод залегает ниже подошвы тоннеля, лоток и стены могут быть выполнены из монолитного бетона, а перекрытия из сборных железобетонных элементов сплошного или ребристого поперечного сечения.

Обделки четырех- и шестиполосных тоннелей выполняют двухпролетной конструкции из монолитного или сборного железобетона. Конструкции целиком из монолитного железобетона обладают большой жесткостью, но трудоемки в изготовлении. Применяют также обделку в виде незамкнутой сверху конструкции из монолитного железобетона с перекрытием из одной двухпролетной или двух однопролетных сборных железобетонных плит. Сплошная средняя стенка может быть заменена системой из колонн и прогонов.

В настоящее время конструкции транспортных тоннелей для четырех- и шестиполосного движения, как правило, выполняют полностью из сборного железобетона двухпролетной рамной конструкции. При этом имеются типовые конструкции обделок транспортных тоннелей, отдельные элементы которых не отличаются между собой по наружным размерам и форме. Применение таких конструкций в различных инженерно-геологических условиях обеспечивается только соответствующим армированием элементов.

2.8.6.2. Методы сооружения городских тоннелей

Транспортные и пешеходные тоннели мелкого заложения сооружают обычно в условиях застроенной городской территории при интенсивном уличном движении. При строительстве этих тоннелей необходимо обеспечить сохранность зданий и сооружений по трассе тоннеля и непрерывный пропуск транспортных средств по магистралям, в месте переселения которых сооружается тоннель. Городские тоннели мелкого заложения сооружают преимущественно открытым методом с вскрытием поверхности. При этом работы ведут последовательно на отдельных участках, длину которых назначают из условия минимального стеснения уличного движения.

В некоторых случаях на наиболее грузонапряженных магистралях для пропуска транспортных средств через строящийся тоннель устраивают временные мосты.

В зависимости от характера городской застройки, инженерно-геологических условий и конструкций тоннеля применяют следующие разновидности открытого метода: котлованный, траншейный и щитовой. .

Котлованный метод предусматривает вскрытие котлована с последующим возведением в нем конструкции тоннеля и обратной засыпкой. До вскрытия котлована подземные коммуникации, залегающие по трассе тоннеля (газопровод, водопровод, канализация, кабели и т. п.), должны быть переложены или подвешены на временных мостах.

В устойчивых грунтах естественной влажности, когда условия городской застройки позволяют создать широкий котлован, его устраивают без крепления стен с естественными откосами.

При невозможности устройства котлована с откосами конструкцию тоннеля возводят в котловане с вертикальными стенами, ограждаемыми свайным или шпунтовым креплением. Сваи из двутавровых балок I 40-60 забивают за проектным контуром котлована с шагом 0,8-1,5 м на глубину 3-5 м ниже подошвы тоннеля. По мере разработки грунта за сваи заводят доски толщиной 50- 70 мм, образуя сплошное крепление стен. При глубине котлована более 3,0-4,0 м по сваям устанавливают продольные пояса из швеллерных или двутавровых балок и поперечные распорки - расстрелы составного профиля или из стальных труб 0 20-40 см с шагом 3-6 м. Количество ярусов, поясов и расстрелов определяют расчетом.

Сваи рассчитывают на действие горизонтальной активной нагрузки и пассивный отпор грунта.

Шпунтовое ограждение стен котлована применяют в водоносных грунтах с низкой степенью водоотдачи, когда искусственное водопо-нижение неэффективно. В некоторых случаях возможно устройство котлована в верхней части с откосами, а внизу - со свайным или шпунтовым креплением стен.

Наличие многоярусного крепления котлованов из поясов и расстрелов затрудняет механизацию работ по возведению конструкции, что снижает темпы строительства. Перспективным следует считать использование для крепления свай или шпунта анкерных оттяжек, которые устанавливают в наклонные скважины, забуренные за пределами плоскости обрушения. Анкеры в виде стальных стержней, закрепленные в скважинах цементным раствором, способны нести нагрузку до 30 т каждый. При невозможности устройства свайного или шпунтового крепления в водонасыщенных грунтах стены котлована могут быть закреплены искусственным замораживанием.

Работы при котлованном методе сооружения тоннеля ведут последовательно на участке длиной 180-200 м. В первую очередь вдоль бровок будущего котлована разрабатывают контрольную траншею шириной 0,5 и глубиной до 1,0 м для уточнения расположения подземных коммуникаций. Находящиеся в земле кабели и трубопроводы вскрывают и защищают от возможных повреждений предохранительными коробами.

Если по трассе тоннеля предусмотрено понижение уровня грунтовых вод, то за пределами контура котлована в грунт погружают иглофильтры, монтируют коллекторные трубопроводы, устанавливают насосное и силовое оборудование.

Сваи или шпунт забивают в плотные грунты паровоздушными или дизель-молотами с копра, установленного на экскаваторе. В рыхлых песчаных грунтах применяют вибропогружение свай или шпунта.

В зависимости от глубины котлована и категории грунта его разрабатывают сразу на полную глубину или в несколько ярусов экскаватором, оборудованным прямой или обратной лопатой, грейфером или драглайном и грузят на автомобили-самосвалы. Часть грунта вывозят в отвал, а часть используют для обратной засыпки конструкции. Дно котлована разравнивают бульдозером и зачищают до проектной отметки. По выровненному основанию укладывают бетонную подготовку толщиной 10-12 см. Бетон подают кранами в контейнерах, разравнивают и уплотняют поверхностными вибраторами. Поверхность бетона выравнивают цементной стяжкой толщиной 2-3 см, по которой наклеивают гидроизоляцию. Изоляцию защищают цементной стяжкой толщиной 2-3 см. Применяют также термопластичную изоляцию, которую наносят механизированным способом, а также безмастичную изоляцию.

Конструкции тоннеля из монолитного бетона и железобетона бетонируют в деревянной или металлической инвентарной опалубке. Бетон подают в контейнерах или укладывают за опалубку бетононасосами или пневмобетоноукладчиками.

Монтаж сборных обделок ведут колесными или гусеничными кранами, установленными на поверхности, непосредственно в котловане или на перекрытии готовой части тоннеля. Элементы обделки доставляют панелевозами или трейлерами и устанавливают в проектное положение непосредственно «с колес». При строительстве достаточно протяженных транспортных тоннелей (L>300 м) и ширине котлована более 20-30 м для монтажа конструкций эффективно применение козловых или портальных кранов грузоподъемностью 10-20 т и пролетом 30-40 м, перемещающихся по рельсам, уложенным на бровках котлована или на бермах его откосов.

Монтаж сборных обделок ведут снизу вверх: вначале устанавливают лотковые и фундаментные блоки, затем колонны, прогоны и стеновые блоки и в последнюю очередь - плиты перекрытия. Стеновые блоки временно закрепляют к лотковым трубчатыми стяжками; колонны фиксируют инвентарными сборно-разборными кондукторами. После монтажа обделки и обетонирования швов между стеновыми, фундаментными и лотковыми блоками выполняют гидроизоляцию стен и перекрытия тоннеля. Для защиты гидроизоляции по стенам устраивают защитное покрытие из кирпича, железобетонных плит или асбоцементных листов,  а   по перекрытию - цементную или бетонную стяжку, армированную стальными сетками.

Готовую конструкцию тоннеля засыпают грунтом. Обратную засыпку за стены тоннеля выполняют из песчаного грунта одновременно с двух сторон слоями 0,2-0,3 м с поливкой водой и уплотнением пневматическими трамбовками, а по перекрытию - слоями 0,5-0,6 м с послойным уплотнением катками. В последнюю очередь сваи извлекают специальной копровой установкой, смонтированной на гусеничном экскаваторе и оснащенной мощными лебедками с полиспастами.

В сильно стесненных условиях густозастроенной городской территории, когда трасса тоннеля проходит вблизи зданий, применяют траншейный метод работ. При этом стены тоннеля бетонируют в узких и глубоких траншеях. Глубина траншей достигает 14-15 м, а ширина в верхней части - 0,5-1,0 м. Стены тоннеля бетонируют отдельными участками длиной 1,2-1,8 м между расстрелами в деревянной опалубке, на которую опирается временная крепь траншеи. После набора бетоном требуемой прочности перекрепляют расстрелы с упором в бетон и бетонируют промежуточные участки. Связь между соседними участками осуществляют устройством по торцам щтраб. Гидроизоляцию стен тоннеля выполняют по наружной поверхности. Работы по возведению стен и гидроизоляции происходят в весьма стесненных условиях. После устройства стен разрабатывают неглубокий котлован и бетонируют перекрытие тоннеля, под защитой которого закрытым методом разрабатывают грунтовое ядро (рис. 2.38).

Рис. 2.38.   Последовательность   работ   при траншейном методе:

1 - разработка и крепление траншей; // - бетонирование стен;  /// - вскрытие котлована   и бетонирование   перекрытия;   IV - разработка ядра и бетонирование лотка

Основным достоинством траншейного метода является возможность быстрого пропуска над сооружаемым тоннелем автомобилей, что очень важно при строительстве транспортных и пешеходных тоннелей на узких и грузо-напряженных магистралях. Этот метод целесообразно применять при заложении тоннелей вблизи зданий, а также при устройстве широких котлованов без металлического крепления.

Траншеи разрабатывают грейферными или многочерпаковыми роторными установками участками по 5-6 м, между которыми оставляют грунтовые целики. По мере разработки траншеи в нее подают бентонитовую суспензию. Стены бетонируют после установки арматурных каркасов, причем бентонитовая суспензия вытесняется бетоном и переливается на соседние,участки траншеи. Возможно опускать в заполненные бентонитовой суспензией траншеи сборные элементы стен.

В целях максимальной механизации работ по разработке и погрузке породы, а также монтажу обделки применяют щитовой метод сооружения тоннелей мелкого заложения в сочетании с цельносекционной обделкой.

Щит открытого метода работ представляет собой металлоконструкцию прямоугольного поперечного сечения, состоящую из ножевой части со скошенной передней кромкой, опорной части с гидравлическими домкратами и хвостовой оболочки, под прикрытием которой монтируют секции обделки. Ножевая часть, разделенная на отдельные рабочие ячейки системой горизонтальных и вертикальных перегородок, отделена от остальной части щита металлической диафрагмой. Грунт в ножевой части разрабатывают ковшовым стругом, расположенным непосредственно на щите, или экскаватором (драглайн или обратная лопата), установленным на платформе перед щитом, которая перемещается тягачом или бульдозером. По мере разработки грунта в забое щит. перемещается вперед заходками по 0,5 м, отталкиваясь от готовой обделки щитовыми домкратами, развивающими общее усилие до 1000 т.

Монтаж обделки тоннеля из отдельных секций ведут башенным или двухконсольным козловым краном параллельно с разработкой грунта. Стены и лоток каждой секции имеют заводскую изоляцию, а перекрытия и швы между соседними секциями изолируют на месте работ. Зазор между обделкой и породой заполняют песком, подаваемым из бункеров, установленных на тележке над хвостовой оболочкой щита.

Строительство пешеходных тоннелей возможно также без нарушения земной поверхности методом продавливания. Этим методом сооружено несколько пешеходных тоннелей кругового поперечного сечения диаметром от 2 до 4 м и длиной до 300 м, а также прямоугольных тоннелей. Метод продавливания широко используют при строительстве коллекторных тоннелей.

Продавливание отдельных звеньев тоннельных обделок осуществляют специальной установкой, состоящей из домкратных устройств, ножевого кольца, опорного кольца, промежуточной опорной конструкции, опорной плиты, насосного и силового оборудования. Продавливание производят из котлована или шахты, размеры, которых позволяют разместить все необходимое оборудование.

Рис. 2.39. Проходка щитом открытого метода работ:

1 - щит; 2 - козловый кран; 3 - экскаватор - обратная лопата; 4 - бульдозер;

5 - автомобиль-самосвал; 6 - секция обделки

В котловане размещают мощные бетонные упоры. Опущенная в котлован головная секция с режущим устройством проталкивается домкратами в грунтовый массив. Под защитой выдвинутого вперед крепления грунт в забое разрабатывают и выдают из котлована на поверхность.

После продвижения очередной секции тоннеля опускают новую секцию в шахту и проталкивание продолжается. Продавливание секций тоннеля под насыпями возможно также тросами, пропущенными через пробуренные в теле насыпи отверстия.

2.8.7. Устройства и оборудование при эксплуатации

автодорожных тоннелей

Для нормальной эксплуатации автодорожных тоннелей должны быть предусмотрены специальные устройства и оборудование, обеспечивающие вентиляцию, освещение, водоотвод, а также безопасность движения автомобилей.

Необходимость применения различных устройств определяется длиной тоннеля, местом его расположения, интенсивностью движения и другими факторами.

2.8.7.1. Вентиляция

Движущиеся по тоннелю автомобили выделяют продукты сгорания и тепло. Содержащиеся в продуктах сгорания углекислый газ СО2, окись углерода СО, метан СН4 оказывают вредное влияние на здоровье водителей и находящегося в тоннеле обслуживающего персонала. При движении по тоннелю автомобилей с дизельными двигателями, помимо выделения вредных газов, происходит задымление воздуха и снижение видимости.

Вредное воздействие на организм человека оказывает также повышенная температура воздуха. Источниками тепловыделения в тоннеле являются автомобили, вентиляторы, электродвигатели, осветительные устройства и люди, работающие в тоннеле.

Для очистки воздуха от вредных газов, улучшения видимости и установления в тоннеле нормального температурного режима устраивают искусственную вентиляцию. При расчете вентиляции необходимо учитывать возможность естественного проветривания тоннелей, за счет разности барометрических напоров у порталов тоннеля, наличия стабильных ветровых потоков и разности температур наружного и внутреннего воздуха. Факторы, обусловливающие естественное проветривание, подвержены значительным колебаниям, поэтому в автодорожных тоннелях длиной более 400 м, а также при недостаточном естественном проветривании тоннелей длиной 150-400 м искусственная вентиляция обязательна.

Искусственная вентиляция автодорожных тоннелей требует создания в поперечном сечении тоннеля вентиляционных каналов, устройства специальных вентиляционных зданий или камер для размещения оборудования.

Искусственная вентиляция в автодорожных тоннелях осуществляется путем воздухообмена тремя различными методами: 1) подачей в тоннель свежего воздуха (приточная вентиляция); 2) удалением загрязненного воздуха (вытяжная вентиляция); 3) одновременной подачей свежего и вытяжкой загрязненного воздуха (приточно-вытяжная вентиляция).

Реализация каждого из этих методов может производиться по одной из трех систем вентиляции: продольной, поперечной или комбинированной.

Продольная система вентиляции заключается в том, что воздух подается или удаляется по всему сечению тоннеля. Приток или вытяжка воздуха производится от порталов тоннеля или через промежуточные шахты.

Рис. 2.40. Схема вентиляции горного и подводного тоннелей:

I - вентиляционная установка;    2 - вентиляционный канал;

3 - шахта;   4 - вентиляционное здание

При поперечной системе вентиляции приток и вытяжка воздуха осуществляются по специальным вентиляционным каналам, размещаемым вне габарита приближения конструкции. В тоннелях сводчатого очертания вентиляционные каналы размещают над проезжей частью, в круговых обделках - в верхней и нижней частях, а в прямоугольных - каналы могут быть размещены сбоку от проезжей части.

Комбинированные    системы    вентиляции    предусматривают использование в качестве одного из каналов самого тоннеля. При полупоперечной системе приток воздуха осуществляется по каналу, а вытяжка по тоннелю, а при полупродольной - приток по тоннелю, а вытяжка - по каналу. Эти системы объединяют в себе достоинства и недостатки продольной и поперечной систем искусственной вентиляции. Применение комбинированной системы вентиляции целесообразно при наличии по трассе тоннеля вентиляционных шахт.

2.8.7.2. Водоотвод, освещение и специальное оборудование

Вода в автодорожные тоннели может проникать в виде атмосферных осадков через порталы, за счет инфильтрации грунтовых вод через обделку, а также от конденсации водных паров и при мытье тоннеля.

Для перехвата поверхностных вод у порталов тоннеля устраивают водоотводные канавы и дренажные лотки.

Для отвода воды в тоннелях предусматривают лотки или трубы, укладываемые по оси или сбоку под проезжей частью. Поперечное сечение лотков или труб назначают с учетом возможного притока воды. Уклон лотков и труб обычно совпадает с уклоном тоннеля. Вода с проезжей части, имеющей поперечный уклон 2%, стекает к стенам тоннеля и через сетки (трапы), расположенные на взаимном расстоянии порядка 100 м, попадает в лотки или трубы.

В подводных и городских транспортных тоннелях, имеющих вогнутый продольный профиль, в пониженном месте устраивают водосборник, из которого воду откачивают насосами за пределы тоннеля. В некоторых случаях дренажные перекачки устанавливают и у порталов тоннеля. Если водосток и дренажные устройства в транспортном тоннеле расположены выше городской водосточной сети и возможность подтопления тоннеля исключается, то отвод воды осуществляют самотеком.

В пешеходных тоннелях воду отводят по дренажным лоткам, расположенным вдоль стен, в приемный колодец, из которого насосом откачивают в городскую канализацию. У лестничных сходов устраивают приямки, в которые вода попадает через металлические решетки на лестничных площадках и далее по трубам поступает в приемный колодец.

В тоннелях, расположенных в районах с суровыми климатическими условиями, необходимо предусматривать утепление лотков и труб во избежание замерзания в них воды.

2.8.7.3. Освещение

В связи с тем, что дневной свет проникает в тоннели через порталы на незначительную длину и освещенность в течение суток изменяется, в автодорожных тоннелях длиной более 300 м, расположенных на прямой, и длиной более 150 м на кривой, а также во всех городских тоннелях предусматривается искусственное освещение. Степень освещенности устанавливается из условия обеспечения безопасности движения с учетом изменения наружного освещения. При этом на припортальных участках тоннеля должен быть обеспечен плавный световой переход, предотвращающий внезапное ослепление водителей и дающий им возможность приспосабливаться к изменению уровня освещенности при въезде и выезде из тоннеля. Световой переход осуществляют постепенным изменением яркости света или за счет расширения припортального участка тоннеля. В некоторых случаях на подходах к тоннелю устанавливают солнцезащитные экраны (козырьки, светофильтры) в виде жалюзийных решеток, позволяющих изменять уровень освещенности проезжей части.

2.9. Водопропускные трубы на автомобильных дорогах

Водопропускные трубы под насыпями на автомобильных дорогах составляют, как и мосты, около половины всех искусственных сооружений, причем трубы являются наиболее распространенными дорожными сооружениями: на 1 км дороги их количество составляет 1...1,4 шт.

Область применения труб - малые водотоки, действующие главным образом периодически (при выпадении дождей, таянии снегов и т.п.). Величина отверстия трубы не превосходит 6 м, но в большинстве случаев используются трубы с отверстием до 2 м. Для увеличения водопропускной способности наряду с одноочковыми трубами применяют двух- и трехочковые трубы.

| Рис. 2.41. Двухочковая труба | Рис. 2.42. Многоочковая труба |
| --- | --- |

По сравнению с малыми мостами трубы для тех же расходов воды предпочтительнее. Они дешевле и проще в эксплуатации. Располагаясь в нижней части насыпи, трубы не изменяют условий прохода временной нагрузки и сами к ней малочувствительны.

Трубы иногда применяют для прокладки местных дорог через насыпь, а также в качестве коллекторов для газопроводов и других коммуникаций.

По материалу различают трубы железобетонные, бетонные и металлические.

По режиму работы различают трубы напорные, полунапорные и безнапорные. Для ликвидации скопления воды у насыпи и ее размыва, трубы, в основном, проектируют и строят безнапорными.

Водопропускная способность безнапорных труб достаточна велика: круглые трубы отверстием до 2 м могут пропустить расход воды до 12,5 м3/с, прямоугольные трубы сечением 6x3 м - до 63 м3/с.

Для безнапорного режима характерно протекание воды без заполнения отверстия трубы даже в том случае, когда перед насыпью горизонт воды расположен в уровне верха трубы или немного выше.

Возвышение высшей точки внутренней поверхности трубы в любом сечении над поверхностью воды в трубе при максимальном расходе расчетного паводка и безнапорном режиме работы должно быть в свету.

Рис.  2.43. Безнапорные трубы

а – прямоугольная труба отверстием h1*b1; б – круглая труба отверстием D1

1 – первый перепад уровня потока перед трубой; 2 – второй перепад уровня потока за трубой; 3 – уровень потока в трубе; 4 – тело насыпи

По форме поперечного сечения водопропускные трубы могут быть круглыми, прямоугольными и сложных сечений: овальными, арочными, круглыми с плоской подошвой, а по количеству отверстий в одном сооружении - одно-, двух- и многоочковыми. Очертание и форму поперечного сечения труб принимают на основании гидравлического расчета. Безнапорные трубы выполняют любых поперечных сечений.

Рис. 2.44. Типы поперечных сечений труб:

а – круглая бесфундаментная труба, б – круглая с плоской подошвой труба на фундаменте; в – жесткая прямоугольная трубна на фундаменте; 1 – гравийно-песчаная подушка; 2 – бетонный или железобетонный фундамент; 3 – подготовка из гравия

С целью регулирования водного потока, обеспечения плавности его протекания и предотвращения продольных смещений (растяжений) элементов трубы при оползаниях откосов насыпи входные и выходные участки трубы оборудуются оголовками. По конструкции оголовки бывают раструбные, коридорные и портальные.

Наиболее простыми по конструкции являются портальные оголовки, выполняемые в виде подпорной стенки. Портальные оголовки не обеспечивают плавного протекания воды, вследствие чего их применяют при малых расходах воды.

Раструбные оголовки имеют портальную стенку и откосные крылья переменной высоты, расположенные под углом 17...20° к оси трубы.

Коридорные оголовки состоят из портальной стенки и откосных крыльев постоянной высоты, установленных параллельно друг другу.

Рис. 2.45. Типы оголовков труб:

а – портальный оголовок; б – раструбный оголовок; в – коридорный оголовок;

1 – концевая входная секция; 2 – средние секции трубы; 3 – гравийно-песчаная подушка;

4 – фундаментные блоки под секции трубы; 5 – портальный блок оголовка; 6 – откосные крылья оголовка; 7 – стеновые блоки оголовка; 8 – тело насыпи; 9 – концевая секция;

10 – железобетонный зуб

В настоящее время разработаны трубы круглого поперечного сечения отверстием до 2 м без входного и выходного оголовков. Для повышения водопропускной способности трубы предусматривается размещение на входном участке трубы горизонтальной, криволинейной или наклонной диафрагмы. Звенья трубы располагаются по всей ширине подошвы насыпи.

Рис. 2.46. Конструкция безоголовочной железобетонной трубы:

а – продольный разрез трубы; б – раструбный стык секций;

в – раструбный конец входной секции;

1 – монолитный бетон толщиной 120 мм; 2 – цементный раствор толщиной 100 мм;

3 – глиняный замок; 4 – входное звено трубы длиной 3.5...5.0 м; 5 – тело насыпи;

6 – диафрагма; 7 – чуб из монолитного бетона класса В25; 8 – гравийно-песчаная подушка; 9 – выходное звено трубы; 10 – пакля, пропитанная битумом;

11 – цементный раствор

2.9.1. Железобетонные трубы

Железобетонные безнапорные трубы - это универсальные конструкции, применяемые практически во всех видах строительства: промгражданском, сельском, гидротехническом, водохозяйственном, железнодорожном, автодорожном и т. д.

В мировой практике нашли применение трубы диаметрами от 300 мм до 3,5 м, в частности, при строительстве ирригационных систем (регуляторы, переезды, водовыпуски, коллекторы и т. д.), в городском строительстве (например, для создания канализационных сетей и водостоков).

Трубы – это изделия, производимые большими тиражами, что требует значительных затрат на материалы для их изготовления и на эксплуатацию технологического оборудования.

Остановимся кратко на основных направлениях разработки технических решений конструкций труб в нашей стране и за рубежом.

2.9.1.1. Цилиндрические трубы с круглым поперечным сечением

Из всех имеющихся конструкций железобетонных безнапорных труб наиболее распространенными являются цилиндрические с круглым поперечным сечением. Такая форма рациональна по условиям гидравлической работы и наиболее удобна при производстве труб и монтаже трубопроводов.

Цилиндрические трубы имеют, как правило, гладкую стенку. Однако с целью уменьшения расхода материалов стенку можно выполнить ребристой. Эти трубы разработаны и освоены только в России.

Рис. 2.47.Ребристая труба

Трубы с гладкой стенкой армируют тремя способами: двумя круговыми каркасами, одиночным круговым каркасом и одиночным эллиптическим каркасом.

Рис. 2.48. Армирование круглой железобетонной трубы двойным каркасом

Цилиндрические трубы, армированные двумя круговыми каркасами, являются наиболее применяемыми в отечественной практике и за рубежом. На большинстве заводов нашей страны трубы изготавливают в соответствии с ГОСТ 6482-88 на железобетонные безнапорные трубы. По несущей способности конструкции делятся на три категории:

I-ая категория соответствует глубине грунтовой засыпки над верхом трубы - 2,0 м.

II-ая категория соответствует глубине грунтовой засыпки над верхом трубы - 4,0 м.

III-тья категория соответствует глубине грунтовой засыпки над верхом трубы - 6,0 м.

Стандартные трубы диаметрами до 1000 мм имеют одиночный каркас, большие диаметры армируются двумя каркасами. Трубы диаметрами до 1600 мм имеют раструбные стыки ступенчатой и конической формы, и конструкции большего диаметра имеют фальцевые соединения.

За рубежом трубы, армированные двумя круговыми каркасами, изготавливают в США, Чехии, Германии, Дании, Индии, Великобритании, Японии и в ряде других стран.

Американские цилиндрические трубы делятся на пять классов по несущей способности. В каждом классе предусмотрены три варианта конструкций труб (А, В, С), отличающиеся толщиной стенки и количеством спиральной арматуры. Вариант «А» имеет максимальную толщину стенки и относительно высокий расход арматуры, а вариант «С» - увеличенную примерно на 40% толщину стенки и соответственно уменьшенное количество арматуры. Толщина стенки трубы и количество арматуры изменены так, что несущая способность всех трёх типов труб для одного класса остаётся постоянной.

Производство труб с двумя каркасами осуществляется практически по всем современным технологиям: виброформованием (вертикальное и горизонтальное), центрифугированием, вибропрессованием, трамбованием и т.д.

Рис. 2.49. Одиночное симметричное армирование круглой трубы

Железобетонные безнапорные трубы с одиночным круговым каркасом выпускаются и в некоторых зарубежных странах. Так, например, подобные трубы изготавливаются в Индии для канализации и ирригации.

Применение одиночного кругового каркаса в цилиндрических трубах нельзя считать рациональным конструктивным решением по следующим причинам:

-	значительно уменьшается рабочая высота стенки трубы и в сечении приходится ставить существенно больше арматуры;

-	смещение каркаса к внутренней поверхности уменьшает и без того малую рабочую высоту сечения в боковых зонах трубы;

-	спиральная арматура, расположенная в срединной части стенки, оказывает недостаточное сопротивление трещинообразованию в растянутых зонах.

Эффективность железобетонных конструкций во многом определяется рациональным размещением рабочей арматуры, когда она располагается в соответствии с эпюрой изгибающих моментов. В железобетонных цилиндрических трубах арматурный каркас, установленный таким образом, имеет очертание эллипса.

Рис. 2.50. Армирование одиночным каркасом, изогнутым по эпюре моментов

В трубах, армированных одиночным эллиптическим каркасом, спиральная арматура расположена в вертикальных сечениях ближе к внутренней поверхности, а в горизонтальных - к наружной, т.к. момент в конструкции имеет переменный знак. Таким образом, постановкой одного каркаса достигается эффект двойного армирования. Одиночное круговое армирование тоже может быть эффективным, но такое расположение арматуры оправдано лишь в том случае, если в секторе между вертикальным и горизонтальным диаметрами непрерывно меняется рабочая высота сечения, т.е. обеспечивается превышение предельного изгибающего момента над расчетным, а раскрытие трещин не превышает нормы. Это техническое решение возможно, когда бетон располагается вокруг кругового каркаса по слегка эллиптическому контуру.

Опыт эксплуатации труб показал надежность и достаточную прочность конструкций с эллиптическим армированием. Теоретически расход рабочей арматуры при её эллиптическом расположении может уменьшиться в два раза по сравнению с двойным армированием. Несмотря на очевидные преимущества эллиптического расположения арматуры в трубах, такой способ армирования до настоящего времени в нашей стране не применяется по следующим причинам:

- отсутствие оборудования и технологии изготовления эллиптического
каркаса;

- отсутствие технологии формования труб с эллиптическим каркасом;

- при отсутствии подошвы препятствием к применению эллиптического каркаса является необходимость укладки таких труб в траншею в строго
фиксированном положении. Поэтому на готовую трубу должна быть нанесена соответствующая маркировка, фиксирующая лоток трубы. Кроме того, завод-изготовитель должен гарантировать, что в процессе производства труб не произошло смещения каркаса (по окружности) относительно маркировочного знака.

В мировой практике имеется несколько примеров по изготовлению труб с арматурой, расположенной в соответствии с эпюрой моментов. Большие успехи достигнуты в этой области в США и Австралии.

Анализ технических характеристик цилиндрических труб позволяет сделать следующие основные выводы:

-	безнапорные железобетонные трубы с круглым поперечным сечением
выпускают в большинстве стран диаметром до 2 м. Только в России и США
максимальный диаметр достигает 3,50 м. Одиночное армирование применяют в трубах диаметром до 3,50 м;

- при назначении длины труб исходят из максимального веса и габаритов сборных элементов по условиям транспортировки и монтажа. В большинстве стран длина труб не превышает 3-3,5 м, следует отметить, что отечественные трубы характеризуются большими размерами по сравнению с зарубежными, что является положительным решением, так как уменьшается количество стыков в трубопроводе;

по несущей способности безнапорные трубы делят на несколько прочностных классов, причём изменение несущей способности осуществляется в основном за счет армирования при неизменной толщине стенки для одного диаметра. Даже при разных вариантах толщины стенки несущая способность труб остается постоянной.

2.9.1.2. Трубы сложных поперечных сечений

Расход материалов и в первую очередь арматуры зависит от величины изгибающих моментов и их распределения по контуру трубы. Вопрос о рациональном очертании оси трубы решается на основе теории «веревочной кривой», согласно которой рациональное очертание определяется отсутствием изгибающих моментов во всех сечениях стенки трубы. Однако с учетом комбинации всех нагрузок (в том числе и временной) практически невозможно получить очертание трубы, в которой полностью отсутствовали бы изгибающие моменты. Поэтому стремятся поперечному сечению придать такую форму, чтобы изгибающие моменты были, насколько это возможно, уменьшены или равномерно распределены по периметру трубы.

Рис. 2.51. Трубы сложных поперечных сечений:

а – труба малой эллиптичности; б – овальные трубы;

в – арочная труба; г – постелистая труба

Существующие в мировой практике безнапорные трубы сложных поперечных сечений бывают двух типов:

- трубы с постоянной толщиной стенки (гладкие),

- трубы с переменной толщиной стенки (постелистые).

К первому типу относятся овальные и арочные трубы; ко второму - трубы с плоской подошвой, имеющие круглую, овальную и овоидальную формы поперечного сечения. Овальные трубы с постоянной толщиной стенки разработаны и освоены преимущественно в США и выпускаются в двух вариантах. Первый вариант представляет собой трубы с незначительным превышением вертикального диаметра над горизонтальным. В этих трубах арматурный каркас имеет круговое очертание, а внешняя и внутренняя поверхности трубы - овальные. При этом вертикальный диаметр длиннее горизонтального на малую величину, приблизительно равную трем четвертям толщины стенки. Величины диаметров, толщина стенок и другие технические характеристики овальных труб приняты такими же, как в цилиндрических трубах с одиночным круговым каркасом, и уже описаны выше.

Трубы с вертикальным овалом (двойное армирование) имеют расход стали на 10% больше, чем в аналогичных цилиндрических трубах, но несущая способность при этом в 1,2-1,5 раза выше.

Известный интерес представляют арочные трубы. Такая форма поперечного сечения способствует значительному уменьшению изгибающих моментов. Армирование труб производят одиночным каркасом в виде сетки из холоднотянутой стальной проволоки. Разрешается устанавливать два каркаса параллельно поверхности трубы. Существует и третий вариант армирования, при котором один замкнутый каркас располагается ближе к внутренней поверхности, а в боковых и вертикальных сечениях в растянутых зонах устанавливают дополнительные короткие сетки.

По сравнению со стандартными арочные трубы дают экономию стали примерно в 2,5 раза при одинаковом расходе бетона, хотя несущая способность арочных труб больше, чем у стандартных.

Таким образом, овальные и арочные железобетонные трубы отличаются экономным расходом материалов и существенным увеличением несущей способности. Однако способы изготовления таких труб ограничены. В США их изготавливают вибропрессованием и виброформованием.

Внутренние усилия, возникающие в стенках жесткого трубопровода при действии тех или иных нагрузок, зависят не только от формы поперечного сечения, но и от распределения опорных реакций, которое, в свою очередь, зависит от способа опирания трубопровода. Исследования и расчёты показывают, что величина внутренних усилий в большой степени зависит от угла охвата при опирании круглой трубы на спрофилированное грунтовое основание. Особенно благоприятно сказывается на уменьшении и перераспределении изгибающих моментов наличие в трубах плоской подошвы. В этом отношении большая перспектива у конструкций постелистых труб кругового, овального и овоидального очертания. При применении постелистых труб существенно упрощаются строительные и монтажные работы, так как трубы можно укладывать на спрофилированное или. утрамбованное плоское основание без устройства трудоемкого лотка по форме круглой трубы. Наличие плоской подошвы фиксирует положение трубы и позволяет применять рациональное армирование в виде одиночного каркаса, расположенного по эпюре изгибающих моментов. Опыт проектирования и эксплуатации показал, что оптимальная ширина подошвы для круглых труб диаметром 1000-1600 мм равна 0,8D и для труб большего диаметра - 0,6D.

Анализируя технические характеристики рассмотренных типов безнапорных труб, можно сделать следующие выводы:

- в отечественных трубах относительную толщину стенки уменьшают
с увеличением диаметра. Так при диаметре 1000 мм толщина стенки состав
ляет 0,1D, а при диаметре 2500 мм - 0,06D. В зарубежных трубах эта величина изменяется незначительно и в среднем равна 0,1D;

- в зависимости от способа армирования и толщины стенки меняется и процент армирования. Процент армирования труб сложных поперечных сечений меньше, чем в цилиндрических трубах, и в среднем равен 0,4-0,5%.

-	наиболее экономичными по расходу материалов являются трубы
сложных поперечных сечений, а также ребристые труб, имеющие круглые
сечения. Особенно большая экономия арматуры и бетона достигается в арочных трубах и постелистых эллиптического, овального и овоидального очертаний. По сравнению со стандартными цилиндрическими трубами расход арматуры в этих конструкциях уменьшается в 2-4 раза, а расход бетона в 1,3-1,6 раза. Кроме того, трубы сложных поперечных сечений обладают высокими эксплуатационными свойствами, а именно: усилия в стенках труб от давления грунта значительно уменьшаются; наличие плоской подошвы упрощает строительные работы по подготовке основания; повышение жесткости поперечного сечения позволяет увеличить длину труб. Все эти преимущества подтверждают перспективность и целесообразность применения труб сложного поперечного сечения.

2.9.2. Гофрированные трубы

Впервые трубы из гофрированного металла появились в конце 19 века. В России такие трубы впервые были применены в 1875г. На Петербургском металлическом заводе были изготовлены конструкции и построены первые опытные сооружения. На протяжении целого века проектировщики и исследователи, строители и производители работали над усовершенствованием системы металлических гофрированных конструкций, объединяя свои знания и накопленный опыт, чтобы производимые конструкции и сооружения из них отвечали современным требованиям.

Металлические гофрированные конструкции (МГК) сейчас завоевывают все большую популярность в транспортном строительстве. В последние годы существенно расширилась область применения таких сооружений. Их стали использовать не только в качестве водопропускных труб, но и в качестве малых мостов и тоннелей.

Этому способствует ряд преимуществ перед традиционными железобетонными сооружениями. Металлические гофрированные конструкции собираются на болтах из готовых листов, поэтому сооружение происходит быстро и не требует тяжелой техники. Конструкции с небольшими пролетами могут полностью собираться вручную. Такие конструкции удобны для транспортировки. Можно доставить конструкцию любых размеров, а в одном транспортном средстве можно разместить элементы для сооружения одной или нескольких труб. Кроме того, оборудование для гибки гофрированных листов позволяет создавать конструкции с любой формой поперечного сечения. При этом мировой опыт подтверждает возможность применения конструкций с пролетами 10 и более метров.

Рис. 2.52. Использование гофрированных конструкций в транспортном строительстве

Гофрированные трубы при должном качестве строительства весьма долговечны. Проведенное в 1967 году обследование труб дореволюционной постройки показало, что они находятся в хорошем состоянии.

В целом применение гофрированных конструкций очень эффективно с экономической точки зрения.

Типовые проекты гофрированных водопропускных труб начали разрабатываться с 70-х годов. Актуальность типовых проектов не утрачена и сейчас. Более того, начало строительства в нашей стране транспортных сооружений из гофрированного металла вызвало потребность в типовых проектах конструкций с формой и габаритами существенно отличающимися от тех, что использовались до тех пор.

Особенность работы гофрированных конструкций в теле насыпи заключается в том, что гофрированный металл трубы работает совместно с окружающей грунтовой обоймой, которая должна иметь определенную форму, отсыпаться песчаным грунтом с определенным составом и обязательно с тщательным послойным уплотнением. Этот факт является определяющим как для расчета, так и для срока службы

Сравнение расчетной методики, заложенной в ВСН, с методиками, применяемыми за рубежом, показало следующие отличия:

- В иностранных нормах заложено более резкое падение давления от временной нагрузки с глубиной заложения трубы

- При расчете прочности стенки трубы за рубежом исходят из отсутствия изгибающего момента в трубе. Нормальную силу вычисляют от действия веса столба грунта над трубой и соответствующего давления от временной нагрузки на рассматриваемой глубине. Причем к грунтовой составляющей вводится понижающий коэффициент в зависимости от степени уплотнения грунта. В России, напротив, пренебрегают действием нормальной силы.

- Не смотря на применения сталей  с аналогичными прочностными характеристиками для листов и болтов, расчетная прочность стыка трубы в иностранных расчетах в два и более раза превышает ту, что можно определить исходя из наших норм.

Сейчас появилось много методик расчета усилий в стенке гофрированных конструкций с применением метода конечных элементов, но, к сожалению, они сложны, неочевидны, не обоснованы экспериментально и не закреплены нормами. Кроме того, они показывают наличие существенных изгибающих моментов. При этом иностранные исследователи единодушно склоняются к отсутствию таковых. Очевидно, такую ситуацию можно обеспечить лишь скрупулезным выполнением технологии сборки и засыпки конструкции.

Исходя из сказанного, для обеспечения массового строительства конструкций из гофрированного металла требуется создать новую серьезную нормативную базу, обоснованную теоретическими и экспериментальными работами, затрагивающую все этапы проектирования и строительства металлических гофрированных конструкций и в первую очередь простую, универсальную методику расчета таких сооружений.

Из гофрированного металла можно изготовить трубы любого назначения и любой формы.

2.9.2.1. Круглые и эллиптические гофрированные металлические трубы

Эти трубы наиболее экономичны по площади поперечною сечения. Их конструктивная прочность по отношению к нагрузкам наибольшая. В итоге они в большей степени подходят для высоких насыпей.

Рис. 2.52. Круглые и эллиптические гофрированные металлические трубы

Металлическая гофрированная арка является альтернативой малого моста. Такая форма конструкции позволяет сохранить дно водотока в естественном состоянии. Такие арки высокоэффективны при грунтах с хорошей несущей способностью или скальных грунтах. В этом случае используют мостовые опоры, сохраняя естественное русло водного потока.

Рис. 2.53. Арка и металлических гофрированных листов

2.9.3. Гидравлические расчеты отверстий водопропускных труб

Задавая величину отверстия водопропускной трубы необходимо исходить из расчетного расхода воды, проходящей через трубу.

Для определения расчетного расхода необходимо в процессе технических изысканий выполнить необходимые топографо-геодезические работы и обследования. Основными исходными данными являются план бассейна с характеристикой его площади, длины главного лога, среднего уклона лога, склонов. Кроме того, необходимо установить характер поверхности бассейна: растительность, почвенный покров.

Бассейном называется участок местности, с которого вода во время выпадения дождей и снеготаяния стекает к проектируемому водопропускному сооружению. Для определения площади бассейна необходимо установить границы его на карте или на местности. Границей бассейна с одной стороны всегда является сама дорога, а с другой стороны — водораздельная линия, которая отделяет данный бассейн от соседних.

Бассейн малых водопропускных сооружений на автомобильных дорогах снимают, как правило, по карте. При определении границ бассейна сначала устанавливают ближайшие к водопропускному сооружению точки перегиба местности на трассе (выпуклые переломы). Эти точки будут началом и концом водораздельной линии. Другие точки водораздельной линии определяют аналогично, при этом учитывают, что водораздел идет всегда перпендикулярно горизонталям и от него вода должна стекать в противоположные стороны.

При отсутствии необходимых карт или когда водосборы выражены неясно, а также при площади бассейна не менее 0,25 км2 надлежит производить съемку водосборов в натуре.

Если местность открытая пересеченная и линии водоразделов ясно выражены, применяют съемку засечками. В этом случае на характерных точках водораздельной линии устанавливают вехи таким образом, чтобы их можно было видеть с двух или нескольких точек трассы. В этих точках устанавливается инструмент, который ориентируют по направлению трассы дороги. Последовательно визируя на выставленные вехи, замеряют углы между направлением трассы, принимаемой за базис, и визирными лучами на веху. На каждую веху должны быть сделаны взгляды не менее чем с двух точек трассы. На плане, ориентируясь на направление трассы, проводят визирные линии. Если из-за рельефа и растительности на поверхности бассейна нельзя выполнить съемку указанным методом, применяют обход по водоразделам. При этом расстояние между вехами определяют лентой или шагомером, а углы поворота по румбам или азимутам, измеренными буссолью.

Если водораздел плоский и неясно выражен на поверхности, бассейн снимают ходами по тальвегам до водораздела. Измерив длины ходов и определив их направления, составляют план бассейнов.

Площадь бассейна, очерченного по карте, определяется планиметром, палеткой или разбивкой бассейна на простейшие геометрические фигуры.

После определения площади водосбросов определяется максимальные расходы от ливневого и снегового стока.

Расход ливневого стока, Qл, м3/с, определяется по следующей формуле:

,

где	ачас — интенсивность ливня часовой продолжительности в зависимости от ливневого района и вероятности превышения максимальных расходов расчетных паводков, мм/мин;

kt — коэффициент перехода от интенсивности ливня часовой продолжительности к интенсивности ливня расчетной продолжительности, зависящий от длины водосбора L и среднего уклона лога i, %.;

F — площадь водосбора, км2;

α — коэффициент потерь стока, зависящий от вида и характера поверхности бассейна;

φ — коэффициент редукции (уменьшения), учитывающий неполноту стока, тем большую, чем больше водосбор.

Максимальный расход талых вод для любых бассейнов (Qт), м3/с, определяется по формуле:

где	k0 — коэффициент дружности половодья;

n — показатель степени зависящий, который как и k0 зависит от рельефа и климатических условий;

F — площадь водосбора;

δ1 — коэффициент, учитывающий снижение максимальных расходов в заболоченной местности.;

δ2 — коэффициент, учитывающий снижение максимальных расходов в залесенных бассейнах.

В зависимости от полученных максимальных расходов воды подбирается отверстие водопропускной трубы.

2.9.4. Характерные дефекты и повреждения  водопропускных труб

Большую опасность для водопропускных труб под насыпями может представлять вода, отводимая с проезжей части автомобильной дороги и нередко содержащая в растворенном виде те или иные материалы, применяемые для борьбы с гололедом, принесенные автомобилями с загрязненных промышленных территорий, содержащиеся в снеге и других осадках. Хлориды и сульфаты, содержащиеся в этой воде и снеге, являются весьма агрессивными коррозионными реагентами по отношению к бетону и арматуре железобетонных труб. Снег, талая вода и вода, протекающая через отверстия водопропускных труб, также могут содержать различные агрессивные по отношению к материалу труб компоненты, особенно если на территории водосбора находятся промышленные предприятия, нефтехранилища, бензозаправочные станции, химические заводы. Эта вода может иметь различный химический состав с наличием сероводорода, углекислого газа, аммиака и других компонентов, вызывающих коррозию и разрушение внутренних частей труб.

Следовательно, несущая конструкция водопропускных труб в процессе эксплуатации подвергается воздействию внешней среды с двух сторон: с внешней, обращенной в сторону грунта и внутренней, по которой производится отвод воды.

Действие всех факторов, воспринимаемых водопропускной трубой, можно разделить на две группы.

Первая группа включает нагрузки и воздействия, в результате которых может наступить механическое, прочностное разрушение конструкции трубы. К этой группе воздействий можно отнести собственный вес трубы, вес воды, наполняющей трубу, вертикальное и горизонтальное давление грунта, отпор грунта, временную нагрузку от подвижного состава на поверхности дороги, а также температурные воздействия и деформации основания.

Ко второй группе относятся  факторы, способные вызвать коррозионное разрушение трубы под влиянием физического, химического, биологического воздействия окружающей среды и эксплуатационных условий. К ним относятся: действие грунтов насыпи и воды, содержащейся в грунте насыпи; перемещение по трубе больших масс взвешенных жидкостей, способных вызвать коррозионные разрушения стенок труб из-за возникающей газовой, химической  или биологической коррозии; возможное разрушение от действия блуждающих токов (при расположении водопропускных труб вблизи железных дорог, трамвайных путей, линий электропередач).

Для наглядности данные о внешних воздействиях на водопропускные трубы сведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Внешние воздействия на водопропускные трубы

| Группа и вид воздействия | Характер воздействия |
| --- | --- |
|  | во времени | по направлению | по разрушающему действию |
|  | Пост. | Врем. | Внеш. | Внутр. | Механ. | Корроз. |
| 1 группа - постоянные и временные силовые воздействия: – вертикальное и горизонтальное давление грунта насыпи; – собственный вес трубы; – вес воды в трубе; – отпор грунта; – вертикальная и горизонтальная нагрузка от наземного транспорта; – действие строительных факторов; – сейсмическое воздействие; – динамическое воздействие подвижного состава; – температурное воздействие; – образование наледей | * * * * - - - - - - | - - - - * * * * * * | * * * * * * * * - - | - - - - - - - - * * | * * * * * * * * * * | - - - - - - - - - - |
| 2 группа - агрессивное воздействие окружающей среды: – воздействие грунтов и грунтовых вод; – воздействие поверхностных вод; – газовая (физическая и химическая) коррозия; – атмосферная коррозия; – биологическая коррозия; – электрокоррозия | * - * * * * | - * - - - - | * - * - - * | - * * * * - | - - - - - - | * * * * * * |

Все эти воздействия ведут к повреждениям и деформациям и в конечном итоге к разрушению конструкции трубы.

Наиболее распространенными повреждениями и деформациями  в сборных железобетонных водопропускных трубах являются:

- раскрытие деформационных швов между секциями 62.8 %

- трещины в оголовках 52.6 %

- осадка оголовков 44.8 %

- выщелачивание раствора кладки 26.1 %

- осадка звеньев 24.7 %

В настоящее время в транспортном строительстве существует проблема  ремонта и усиления водопропускных труб. К сожалению, до последнего времени целенаправленных исследований в этой области не проводилось. При разработке схем ремонта обычно не рассматриваются несколько вариантов, как это делается при проектировании,  что приводит или к появлению  не  всегда надежных  инженерных  решений  или же из-за перестраховки – существенному перерасходу материалов. Дело, вероятно, в том, что новые водопропускные трубы  обычно изготавливаются и укладываются в насыпь с использованием  типовых проектов, прошедших широкую экспериментальную проверку в натурных условиях. В области же усиления,  ремонта, восстановления пока ещё не  наработано достаточного количества надежных схем.

Поэтому важным направлением исследований должна стать разработка научно-обоснованных приемов выбора способов ремонта и усиления  водопропускных труб, разработка  вариантов  расчетных  схем усиливаемых конструкций труб, разработка общих принципов и методов расчета усиливаемых конструкций с учетом имеющихся повреждений, вида и уровня имеющегося напряженного состояния, различия в свойствах и возрасте старого и нового материалов.

Глава 3. Эксплуатация транспортных сооружений

Эксплуатация искусственных сооружений предусматривает выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту.

Содержание включает в себя осуществление надзора, ухода, профилактики и планово-предупредительный ремонт (ППР) искусственных сооружений.

Надзор за сооружениями предусматривает: постоянный осмотр; периодические осмотры; специальные наблюдения; обследования и испытания; содержание судовой сигнализации и габаритов приближения строений; разводку мостов; пропуск по сооружениям сверхнормативных и негабаритных нагрузок.

Уход за сооружениями предусматривает летнюю и зимнюю очистку и устранение мелких повреждений его элементов, подготовку сооружения к зиме, пропуск паводка и ледохода.

Профилактика сооружений включает в себя устранение неисправностей, повреждений, возникших в процессе эксплуатации (текущий ремонт).

Планово-предупредительный ремонт (ППР) предусматривает выполнение комплекса ремонтных работ по предупреждению работоспособности отдельных конструктивных элементов сооружения.

Разделение статей расходов на уход, профилактику и ППР позволяет правильно выбрать стратегию эксплуатации сооружения.

Без ухода сооружение эксплуатировать нельзя хотя бы потому, что без его очистки от грязи и снега проезд, проход по нему становится невозможным. Загрязненные его элементы, быстро выходят из строя. При осуществлении только ухода новое сооружение может прослужить (по результатам статистики) около 30 лет, после чего потребуется его перестройка. Уход плюс профилактика позволят гарантировать его 30 летний срок службы, после чего сооружение можно капитально отремонтировать.

Уход, плюс профилактика, плюс ППР позволят продлить срок службы сооружения до 50 лет. После этого срока сооружение можно будет капитально ремонтировать или реконструировать.

Осуществление надзора во время всего периода эксплуатации позволит предотвратить возможные аварии сооружения и правильно организовать ремонтные работы.

Ремонт сооружений - это комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных и технических характеристик (капитальный ремонт) уширение и усиление в соответствии с требованиями безопасности движения для данной категории улицы (реконструкция).

При организации и выполнении работ по надзору следует также учитывать указания нормативных документов по содержанию и ремонту искусственных сооружений 5 и требования СНиП 9.

Надзор – комплекс мероприятий, проводимый  в виде регулярного наблюдения за состоянием искусственных сооружений на разных уровнях в течение всего срока их службы.

Цель надзора – своевременное обнаружение повреждений и дефектов, снижающих транспортно-эксплуатационные качества сооружения или предупреждение возможности их возникновения для поддержания сооружения в исправном работоспособном состоянии, а также определения режима эксплуатации сооружения.

В процессе эксплуатации искусственных   сооружений должен проводиться постоянный надзор, регулярные текущие и периодические их осмотры; а также специальные осмотры (первичная и периодическая диагностика, обследование сооружения перед вводом в эксплуатацию, периодические обследования, предпроектные обследования, специальные исследования и испытания).

Все работы по надзору  (кроме специальных осмотров) организует и проводит дорожное (мостовое) подразделение непосредственно эксплуатирующее соответствующие искусственные сооружения, участок автомобильной дороги или дорогу в целом.

Специальные осмотры осуществляют территориальные управления автомобильными дорогами. На федеральных дорогах  диагностику проводит централизованно  Служба дорожного хозяйства Минтранса России (Росавтодора, Министерства). Обследования мостовых сооружений  на федеральных дорогах организуют (осуществляют)  Росавтодор (Министерства) или  органы управления автомобильными дорогами по согласованию с Росавтодором (Министерством).

Органы управления автомобильными дорогами и Росавтодор  контролируют  проведение надзора  за искусственными сооружениями.

Мостоиспытательная (тоннелеобследовательская) организация – подразделение самостоятельное или в составе учреждения, в числе которого имеются отдельные или группы опытных специалистов, обладающие знаниями по обследованию мостовых  и других искусственных сооружений (тоннелей) на автомобильных дорогах и имеющие федеральные лицензии на работы по обследованию соответствующего вида сооружений (мостовых сооружений, тоннелей и др.)

При осмотрах сооружений необходимо пользоваться смотровыми приспособлениями постоянного и временного типа. Смотровые приспособления должны обеспечивать свободный доступ ко всем элементам мостовых сооружений. Смотровые приспособления, а также специальные обустройства для испытаний должны отвечать требованиям техники безопасности.

Подготовительные работы перед осмотром (очистка сооружения от мусора, грязи и снега, установка реперов, устройство подмостей, специальных обустройств и приспособлений, выделение рабочей силы и материалов на проведение осмотров, ограждения рабочих мест, их освещение, регулирование движения и др.) должно выполнять дорожное подразделение по содержанию искусственных сооружений по заданию территориального управления.

Состав и объём подготовительных работ определяет организация, выполняющая осмотры и обследования.

Полевые работы по осмотрам и испытаниям выполняют с соблюдением действующих правил и норм охраны труда, а также техники безопасности по соответствующим видам работ.

3.1. Основные сведения об эксплуатации транспортных сооружений

При выполнении работ по содержанию и ремонту искусственных сооружений следует руководствоваться нормативными документами по технике безопасности.

Для осмотра конструкций пролетных строений и опор и проведения ремонтных работ на мостовых сооружениях используют смотровые приспособления постоянного или временного типа.

Постоянные смотровые приспособления являются инвентарной принадлежностью мостового сооружения и монтируются в период его строительства. При отсутствии на эксплуатируемых мостах смотровых приспособлений их следует изготовить.

Временные смотровые приспособления устраивают на период обследований, испытаний ремонтных работ и разбирают после их завершения.

Постоянные смотровые приспособления необходимо содержать в чистоте, регулярно окрашивать, а в зимнее время - очищать от снега и льда и при необходимости посыпать песком.

При постоянных периодических осмотрах не реже одного раза в год в первые три года эксплуатации и один раз в два года в дальнейшем производят контрольно-инструментальные измерения для выявления отклонений в расположении отдельных частей сооружения по сравнению с проектным.

Затраты на паспортизацию сооружений, на составление проектно-сметной документации на их ремонт, обследование и испытания оплачиваются за счет средств на содержание.

              - 3.2. Надзор за сооружениями

              - 3.2.1. Постоянный, периодический осмотры и специальные наблюдения

Периодичность проведения осмотров и специальных наблюдений приведена в таблице 3.1.

Постоянный осмотр проводится с целью выявления неисправностей в элементах сооружения, определения необходимых объектов ремонтных работ.

При постоянном осмотре проверяют состояние мостового полотна, пролетных строений, опорных частей и опор мостовых сооружений, подходов, водоотводных устройств, порталов и обделки тоннелей, оголовков труб, конусов и откосов насыпей, регуляционных и берегоукрепительных сооружений, подмостового русла, элементов наплавных мостов и паромных переправ, состояние ледовых переправ.

##### Таблица 3.1

| Мероприятие | Кто проводит | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Постоянный осмотр | Рабочие, мастера | Ежедневно |
| 2.Периодический осмотр | Руководитель эксплуатирующей организации совместно с мастером | Не реже 2-х раз в год, весной, осенью, после пропуска паводковых вод, землетрясения более 5-ти баллов, при проявлении крупных повреждений, после капитального ремонта и реконструкции. |
| 3. Специальные | Руководитель эксплуатирующей организации | При необходимости, в зависимости от состояния сооружения, по рекомендации мостоиспытательной лаборатории. |
| 4.Обследование и испытания | Специализированные институты и лаборатории | Один раз в 5 лет, при необходимости – ежегодно. |

Результаты постоянного осмотра фиксируются в рабочем журнале произвольной формы. В случае обнаружения крупных, серьезных повреждений, рабочий (мастер) оперативно информирует руководство.

              - 3.2.1.1. Периодический осмотр

Периодический осмотр искусственного сооружения производит руководитель (заместитель руководителя) эксплуатирующей организации при участии мостового (дорожного) мастера или бригадира с периодичностью, проведенной в табл. 1.1.

При периодическом осмотре детально проверяют общее состояние искусственного сооружения, результаты постоянных осмотров и ремонтных работ, производят инструментальные измерения. В случае обнаружения дефектов устанавливают причины их появления и намечают способы устранения.

Результаты периодического осмотра заносят в книгу искусственного сооружения, отмечают выявленные дефекты, указывают требуемые объемы ремонтных работ и сроки их выполнения.

              - 3.2.1.2. Специальные наблюдения

Специальные наблюдения проводят на сооружениях с опытными или экспериментальными конструкциями, а также имеющих дефекты, причины возникновения которых не установлены при постоянном и периодических осмотрах.

Задачи, порядок организации и сроки проведения специальных наблюдений указывают в программах, составленных специализированными испытательными или научно-исследовательскими организациями по согласованию с владельцем сооружения.

Контрольно-инструментальные измерения предусматривают съемку профиля и плана искусственного сооружения, насыпей подходов, регуляционных и защитных дамб.

Съемку выполняют по твердозакрепленным точкам, которые выбирают таким образом, чтобы зафиксировать характерные изменения профиля сооружения (над опорами, в середине пролета, в местах просадок).

Точки съемки фиксируют заделкой в элементы сооружения стальных марок или несмываемой краской.

Нивелирование выполняют, как правило, в абсолютных отметках с привязкой к постоянным геодезическим реперам.

Разница между отметками при нивелировании с двух стоянок не должна превышать 5 мм.

Результаты контрольно-инструментальных измерений заносят в книгу искусственного сооружения с указанием погодных условий, при которых произведена съемка (температура воздуха, освещенность, наличие ветра и т.д.) и составляют с данными исполнительной технической документации и предыдущими измерениями. Материалы сопоставлений оформляют в виде таблиц и графиков.

              - 3.2.2. Обследование и испытание

Обследование и испытание искусственных сооружений выполняются в соответствии СНиП 3.06.07-86 (Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний), а также с учетом требований СНиП 2.05.03-84* и СНиП 3.06.04-91:

- при приемке в эксплуатацию вновь построенных мостов и труб или реконструируемых искусственных сооружений;

- для разработки проектов ремонта и реконструкции (усиления) сооружения;

- для выявления в процессе эксплуатации возникших в сооружениях скрытых дефектов и повреждений, снижающих их несущую способность и долговечность, уточнения их расчетной грузоподъемности, для пропуска сверхнормативных нагрузок и в других целях.

Работы по обследованиям и испытаниям сооружений должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии на такие виды работ.

Установить периодичность обследования мостов и путепроводов один раз в пять лет. Для мостов из железобетонных составных по длине пролетных строений, а также для всех сооружений, имеющих развивающиеся дефекты, периодичность  обследования определяется мостоиспытательной организацией.

Необходимость проведения испытаний искусственного сооружения обосновывается специализированными подразделениями (мостостанциями), выполняющими обследования; решение о проведении испытаний принимается организациями, осуществляющими эксплуатацию сооружений.

Результаты обследований и испытаний искусственных сооружений оформляются в соответствии с требованиями СНиП 3.06.07-86 в виде актов, заключений и отчетов и представляются заказчику. После проведения обследования уточняется или вновь составляется паспорт сооружения.

              - 3.2.3. Пропуск сверхнормативных нагрузок

Пропуск сверхнормативных нагрузок по искусственным сооружениям осуществляется в платном порядке.

Стоимость пропуска нагрузки складывается из следующих затрат:

- затраты на дополнительное обследование и расчеты сооружения до и после прохода нагрузки;

- затраты необходимые сотрудникам ГИБДД и эксплуатирующей организации на сопровождение нагрузки;

- в отдельных случаях затраты необходимые на усиление элементов сооружения.

Разрешение на пропуск по искусственному сооружению сверхнормативных тяжеловесных нагрузок выдается эксплуатирующей организацией.

Заявку на пропуск сверхнормативных нагрузок с указанием общей массы нагрузки в т.ч. и тягача, с указанием размеров и распределением давления по осям подают в местную администрацию, которая и определяет порядок выдачи разрешения.

              - 3.2.4. Уход за сооружениями

Уход за искусственными сооружениями состоит из комплекса работ по очистке элементов сооружения от грязи, снега и льда соответственно в летнее и зимнее время и выполнения работ по устранению мелких дефектов и повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

Работы по уходу за сооружением выполняются без перерыва движения силами эксплуатирующей организации.

Проезжая часть сооружений на ширине проезда минус 2 метра очищают механизированным способом. Проезжую часть на ширине по 1 метру до ограждений убирают вручную. Тротуары, не рассчитанные на проход уборочной техники, также убирают вручную.

Собранный мусор, снег, грязь увозят автотранспортом, их запрещается сбрасывать с мостов и путепроводов за перила или через водоотводные трубки.

Применение солевых добавок для борьбы с гололедом также запрещается.

Регулярной очистке подвергаются также все остальные элементы сооружений.

При уходе устраняются мелкие дефекты и повреждения (подтяжка болтов, смазка опорных частей, подкраска отдельных мест коррозии металла, заделка мелких ямок в покрытии, заделка сколов ж/б конструкций и т.п.) на основе материалов постоянного и периодических осмотров.

Профилактика - это устранение локальных повреждений (текущий ремонт) сооружений.

              - 3.2.4.1. Планово-предупредительный ремонт

Планово-предупредительным ремонтом считается вид содержания мостов и путепроводов, предусматривающий выполнение комплекса работ по поддержанию отдельных конструктивных элементов искусственных сооружений в работоспособном состоянии, уменьшению износа элементов конструкций, устранению дефектов и повреждений.

В этом случае под межремонтным периодом сооружения следует понимать минимальный период его бездефектной работы.

Работы по выполнению планово-предупредительных ремонтов принимаются заказчиком. При этом  в книге искусственного сооружения делаются соответствующие записи.

              - 3.2.4.2. Ремонт сооружений (капитальный ремонт и реконструкция)

Капитальный ремонт включает устранение крупных дефектов, замену или усиление неисправных несущих элементов, ликвидацию физического и морального износа несущих конструкций и сооружения в целом.

Капитальный ремонт и реконструкцию производят специализированные строительные организации по специально разработанным проектам.

3.3. Содержание транспортных сооружений

3.3.1. Содержание мостовых сооружений

3.3.1.1. Содержание мостового полотна

Содержание мостового полотна мостов, путепроводов должно обеспечивать:

- безопасное движение транспортных средств всех видов с установленными скоростями, а также пешеходов;

- ровность и чистоту дорожного покрытия;

- проектные продольный и поперечный уклоны проезжей части;

- сохранность гидроизоляции;

- надежное перекрытие деформационных швов и работу их конструкций;

- нормальную работу водоотводных устройств;

- исправность тротуаров, перил и других ограждающих устройств;

- исправность трамвайных путей;

- сохранность коммуникаций, расположенных в пределах проезжей части и тротуаров.

Особое внимание должно быть обращено на состояние различных коммуникаций на искусственных сооружениях. При выявлении неисправностей мастер или бригадир должен потребовать от специализированных эксплуатационных служб немедленного их устранения.

Повреждения элементов проезжей части, не препятствующие нормальному движению транспортных средств и пешеходов, исправляются ремонтными рабочими в процессе содержания.

При обнаружении неисправностей, нарушающих нормальную эксплуатацию сооружений, мостовой (дорожный) мастер или бригадир докладывает об этом руководителю организации и принимает необходимые меры по обеспечению безопасности движения транспортных средств и пешеходов, сохранности сооружения.

Контроль над ремонтными работами в пределах проезжей части осуществляет мостовой (дорожный) мастер или бригадир.

При ремонте проезжей части и тротуаров вскрытие мест прокладки коммуникаций производится только с ведома или в присутствии представителей специализированных служб, эксплуатирующих эти коммуникации.

Постоянный и периодический осмотры. Постоянный осмотр предусматривает осмотр состояния покрытия проезжей части и тротуаров, перильных ограждений, бортовых камней и барьерных ограждений, деформационных швов, водоотводных устройств, гидроизоляции, трамвайных путей и других элементов, расположенных на проезжей части.

При осмотре проезжей части и тротуаров следует обращать внимание на их общее состояние и качество уборки, выявлять наплывы, просадки, трещины, места разрушений в покрытии, повреждении ограждений.

При осмотре перил проверяют сохранность поручней, стоек, элементов заполнения и прочность крепления.

При осмотре деформационных швов их очищают от мусора, грязи, снега, льда и регулярно проверяют крепление элементов конструкций шва к пролетным строениям.

При проверке работы водоотводных устройств выявляют неровности и выбоины на проезжей части у водоотводных трубок, проверяют чистоту и сохранность решеток водоотводных устройств и перекрытий деформационных швов.

О неисправности гидроизоляции проезжей части в железобетонных мостовых сооружениях можно судить по наличию выщелачивания цементного раствора на нижней поверхности плит проезжей части, следам вытекания воды из-под тротуаров на фасадных поверхностях пролетных строений.

При осмотре трамвайных путей обращают внимание на наличие просадок, переломов профиля, искривления путей в плане образования выбоин и сколов в стыках, ослабление рельсовых креплений, а также на состояние уравнительных приборов.

Главной задачей периодического осмотра мостового полотна является проверка осуществления постоянных осмотров и оценка содержания сооружения. При периодическом осмотре мостового полотна проверяют состояние тех же элементов, что и при постоянном осмотре.

              - Специальные наблюдения. Специальные наблюдения за мостовым полотном проводятся в случае использования новых опытных конструкций дорожной одежды, гидроизоляции, деформационных швов.

              - Уход за мостовым полотном. Главной целью ухода является своевременная очистка всех его элементов от мусора, грязи, снега.

Для предупреждения повреждения ограждений проезжей части, части ее шириной по 1 м от ограждений, убираются вручную.

Тротуары так же убираются вручную.

При образовании гололеда, поверхность проезжей части и тротуаров посыпают песком. Применение хлоридов запрещается.

Деформационные швы со скользящим листом и гребенчатого типа требуется регулярно очищать от мусора, попадающего в зазоры между гребенками и листом.

Производить смазку и подтяжку болтов натяжных устройств. Регулярно промывать напорной водой подвесные водоотводные лотки под деформационными швами.

В швах заполненного типа при старении и выкрашивании битумной мастики или ее выпотевании своевременно производить ее замену.

Производить заливку битумом трещин в асфальтобетонном покрытии проезжей части и подходов.

Прочищать водоотводные лотки и всю водоотводную систему сброса воды (лотки, трубы) от грязи и льда.

Профилактика и планово-предупредительный ремонт. Профилактика и планово-предупредительный ремонт элементов мостового полотна выполняют с целью предупреждения и устранения неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации и осмотров.

Ремонт производят, как правило, без прекращения движения транспортных средств по сооружению. Места производства работ ограждаются в соответствии с "Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (ВСН 37-84) (16).

3.3.1.2. Содержание железобетонных пролетных строений

Основной задачей содержания железобетонных, бетонных и каменных пролетных строений является поддержание работоспособности их без снижения проектной грузоподъемности и появления недопустимых деформаций. Для выполнения этой задачи выполняются работы по уходу, профилактике и планово-предупредительному ремонту.

При сильном загрязнении частей пролетных строений (торцы балок у деформационных швов, нижние уширения с фасадных сторон арок, консольных балок и т.п.) периодически проводят работы по уходу - очистке, промывке элементов пролетных строений.

              - Постоянный и периодический осмотры. Постоянный осмотр предусматривает систематическое наблюдение за состоянием несущих элементов пролетных строений. Особое внимание при этом должно быть обращено на состояние подферменных площадок и опорных частей, а также мест, расположенных под водоотводными устройствами и деформационными швами.

Задачей постоянного осмотра является:

- наблюдение за изменением обнаруженных дефектов во времени, если эти дефекты не требуют немедленного устранения;

- составление плана ремонтных работ;

- производство при необходимости контрольно-измерительных съемок.

В элементах конструкций пролетных строений необходимо определять:

- места фильтрации воды и выщелачивания бетона;

- пятна ржавчины на бетонной поверхности;

- трещины, раковины и сколы в бетоне;

- разрушение и коррозию арматуры и закладных деталей;

- отслоение защитного слоя бетона;

- остатки опалубки в бетоне;

- участки разрушения бетона и арматуры, вызванные ударами проходящих транспортных средств и другими механическими воздействиями.

Выявление в пролетных строениях участков с пятнами ржавчины свидетельствует о нарушении водонепроницаемости бетона или на недостаточную толщину защитного слоя арматуры.

Особое внимание следует обращать на появление трещин в бетоне и кладке, при их появлении необходимо выяснить причину их образования и характер развития.

Усадочные и температурно-усадочные трещины влияют в основном на долговечность конструкций, а силовые - как на долговечность, так и на грузоподъемность сооружения.

При обследовании трещин необходимо замерять величину их раскрытия, так как с увеличением ширины трещины возникает опасность коррозии арматуры.

В конструкциях с обычной стержневой арматурой безопасными можно считать трещины с раскрытием до 0.3мм (в обычных условиях) и до 0.2 мм (при агрессивной окружающей среде).

Обнаруженные трещины необходимо замерять в наиболее широком месте. Для измерения применяют лупы с делением и щупы (набор тонких пластин разной толщины).

Интенсивность развития трещин определяют по данным длительных наблюдений и результатам сравнения натурных измерений при данном осмотре с более ранними.

Для наблюдения за изменением трещин, расположенных в зоне силовых воздействий пролетного строения, применяют контрольные маяки. Маяк представляет собой полоску из гипса, который перекрывает трещину в месте ее большего раскрытия. Места под маяки должны быть предварительно расчищены. Измерения величин р аскрытия трещин производят с помощью микроскопа, лупы с делениями или щелемеров. В натуре и книге искусственного сооружения обязательно указывают дату установки маяка, длину и ширину раскрытия трещин.

Для проверки качества (прочности и плотности) бетона конструкций используют:

- эталонные молотки;

- склерометры;

- ультразвуковые приборы.

При отсутствии приборов прочность бетона можно определить приближенно с помощью обычного молотка массой 0.3-0.4 кг, которым наносят удары по бетонной поверхности.

Если на бетонной поверхности образуются глубокие следы (вмятины), то бетон имеет класс ниже В12.5. При классе В12.5-15 на бетоне обычно остается заметный след, при ударе раздается звонкий звук, а при более высоком классе - след мало заметен.

При этом плотный бетон издает звонкий звук, а бетон со скрытыми дефектами (пустоты, отслоения бетона, слабый бетон) - глухой.

Для определения состояния арматуры при чрезмерных деформациях элемента (трещины более 0.5 мм, потеки ржавчины) отдельные участки бетона вскрывают до арматуры с целью установления характера ее повреждения (коррозия или разрыв).

Места предполагаемой коррозии арматуры в обычных железобетонных конструкциях проверяют с предварительным сколом защитного слоя бетона на участке более 10 см2 с последующей тщательной заделкой этого слоя. Скол защитного слоя бетона в конструкциях из предварительно напряженного железобетона при постоянном осмотре делать запрещается.

При осмотре несущих конструкций балочных пролетных строений проверяют состояние плиты проезжей части, главных балок, диафрагм, поперечных балок.

При этом необходимо выявлять наличие трещин в бетоне:

- поперечных в растянутой зоне;

- продольных и косых в сжатой зоне;

- наклонных в приопорных участках;

- продольных вдоль напрягаемой арматуры и в местах ее анкеровки;

- опорных узлов;

- диафрагм;

- стыков составных конструкций.

В главных балках необходимо следить за появлением трещин и сколов в бетоне сжатой зоны, частых поперечных трещин в зоне растянутои арматуры с раскрытием более 0,3 мм и косых сквозных трещин в балках и диафрагмах.

Частые поперечные трещины в растянутой зоне изгибаемых элементов, выполненных из обычного железобетона, при раскрытии более 0,5 мм служат признаком серьезного повреждения элемента. При обнаружении таких дефектов необходимо определить возможность дальнейшей эксплуатации конструкции.

В сборных пролетных строениях необходимо проверять состояние стыков балок по диафрагмам или по плите проезжей части, так как некачественное их выполнение приводит к нарушению работы пролетного строения в целом — к изменению распределения усилий между балками.

При осмотре несущих конструкций пролетных строений из предварительно напряженного бетона необходимо учитывать повышенную опасность коррозии высокопрочной арматуры и возможность развития общих деформаций за счет ползучести бетона.

При обнаружении в растянутой зоне поперечных трещин с раскрытием 0,1 мм и более необходимо проверить величины прогиба или выгиба элемента, выявить причины образования дефекта и определить возможность и условия дальнейшей эксплуатации пролетного строения.

В предварительно напряженных балках необходимо проверять наличие трещин в опорных узлах, в местах анкеровки напрягаемой арматуры и в зоне стыков сборных блоков.

Характерные типы трещин в железобетонных пролетных строениях приведены на рис. 1.

В мостах с подвесными пролетными строениями необходимо обращать внимание на наличие трещин и сколов бетона в местах опирания подвесных пролетных строений, а в неразрезных и консольных пролетных строениях — на наличие поперечных трещин в надопорных участках.

При осмотре массивных каменных, бетонных и железобетонных арок и сводов необходимо проверять участки, соответствующие замку, четверти и пяте арки, где могут быть трещины.

Если над аркой или сводом сплошная кладка, то трещины могут возникнуть по всей ее высоте. Трещины в стойках над-арочного строения возникают при отсутствии в них шарниров и при небольшой их длине.

При осмотре пролетных строений необходимо обращать внимание на нарушение опирания их на опорные части и опоры. Неправильная установка балок приводит к сколам бетона торцов балок и ригеля под балками, а также к нарушению работы пролетных строений на температурные воздействия при отсутствии зазора между балками смежных пролетов.

Раковины, сколы, участки слабого бетона обводят мелом по их периметру, размеры и глубина их помечаются условными обозначениями: сколы — С, внутренние полости — ВП, раковины—Р, участки слабого бетона — СБ, раковины с обнажением арматуры — РО, сколы с обнажением арматуры — СО и т. д.

Периодические осмотры железобетонных пролетных строений проводят, не реже двух раз в год.

Главная цель — проверка качества постоянных осмотров и выполненных ремонтов.

На всех мостах измеряется строительный подъем пролетных строений или их провисание. Нивелирование проводят по постоянным закрепленным точкам. Результат  заносится в мостовую книгу и паспорт.

Рис. 3.1. Характерные типы трещин в железобетонных балочных пролетных строениях:

а - из предварительно напряженного железобетона; б - из обычного железобетона:

1 - трещины в зонах опорных частей вследствие конструктивных недостатков опорных узлов; 2 - горизонтальные трещины на торцевых участках преднапряженных пролетных строений вследствие действия местных напряжений под анкерами;

3 - усадочные трещины в поверхностных слоях, имеющих хаотическое расположенное, небольшую длину и вскрытие; 4 - трещины силового происхождения от воздействия главных растягивающих напряжений; 5- /продольные трещины в местах примыкания плиты проезжей части к стенкам балок; 6 - поперечные трещины в плите вследствие перетяжки преднапряженной арматуры; 7 - продольные трещины в плите проезжей части, вызванные сжимающими напряжениями, превышающими предел прочности бетона; 8 - поперечные трещины в нижних .поясах преднапряженных балок из-за недостаточного натяжения арматуры; 9 - продольные трещины в зоне расположения преднапряженной арматуры вследствие ее перетяжения; 10 - трещины силового происхождения от действия нормальных растягивающих напряжений

              - Постоянный и периодический осмотры опорных частей. В опорных частях железобетонных мостовых сооружений наиболее часто встречаются следующие дефекты:

- смещение и перекосы элементов опорных частей в плане и в вертикальной плоскости;

- вдавливание нижних подушек в бетон подферменников или опорных площадок;

- нарушение заделки верхней и нижней подушек в балку пролетного строения и опорную площадку или подферменник;

- загрязнение, разрушение окраски и ржавление металлических элементов;

- трещины, сколы бетона валков.

В слоистых резиновых опорных частях наиболее распространенными дефектами являются трещины, недопустимые сдвиги, старение резины.

При периодическом осмотре опорных частей наклон валков (смещение катков) определяют путем измерения расстояния между осью опирания пролетного строения на опорную часть (ось верхней опорной плиты) и осью нижней опорной подушки.

              - Специальные наблюдения за пролетными строениями и опорными частями. Специальные наблюдения организуют на сооружениях, которые имеют дефекты, длительно развивающиеся во времени (провисание пролетных строений, развитие трещин в коробчатых пролетных строениях, значительные перемещения опорных частей из-за деформации ползучести пролетных строений, неравномерной осадки опор и т.п.).

Наблюдения проводят по программам, которые разрабатывает организация, проводившая обследование сооружения. Главная цель наблюдений - выдача оперативной информации о состоянии сооружения мостообследовательской организации.

3.3.2. Содержание автомобильных дорог

3.3.2.1. Задачи содержания автомобильных дорог

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги.

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений и поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

Работы по содержанию не требуют составления проектной документации и выполняются на основе нормативов, ведомостей дефектов и смет. По усмотрению заказчика (инвестора) может разрабатываться проектная документация.

3.3.2.2. Состав работ по содержанию автомобильных дорог

К содержанию автомобильной дороги относят работы:

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;

-   очистка от мусора и посторонних предметов, планировка;

- скашивание травы и вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом;

-  очистка обочин от пыли и грязи;

- систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода;

- прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений;

- прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, быстротоков, перепадов и т.д., исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта);

- подсыпка, срезка, планирование и уплотнение неукрепленных обочин;

- устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах;

- ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах, устройство и профилирование летних тракторных путей;

- выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды;

- установление и обозначение придорожных полос автомобильных дорог.

По дорожным одеждам:

- очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов, устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума, устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), исправление кромок (бордюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов в цементобетонных покрытиях;

- ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдельных плит;

- защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;

- устройство защитных слоев из эмульсионно-минеральных смесей на участках шелушения и выкрашивания асфальтобетонных и цементобетонных покрытий;

- ликвидация колей глубиной до 30 мм путём укладки двух слоев эмульсионно-минеральной смеси или поверхностной обработки по полосам наката шириной до 0,8 м;

- частичное фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям с заполнением колей чёрным щебнем или асфальтобетонной смесью и устройством защитного слоя из эмульсионно-минеральной смеси на всю ширину покрытия;

- остановка и предупреждение развития трещин и сетки трещин устройством изолирующего слоя мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами;

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяжённости (до 20 м) участках дороги; исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия;

- профилировка грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими материалами с расходом до 100 м3 на 1 километр;

- обеспыливание дорог; уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами.

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения:

- уход за знаками, замена повреждённых и установка вновь недостающих дорожных знаков;

- удаление отслужившей, восстановление изношенной и нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе, на элементах искусственных сооружений;

- исправление и замена повреждённых и морально устаревших, а также установка вновь недостающих дорожных ограждений и направляющих устройств;

- содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов, площадок отдыха и элементов их обустройства, а также шумозащитных сооружений;

- исправление отдельных повреждений элементов архитектурно-художественного оформления дорог,   надлежащий уход за этими элементами;

- очистка туалетов;

- установка и содержание в чистоте и порядке беседок, скамеек, панно и др.;

- обустройство источников питьевой воды и артезианских колодцев, содержание их в чистоте и порядке;

- окраска обстановки и элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке;

- оборудование и содержание объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков дорог, закрываемых для движения мостов;

- содержание, восстановление и устройство вновь пунктов учёта движения, снегомерных постов и постов для измерения температуры и оценки состояния дорожной конструкции и других устройств, необходимых для изучения работы дороги, её отдельных элементов и сооружений;

- содержание включенных в балансовую стоимость автомобильных дорог и дорожных сооружений линий электроосвещения дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других сооружений, замена ламп и светильников, вышедших из строя, проводов, кабелей и других элементов электроосвещения, ревизия трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение;

- содержание включенных в балансовую стоимость автомобильной дороги и дорожных сооружений линейной телеграфной (телетайпной) или радиосвязи и других средств технологической и сигнально-вызывной связи, кабельной сети, а также светофорных объектов, средств организации движения, диспетчерского и автоматизированного управления движением;

- содержание включенных в балансовую стоимость автомобильных дорог и дорожных сооружений пунктов весового контроля, водомерных постов, метеопунктов и систем мониторинга погодных условий и условий движения.

Зимнее содержание дорог:

- изготовление, установка, устройство и ремонт постоянных снегозащитных сооружений (заборов, панелей, навесов, грунтовых валов и др.);

- уход за снегозащитными сооружениями;

- изготовление, установка (перестановка), разборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.);

- создание снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

- патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин;

- профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог низких категорий;

- регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и т.д.;

- очистка от снега и льда всех элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов;

- оборудование и содержание зимних автомобильных дорог (автозимников) и ледовых переправ;

- борьба с зимней скользкостью;

- восстановление существующих и создание новых баз противогололёдных материалов, устройство подъездов к ним;

- бурение, обустройство и обслуживание скважин для добычи природных рассолов;

- приготовление и хранение противогололёдных материалов;

- устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололёдными свойствами;

- устройство и содержание автоматических систем раннего обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распределения антигололёдных реагентов на мостах, путепроводах, развязках в разных уровнях и т.д.;

- борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, расчистка и утепление русл около искусственных сооружений; ликвидация наледных образований;

- проведение противолавинных мероприятий, уборка лавинных отложений.

Озеленение дорог:

- подготовка почвы под посадку и лесопитомники;

- выращивание саженцев (или оплата их стоимости);

- устройство снегозащитных лесных полос;

- противоэрозионные и декоративные посадки;

- уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров;

-  борьба с вредителями и болезнями растений;

-  засев травой полосы отвода и разделительной полосы. Прочие работы по содержанию:

-  разработка по усмотрению заказчика проектно-сметной документации и ее экспертиза;

- оценка качества содержания дорог и дорожных сооружений;

- охрана автомобильных дорог и отдельных дорожных сооружений, сторожевая и пожарная охрана;

- ограничение в установленном порядке движения транспорта на дорогах в весенне-осеннюю распутицу;

- инвентаризация и паспортизация дорог и отвод земель;

- диагностика и оценка состояния автомобильных дорог;

- текущие и периодические осмотры, обследования и испытания мостов, путепроводов и других сооружений;

- учёт интенсивности движения;

- формирование и ведение банков данных о состоянии дорог, мостов и других дорожных сооружений;

- разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки;

- учёт дорожно-транспортных происшествий и участие в расследовании причин их возникновения;

- организация дежурно-диспетчерской службы, метеорологическое обеспечение и т.д.;

- инженерное и научно-техническое сопровождение наиболее сложных работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений.

3.3.2.3. Основные природоохранные требования и рекомендации при содержании и ремонте автомобильных дорог и инженерных сооружений

Общие требования

Основным требованием к природозащитным мероприятиям при содержании и ремонте автомобильных дорог и инженерных сооружений является соблюдение действующих нормативно-правовых, нормативно-технических и методических документов, разработанных с учетом требований по охране окружающей среды и безопасности дорожного движения.

При выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожные службы обязаны постоянно учитывать требования охраны природной среды путем ограничения их отрицательного воздействия на землю, воду и воздух.

Дорожные службы должны обеспечивать:

- сохранение или улучшение существующего ландшафта;

- защиту почв и растительности;

- повышение устойчивости земляного полотна на оползневых участках;

- создание благоприятных условий для использования землевладельцами в дальнейшем временно выделяемых земель под дорожно-ремонтные работы;

- защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами;

-  выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации.

Охрана окружающей среды при ремонте автомобильных дорог

При планировании, составлении проектно-сметной документации и выполнении работ по реконструкции и ремонту автомобильных дорог должны рассматриваться мероприятия по минимальному изъятию земельных площадей и использованию природных ресурсов, сбережению сельскохозяйственных угодий (особенно пашни), сохранению плодородного слоя почв, предотвращению загрязнения поверхности земли, водоемов и атмосферы, а также по предупреждению возможности возникновения отрицательных гео- и гидрологических явлений, эстетического ущерба и непосредственного уничтожения или ухудшения условий существования животных, птиц и растительности.

Для проведения указанных мероприятий должны по возможности использоваться земли несельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственные угодья худшего качества. Из земель лесного фонда прежде всего необходимо использовать массивы, занятые кустарником и мелколесьем неценных пород. При необходимости изъятия земель сельскохозяйственного назначения и земель, покрытых лесом, следует обосновывать принятые решения. Оформление документации на отвод земель производится в соответствии с действующими нормативными документами. В состав документации должен входить проект (или раздел) рекультивации временно отведенных земель для возвращения их землепользователям в состоянии, пригодном для дальнейшего использования в сельском или лесном хозяйстве.

Запрещается приступать к производству работ или иному пользованию предоставленным земельным участком до установления местными землеустроительными органами границ этого участка в натуре (на местности) и выдачи документа, удостоверяющего право пользования землей.

Увеличение радиусов кривых в плане, смягчение продольных уклонов дороги необходимо осуществлять без нарушения ландшафта, не вызывая эрозии почв, развития оврагов, изменения водоотвода в придорожной полосе и при строгом соблюдении требований земельного законодательства.

Затраты на рекультивацию земель по восстановлению их плодородия, а также снятие плодородного слоя почвы, хранение и нанесение его на рекультивируемые земли или малопродуктивные угодья при ремонте (капитальном ремонте) автомобильных дорог и дорожных сооружений относятся на стоимость этих объектов, а при разработке месторождений - на себестоимость продукции.

Рекультивация земель, почвенный покров которых нарушен землепользователями при ремонте автомобильных дорог и разработке месторождений нерудных материалов, производится ими за свой счет с отнесением затрат согласно статьям, указанным выше.

Работы по рекультивации земель в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов, должны начинаться в период реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги и заканчиваться не позднее чем через 1 год после их окончания. Заключительным этапом рекультивации является передача в установленном порядке восстановленных земель и угодий землевладельцам.

При ремонте автомобильных дорог должны быть приняты мероприятия по сохранению и предупреждению от загрязнения водоемов, рек и грунтовых вод.

С целью защиты окружающей местности, поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью, бытовыми отходами, горюче-смазочными и другими материалами рекомендуется предусматривать устройство покрытий, исключающих пылеобразование, в первую очередь, на участках дорог, проходящих через населенные пункты, в непосредственной близости от больниц, санаториев, школ, детских садов, зон отдыха, водоохранных зон, через земельные угодья, где пыль снижает урожайность или качество сельскохозяйственных культур; предусматривать устройство достаточного количества площадок для стоянок автомобилей и мест отдыха, предъявляя повышенные требования к их санитарно-гигиеническому обустройству и оборудованию.

При расположении участка дороги в пределах водоохранной зоны запрещается устраивать площадки для стоянок автомобилей.

В целях сохранения животных рекомендуется в местах с установившимися путями миграции предусматривать мероприятия по предотвращению появления животных на дороге и устраивать специальные пути для их пропуска.

Охрана природной среды при выполнении работ по содержанию дорог

При проведении работ по содержанию дорожная служба не должна допускать ухудшения природной среды на прилегающей к дороге местности, особое внимание следует обращать на применение химических противогололедных и обеспыливающих материалов. На дорогах с пылящими покрытиями в сухое время года проводят.

Твердые хлориды, применяемые для борьбы с зимней скользкостью и обеспыливания, рекомендуется хранить в закрытых складах, имеющих твердые полы и дренажную систему. Материалы, поступающие в рыхлом виде, следует хранить в складах бункерного или силосного типа.

Растворы солей, природные рассолы, другие жидкие про-тивоморозные реагенты хранят в стальных или бетонных закрытых резервуарах, исключающих попадание материалов в почвы и грунты.

При устройстве хранилищ для гигроскопических материалов и технических лигносульфонатов необходимо принимать во внимание следующее:

- хранилища не должны располагаться в водоохранной зоне и ближе 200 м от других источников водоснабжения;

- уровень материала в хранилищах необходимо контролировать 1 раз в неделю;

- при обнаружении утечек срочно их устранять;

- состояние хранилищ проверять 1 раз в год и фиксировать в специальном журнале.

Для уменьшения отрицательного влияния на почву и придорожную растительность противогололедных и обеспыливающих химических веществ необходимо соблюдать следующие основные правила:

- рабочие органы распределительных средств должны быть отрегулированы таким образом, чтобы исключалось попадание материалов за пределы проезжей части и не создавалось помех движению автомобилей;

- строго следить за нормами распределения противогололедных и обеспыливающих веществ;

-  в населенных пунктах запрещается производить обеспыливание дорог солями в мелкодисперсном виде (порошке).

При появлении первых признаков засоления почв следует применять гипсование, известкование, промывку почв или другие мероприятия.

При борьбе с зимней скользкостью и обеспыливании запрещается использовать материалы и отходы промышленности, не перечисленные в действующих нормативно-технических документах или специальных методических рекомендациях без согласования с территориальными органами охраны природы.

Строительство, ремонт и эксплуатацию сооружений для очистки ливневых, талых и сточных вод рекомендуется осуществлять силами специализированных организаций.

Все источники питьевой воды (родники, колодцы и т.п.), расположенные около автомобильных дорог, должны быть оформлены с учетом удобного их пользования, постоянно поддерживаться в чистоте и порядке. Не реже 1 раза в 2 года следует производить контроль качества воды с привлечением для этой цели органов санэпиднадзора.

Борьба с транспортным шумом

При невозможности обеспечения достаточно большой буферной зоны между дорогой и населенными пунктами или отдельно стоящими больницами, санаториями, домами отдыха, пионерскими лагерями, детскими садами, школами, базами отдыха должны быть предусмотрены специальные мероприятия по защите от транспортного шума.

Основной принцип разработки мероприятий по защите от транспортного шума - функциональное зонирование придорожных территорий с учетом допустимых уровней звука для зданий различного назначения.

При прохождении дорог вблизи застройки следует использовать элементы рельефа в качестве естественных преград на пути распространения шума, трассировать дорогу в естественных выемках, по дну оврагов, ложбин.

Поскольку увеличение расстояния от автомобильной дороги до населенного пункта создает дополнительные трудности для местных пользователей, расстояние удаления должно быть минимально необходимым, а вызванный этим перепробег учтен при сравнении различных методов защиты от транспортного шума.

В случаях, когда уровни транспортного шума не превышают допустимые более чем на 15 дБА, а увеличение расстояния до жилой застройки невозможно или нецелесообразно, необходимо предусматривать специальные шумозащитные сооружения и рациональный поперечный профиль земляного полотна. Существенное влияние на снижение транспортного шума оказывают препятствия в виде шумозащитных барьеров, галерей, грунтовых валов, откосов выемок.

Размещение шумозащитных сооружений и их ограждения на поперечном профиле должны обеспечивать безопасность движения, минимум затрат на их содержание, удобную очистку проезжей части и обочин, доступность для производства работ по эксплуатации. Расстояние от кромки проезжей части до шумозащитного барьера должно обеспечивать размещение снега при его уборке с проезжей части.

Шумозащитные барьеры не должны являться элементами повышенной опасности. Для достижения этих целей барьеры могут быть вынесены за границу полосы отвода автомобильной дороги, выполнены комбинированными с ограждениями или защищены ограждениями. В последнем случае расстояние между ограждениями и шумозащитным сооружением должно быть больше максимального прогиба ограждения при наезде автомобиля с расчетной скоростью и достаточным для обеспечения возможности механизированной уборки снега. Длину отгона ограждений за шумозащитным сооружением назначают не менее 9 м.

При расположении жилой застройки с обеих сторон от автомобильной дороги отражение шума от поверхности барьера может привести к его увеличению в жилой застройке. В таких случаях применяют шумопоглощающие барьеры, которые в результате поглощения звуковой энергии в отличие от шумоотражающих не вызывают увеличения уровней шума на противоположной стороне и в салонах проезжающих автомобилей.

Устройство земляного полотна в выемках в пределах населенных пунктов является одним из эффективных способов защиты от шума. При использовании откосов выемок как способа защиты от шума их рекомендуется выполнять без округления верхней кромки для обеспечения большего снижения шума. Если глубина выемки является недостаточной, ее эффективность может быть увеличена путем установки шумоза-щитных барьеров или отсыпки грунтовых валов необтекаемой формы.

Разработку рекомендаций по снижению шума средствами организации движения осуществляют, если значения уровней шума превышают допустимые не более чем на 3 дБА. К таким средствам относятся: снижение скорости движения, уменьшение задержек автомобилей на пересечениях, распределение потоков автомобилей по параллельным маршрутам, обеспечение постоянной скорости движения автомобилей по дороге. Снижение средней скорости движения на 10 и 20 км/ч приводит к уменьшению уровня звука на 1,5 и 3,5 дБА соответственно.

Для снижения уровней звука транспортных потоков в жилой зоне рекомендуется устраивать покрытия из песчаного асфальтобетона, а при применении шероховатых поверхностных обработок использовать щебень не крупнее 10 мм.

Эффективность снижения шума зелеными насаждениями зависит от конструкции посадки, подбора древесно-кустарниковых пород, плотности и густоты крон, возраста посадок. Конструкция шумозащитных полос зеленых насаждений должна обеспечивать плотное смыкание пространства под кронами до поверхности земли или его заполнение густым кустарником. По периметру полос устраивают живую изгородь из кустарников.

Литература

  - Мосты и сооружения на дорогах. Часть 2. Гибшман Е.Е., Кириллов В.С., Маковский Л.В., Назаренко Б.П. М.: «Транспорт», 1972, - 404 с.

  - Общий курс автомобильных дорог. В.А. Гохман, Г.А. Ромаданов. М.: «Высшая школа», 1976, - 207 с.

  - Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. Под. Ред. С.Г. Цупикова. М.: «Инфра-Инженерия», 2005 г. – 928 с.

  - Деформационные швы автодорожных мостов: особенности конструкции и работу. Учебное пособие. А.В.Ефанов, И.Г, Овчинников, В.И. Шестериков, В.Н. Макаров. Саратов, Изд-во Сарат.гос.техн.ун-та, 2005, - 174 с.

  - Эксплуатация транспортных сооружений. Учебное пособие. И.Г, Козлов, А.Н, Пестряков, С.В.Ситников, А.Н.Маринин. Саратов, Изд-во Сарат.гос.техн.ун-та, 2005, 88 с.

  - Общий курс путей сообщения. Учебное пособие. Е.И. Николаев, И.Е. Моисеева. Изд-во Сарат.гос.техн.ун-та, Саратов, 2003, - 112 с.

  - Диагностика мостовых сооружений. Учебное пособие. И.Г. Овчинников, В.И. Кононович, О.Н. Распоров, И.И. Овчинников, Саратов, Изд-во Сарат. Гос. Техн. ун-та., 2003, - 181 с.

  - Железобетонные мосты. Б.П, Назаренко. М.: Высшая школа, 1970, -431 с.

Учебное издание

Овчинников Илья Игоревич – к.т.н., доцент кафедры «Мосты и транспортные сооружения» Саратовского государственного технического университета.

Гарибов Рафаил Баширович – к.т.н., доцент кафедры «Мосты и транспортные сооружения» Саратовского государственного технического университета

Транспортные сооружения (автомобильные дороги, мосты, тоннели, водопропускные трубы)

Учебное пособие

# Text boxes

Для круглых труб:

Для прямоугольных труб: